安徽省地方标准

装配式住宅工程质量常见问题防治技术规程

Technical specification for general defect prevent in quality of

prefabricated residential building

（征求意见稿）

2022年11月

目   次

1 总 则	6

2 术 语	7

3 基本规定	8

3.1 一般规定	8

3.2 建设单位	10

3.3 设计单位	11

3.4 生产单位	12

3.5 施工单位	13

3.6 监理单位	14

3.7 检测单位	15

4 装配式混凝土主体结构工程质量常见问题防治	16

4.1 一般规定	16

4.2 剪力墙板常见问题防治	18

4.3 柱质量常见问题防治	23

4.4 梁质量常见问题防治	26

4.5 套筒灌浆质量常见问题防治	29

4.6 叠合楼板质量常见问题防治	33

4.7 楼梯质量常见问题防治	40

4.8 阳台质量常见问题防治	44

4.9 空调板质量常见问题防治	48

4.10 转换层质量常见问题防治	50

5 装配式混凝土工程外围护工程质量常见问题防治	52

5.1 一般规定	52

5.2 外墙板后浇混凝土连接质量常见问题防治	54

5.3 外墙板接缝处质量常见问题防治	56

5.4 外墙中外门窗质量常见问题防治	58

5.5 外墙预留孔洞质量常见问题防治	60

5.6 屋面质量常见问题防治	62

6 装配式混凝土工程设备与管线工程质量常见问题防治	64

6.1 一般规定	64

6.2 给水排水质量常见问题防治	65

6.3 供暖、通风、空调及燃气质量常见问题防治	67

6.4 电气与智能化质量常见问题防治	69

7 装配式混凝土工程内装工程质量常见问题防治	72

7.1 一般规定	72

7.2 轻质内隔墙板质量常见问题防治	73

7.3 抹灰工程质量常见问题防治	75

7.4 楼地面质量常见问题防治	76

7.5 墙面、顶面质量常见问题防治	78

7.6 装配式吊顶面板质量常见问题防治	80

8 装配式钢结构工程质量常见问题防治	84

8.1 一般规定	84

8.2 钢结构安装质量常见问题防治	85

8.3 钢结构涂装质量常见问题防治	88

8.4 钢结构防火保护质量常见问题防治	89

8.5 预制外挂墙板质量常见问题防治	91

8.6 保温装饰板质量常见问题防治	93

8.7 条板内隔墙质量常见问题防治	95

8.8 楼板质量常见问题防治	97

附录A 质量常见问题防治验收记录	98

附录B 预制混凝土夹芯保温墙板FRP拉结件布置	99

附录C 预制外叶保温板FRP拉结件布置	103

本规程用词说明	106

引用标准名录	107

条文说明	109

Contents

1 General provisions	6

2 Terms	7

3 Basic requirements	8

3.1 General requirements	8

3.2 Constructing units	10

3.3 Design units	11

3.4 Production units	12

3.5 Construction units	13

3.6 Supervision units	14

3.7 Inspection units	15

4 Prevention of common problems in the quality of prefabricated concrete main structure	16

4.1 General requirements	16

4.2 Prevention of common problems of shear wallboard quality	18

4.3 Prevention of common problems in column quality	23

4.4 Prevention of common problems in beam quality	26

4.5 Prevention of common problems in sleeve grouting quality	29

4.6 Prevention of common problems in superimposed floors quality	33

4.7 Prevention of common problems in stair quality	40

4.8 Prevention of common problems in balcony quality	44

4.9 Prevention of common problems in air conditioning panel quality	48

4.10 Prevention of common problems in transfer layer quality	50

5 Prevention of common problems in the quality of exterior enclosure of fabricated concrete engineering	52

5.1 General requirements	52

5.2 Prevention of common problems in connection quality of post cast concrete of exterior wall panels	54

5.3 Prevention of common quality problems at joints of exterior wall panels	56

5.4 Prevention of common problems in quality of external doors and windows	58

5.5 Prevention of common problems in quality of reserved holes in external walls	60

5.6 Prevention of common problems in roof quality	62

6 Prevention of common problems in quality of prefabricated concrete engineering equipment and pipeline engineering	64

6.1 General requirements	64

6.2 Prevention of common problems in water supply and drainage quality	65

6.3 Prevention of common problems in heating, ventilation, air conditioning and gas quality	67

6.4 Common problems prevention of electrical and intelligent quality	69

7 Prevention of common problems in the quality of interior decoration of fabricated concrete works	72

7.1 General requirements	72

7.2 Prevention and treatment of common quality problems of light internal partition board	73

7.3 Prevention of common problems in plastering engineering quality	75

7.4 Prevention of common problems in floor quality	76

7.5 Prevention of common problems in wall and top quality	78

7.6 Prevention of common quality problems of fabricated ceiling panel	80

8 Prevention of common problems in the quality of fabricated steel structure engineering	84

8.1 General requirements	84

8.2 Prevention of common problems in steel structure iInstallation quality	85

8.3 Prevention of common problems in steel structure painting quality	88

8.4 Prevention of common problems in fire protection quality of steel structure	89

8.5 Prevention of common quality problems of prefabricated exterior wall panels	91

8.6 Prevention of common problems in the quality of thermal insulation decorative board	93

8.7 Prevention of common problems in the quality of strip internal partition wall	95

8.8 Prevention of common problems in floor slab quality	97

Appendix A Prevention and acceptance record of common quality problems	98

AppendixB Arrangement of FRP tie pieces of prefabricated concrete sandwich insulation wallboard	99

AppendixC Arrangement of prefabricated outer blade insulation board FRP tie pieces	103

Explanation of wording in this specification	106

List of quoted standards	107

Explanation of standard	109

1 总 则

1.0.1  为有效地预防和控制装配式住宅工程质量常见问题，提高装配式住宅工程质量水平，结合安徽省实际，编制本规程。

1.0.2  本规程适用于安徽省行政区域内新建装配式住宅工程质量常见问题的防治，其他装配式建筑工程可参照执行。

1.0.3  装配式住宅工程质量常见问题的防治，除应符合本规程外，还应符合现行国家、行业和安徽省有关标准的规定。

# 2 术 语

2.0.1  装配式住宅  prefabricated residence building

结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装修系统的主要部分采用预制部品部件集成的住宅。

2.0.2  预制混凝土构件  precast concrete component

在工厂或现场预先制作的混凝土构件。简称“预制构件”。

2.0.3  装配式混凝土结构  precast concrete structure

由预制混凝土构件通过可靠的连接方式装配而成的混凝土结构。

2.0.4  预制混凝土夹芯保温外墙板  precast concrete sandwich facade panel

中间夹有保温层的预制混凝土外墙板。简称夹芯外墙板。

2.0.5  质量常见问题  quality common problem

住宅工程施工过程中以及完工后易发生的、常见的、影响使用功能及外观质量存在缺陷的统称，包括裂缝、渗漏、尺寸偏差等。

2.0.6  外围护系统  building envelope system

由建筑外墙、屋面、外门窗及其他部品部件等组合而成，用于分隔建筑室内外环境的部品部件的整体。

# 3 基本规定

## 3.1 一般规定

3.1.1  装配式住宅工程质量常见问题应遵循预防为主的原则。

3.1.2  装配式住宅工程质量常见问题的预防和控制措施，应根据住宅工程的特点和使用要求确定并实施。

3.1.3  建设单位负责组织质量常见问题防治实施工作，参建各方质量责任主体单位和有关单位按各自职责执行本规程规定。

3.1.4  建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责；各分包单位纳入总承包单位统一管理，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

3.1.5  设计单位应在装配式住宅工程施工图设计文件中明确质量常见问题防治技术措施，并向建设、施工、监理、预制等相关单位进行技术交底。装配式建筑建造全过程（设计、施工、运行维护等阶段）宜采用BIM技术。

3.1.6  施工图设计文件审查机构应将《装配式住宅工程质量常见问题防治设计》列入重点审查内容。

3.1.7  在工程开工前，施工单位应依据设计文件和本规程等编制《装配式住宅工程质量常见问题防治措施及实施方案》，并在施工过程中严格实施。

3.1.8  在工程开工前，监理单位应根据工程特点编制《装配式住宅工程质量常见问题防治监理实施细则》，并在监理过程中严格实施。

3.1.9  在项目预制构件生产前，生产单位应编制有针对性的《预制构件产品质量常见问题防治措施及实施方案》，并在生产过程中严格实施。

3.1.10  工程质量监督机构应将装配式住宅工程质量常见问题防治措施的落实情况作为监督检查的重点内容。

3.1.11  装配式住宅工程中使用的建筑材料、建筑构配件和设备等，应符合现行国家、行业和安徽省有关标准的规定、设计要求和本规程规定。

3.1.12  装配式住宅工程中使用的新技术、新材料、新工艺、新设备应通过相关部门组织的鉴定或评估。

3.1.13  组织装配式住宅工程分部（子分部）、分项工程验收及工程竣工验收时，应将质量常见问题防治措施落实情况列入验收内容，并进行相应跟踪监测。

3.1.14  建设单位、施工单位宜购买住宅工程质量保险。

3.1.15  房屋交付时，建设单位必须提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

## 3.2 建设单位

3.2.1  建设单位应按照国家现行有关法律、法规、标准的规定履行工程质量管理义务，并对装配式住宅工程质量常见问题防治承担首要责任。

3.2.2  建设单位应督促设计、生产、施工、监理、检测等单位履行质量常见问题防治责任、落实防治措施。应委托具有相应资质的检测单位开展装配式住宅工程质量检测工作。

3.2.3  建设单位应确保提供的与建设工程有关的原始资料真实、准确、齐全，并应保证合理工期和造价。不得违法违规发包工程，不得擅自降低工程质量标准，不得擅自变更已审查通过的施工图设计文件，不得随意压缩住宅工程建设的合理工期。落实优质优价，鼓励和支持工程相关参建单位创建品质示范工程。

3.2.4  建设单位应建立质量回访和质量投诉处理机制，及时组织处理保修范围和保修期限内出现的质量问题，并对造成的损失先行赔偿。

3.2.5  建设单位应对采购的装配式建筑部品部件实施驻厂监造制度。

3.2.6  建设单位应对《预制构件产品质量常见问题防治措施及实施方案》和《装配式住宅工程质量常见问题防治措施及实施方案》进行审批。

## 3.3 设计单位

3.3.1  设计单位项目设计文件应符合国家及地方现行有关法律、法规、标准的规定；设计单位应在施工图设计文件中明确装配式住宅工程质量常见问题防治设计措施，并承担其设计责任。

3.3.2  设计单位应编制《装配式住宅工程质量常见问题防治设计》专项说明，对易发生质量常见问题的部位和环节应进行细化设计。选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准及建筑工程的功能需求。

设计单位采取的控制质量常见问题措施应符合本规程和相关规定的要求，在施工图设计文件会审时将质量常见问题防治的设计措施和技术要求向相关单位进行设计交底。

3.3.3  施工图设计文件采用新材料、新技术、新工艺、新设备时，应明确构造措施、施工要求和验收标准。

3.3.4  设计单位参加分部工程和住宅工程竣工验收时，应对质量常见问题防治实施情况进行检查和验收。

3.3.5  设计单位应参与工程质量常见问题的预防和控制，并提出相应的处理意见和建议，及时解决施工中出现的设计问题。

## 3.4 生产单位

3.4.1   预制构件的生产单位对其产品质量负责，是预制构件生产质量常见问题防治的直接责任单位。

3.4.2  生产单位应具备保证产品质量要求的生产工艺设施、试验检测条件，建立完善的质量管理体系和制度，并宜建立质量可追溯的信息化管理系统。

3.4.3  生产单位应编制《预制构件产品质量常见问题防治措施及实施方案》，其应符合设计文件、本规程和相关规定的要求，包括原材料质量控制、生产过程质量控制、质量检测及检查、成品储存、运输等内容。

3.4.4  生产单位编制的《预制构件产品质量常见问题防治措施及实施方案》，应报委托单位和驻厂监造单位审查批准后方可实施。

3.4.5  预制构件生产宜建立首件验收制度。

3.4.6  根据预制构件采购合同的要求，配合驻厂监造机构实施驻场监造。

3.4.7  预制构件的质量应根据国家现行有关标准进行检查和检验，并应提供质量检验记录。

3.4.8  预制构件和部品生产中采用新技术、新材料、新工艺、新设备时，生产单位应制定专门的生产方案；应通过相关部门组织的鉴定或评估，必要时进行样品试制，经检验合格后方可实施。

3.4.9  预制构件出厂时，生产单位应提供产品合格证、出厂检验报告等质量证明文件，产品应在显著位置设置标识，标记内容包括生产单位、构件名称、构件编号、构件合格状态、使用部位、生产日期等信息。

## 3.5 施工单位

3.5.1  施工单位项目施工质量管理应符合国家现行有关工程质量的法律、法规、标准的规定，施工单位对质量常见问题防治及其实施效果承担主体责任。

3.5.2  施工单位应编制《装配式住宅工程质量常见问题防治措施及实施方案》，其应符合设计文件、本规程和相关规定的要求。方案应包括：工程概况、质量常见问题分析、防治目标、组织机构及职责、防治措施、实施方案、质量标准、验收要求等。

3.5.3  施工单位编制的《装配式住宅工程质量常见问题防治措施及实施方案》应报监理、建设单位审查批准后方可实施。

3.5.4  施工单位宜实施样板引路制度，装配式建筑施工前，宜选择有代表性的单元进行预制构件试安装，并应根据试安装结果及时调整施工工艺、完善施工方案。

3.5.5  对于采用质量常见问题防治措施进行施工的工序，应在隐蔽前通知建设、监理等相关单位到场检查、验收，并在隐蔽验收记录中予以载明。

3.5.6  预制构件进场时，施工单位应检查质量证明文件，并检查外观缺陷、尺寸偏差与变形。

3.5.7  装配式建筑施工中采用的新技术、新工艺、新材料、新设备，应按有关规定进行评审、备案。施工前，应对新的或首次采用的施工工艺进行评价，并应制定专门的施工方案。施工方案经监理单位审核批准后实施。施工单位在采用新材料、新设备时，应查验产品合格证、性能检测报告等证明文件，必要时还应进行复检。

3.5.8  工程完工后，施工单位应收集、整理装配式住宅工程质量常见问题的防治措施及实施相关资料，应编写装配式住宅工程质量常见问题防治工作总结报告，并列入工程资料内容存档。

## 3.6 监理单位

3.6.1  监理单位项目监理工作应符合国家现行有关质量管理的法律、法规、标准规定，并对装配式住宅工程质量常见问题防治实施情况承担监理责任。

3.6.2  监理单位负责审查批准施工单位提交的《装配式住宅工程质量常见问题防治措施及实施方案》。

3.6.3  监理单位应编制《装配式住宅工程质量常见问题防治监理实施细则》，明确质量常见问题防治具体要求、监理要点和监控措施。

3.6.4  监理单位应对生产及施工安装等易产生质量问题的关键部位和工序进行旁站和平行检验，并做好隐蔽工程和有关检验批的质量验收工作。在分项和分部工程验收、分户验收、预验收、竣工验收时，监理单位应加强对质量常见问题的检查。

3.6.5  监理单位应将装配式住宅工程质量常见问题防治的实施情况、隐蔽工程和检验批的验收和评价结果写入工程质量评估报告。

## 3.7 检测单位

3.7.1  检测单位应当按照法律、法规、技术标准和检测合同开展检测工作，对检测数据、检测结论和检测报告的真实性和准确性负责。

3.7.2  装配式结构检测包括对生产和施工过程中的原材料、预制混凝土构件和连接接头等检验、施工过程质量控制检测和结构实体检测。

3.7.3  检测单位根据建设单位的委托编制的现场工程实体检测方案，其中应包含质量常见问题防治检测内容，并严格实施。

3.7.4  施工过程质量检测试样，除确定工艺参数可制作模拟试样外，均应在监理或建设单位见证下从现场相应施工部分制取。

3.7.5  检测单位应使用符合建设行政主管部门要求的工程检测信息管理系统受理检测业务、采集检测数据、出具检测报告，并上传检测信息。

3.7.6  检测单位完成检测业务后,应及时出具检测报告。必须由检测人员、审核人员、授权签字人三名不同岗位人员签字,并加盖检测、检验专用章或公章后方可生效。对于见证取样检测报告还应注明见证人姓名及单位。

3.7.7  检测单位应建立不合格台账登记管理制度，在检测过程中发现有关单位违反法律、法规和工程建设强制性标准情况，应及时书面报告给工程所在地建设行政主管部门。

# 4 装配式混凝土主体结构工程质量常见问题防治

## 4.1 一般规定

4.1.1  预制构件深化设计的深度应满足建筑、结构、机电、设备、装修等各专业以及构件制作、运输、安装等各环节的综合要求，并经原设计单位确认。

4.1.2  预制构件的设计应满足标准化的要求，宜采用建筑信息化模型（BIM）技术进行一体化设计，确保预制构件的钢筋与预留洞口、预埋件等相协调，简化预制构件连接节点施工。

4.1.3  预制构件混凝土设计强度等级不宜低于C30。

4.1.4  预制构件运输、吊运时，混凝土强度必须符合设计要求。

4.1.5  预制构件进场时，混凝土不得有开裂、破损现象，混凝土强度必须符合设计要求；当设计无要求时，混凝土强度不应低于设计强度的75%。

4.1.6  预制构件的质量应符合本规范、国家现行有关标准的规定和设计的要求。

4.1.7  预制构件中预埋件的验算应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《钢结构设计标准》GB50017和《混凝土结构工程施工规范》GB50666等有关规定。

4.1.8  预制构件的预埋铁件应有防止锈蚀的措施，露天堆放时，对易积水的预留、预埋孔洞等应采取临时封堵措施。

4.1.9  粗糙面的面积不宜小于结合面的80%，预制叠合板粗糙面凹凸深度不应小于4mm，预制墙板、梁、柱粗糙面凹凸深度不应小于6mm。与后浇混凝土之间的粗糙面不得采用带有凹凸面的光面代替。

4.1.10  模板、外架等施工过程中，严禁随意拆除斜支撑。待该层混凝土强度达到设计强度后，方可拆除预制墙柱斜支撑。

4.1.11  预制构件宜在便于辨识位置设置标识，标识内容宜包括构件编号、制作日期、合格状态、生产单位等信息。

4.1.12  同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位，应由施工、监理等各方共同选定，且同条件养护试件的取样宜均匀分布于工程施工周期内。

4.1.13  在施工前宜依据《混凝土结构试验方法标准》GB/T50152对重要承重预制构件进行结构性能检验，可采用短期静力加载试验的方式进行，有特殊要求的预制构件，由设计文件对其试验方法做出专门规定。

4.1.14  预制构件与主体结构的连接采用锚栓时，应对锚栓抗拉抗拔承载力（应对锚栓性能等）进行检测，并应符合现行行业标准《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T561的相关要求。

4.1.15  预制构件的吊点位置、数量、规格应经计算确定，并应符合下列规定：

1 预制构件在翻转、运输、吊运、安装等短暂设计状况下的施工验算，应将自重标准值乘以动力系数后作为等效静力荷载标准值。预制构件运输、吊运时，动力系数宜取1.5；预制构件翻转及安装过程中就位、临时固定时，动力系数可取1.2；

2 预制构件脱模验算时，等效静力荷载标准值应取预制构件自重标准值乘以动力系数后与脱模吸附力之和，且不宜小于预制构件自重标准值的1.5倍。动力系数不宜小于1.2，脱模吸附力不宜小于1.5kN/m2。

4.1.16  装配式建筑方案设计宜标准化、模数化，拆分设计应遵循“少规格、多组合”的原则。

## 4.2 剪力墙板常见问题防治

### Ⅰ 设 计

4.2.1  预制剪力墙板拆分设计时，应根据建筑平面确定剪力墙墙板和后浇连接段布置位置；预制混凝土外墙板尺寸应结合建筑开间、层高等进行选型；宽度方向宜以1个或2个功能空间尺寸作为墙板的标志尺寸；高度方向尺寸应以建筑层高作为墙板的标志尺寸；门窗洞口宜与墙板构件一体预制，洞口尺寸应为100mm的整数倍，并应结合墙板周边连接构造要求、建筑地面做法综合确定洞口位置及尺寸；宜优先选用大直径钢筋、大间距连接的墙板构件。

4.2.2  预制剪力墙板深化设计应包括：构件内、外叶及保温板尺寸、保温板材料和规格、防水节点、钢筋布置、钢筋规格和长度、出筋方式、出筋长度、吊点方式和规格、吊点位置、拉结件材品种、规格和布置、水电线盒位置、门窗洞口细部尺寸和做法、滴水线（槽）位置和做法、预埋件位置和做法、粗糙面或键槽位置及做法、套筒位置、减重块布置及做法等。

4.2.3  预制剪力墙的连梁不宜开洞；当需开洞时，洞口宜预埋套管，洞口上下截面的有效高度不宜小于梁高的1/3，且不宜小于200mm；被洞口削弱的连梁截面应进行承载力验算，洞口处应配置补强纵向钢筋和箍筋，补强纵向钢筋的直径不应小于12mm。

4.2.4  预制剪力墙开有边长不大于800mm的洞口且在结构整体计算中不考虑其影响时，应沿洞口周边配置补强钢筋；补强钢筋的直径不应小于12mm，截面面积不应小于同方向被洞口截断的钢筋面积；该钢筋自孔洞边角起伸入墙内的长度，非抗震设计时不应小于la，抗震设计时不应小于laE。

4.2.5  预制剪力墙板上有门窗洞口时，洞口周边、角部应配置加强钢筋；洞边加强钢筋不宜少于2根，直径不宜小于墙板分布钢筋直径；洞口角部加强斜筋不宜小于墙板分布钢筋直径，且直径不宜小于10mm。

4.2.6  预制剪力墙钢筋采用套筒灌浆连接时，应明确钢筋外伸长度，确保进入套筒深度不小于8倍钢筋公称直径。

4.2.7  预制剪力墙的顶部和底部与后浇混凝土的结合面应设置粗糙面；侧面与后浇混凝土的结合面应设置粗糙面，也可设置键槽；键槽深度不宜小于20mm，宽度不宜小于深度的3倍且不宜大于深度的10倍，键槽间距宜等于键槽宽度，键槽端部斜面倾角不宜大于30°。

剪力墙上梁的端面应设置键槽且设置粗糙面，梁的顶面应设置粗糙面。剪力墙接缝处后浇混凝土上表面应设置粗糙面。

4.2.8  预制剪力墙有保温外叶板时，拉结件的数量、间距应经计算确定，并绘制拉结件布置图及保温板排板图。采用FRP（fibre-reinforced plastics，纤维增强塑料）拉结件时，应明确FRP拉结件的材料性能指标要求，并符合本规程附录B、附录C要求。拉结件材料应符合下列规定：

1 金属及非金属材料拉结件均应具有规定的承载力、变形和耐久性能；

2 拉结件应满足夹芯外墙板的节能设计要求。

4.2.9  预制剪力外墙板的空调洞等穿墙套管应内高外低。

4.2.10  支模用对拉螺栓孔应为外大内小的喇叭状孔型，小孔直径不大于25mm，大孔直径不大于35mm，且大小孔直径相差不小于5mm。

4.2.11  预制外墙板的接缝及门窗洞口等防水薄弱部位宜采用材料防水和构造防水相结合的做法，并应符合下列规定：

1 墙板水平接缝宜采用高低缝或企口缝构造；

2 墙板竖缝宜采用平口或槽口构造，且应与预制剪力墙内叶板边缘错开不小于20mm；

3 当板缝空腔需设置导水管排水时，板缝内侧应增设气密条密封构造。

4.2.12  设计计算应考虑与主体结构构件整体预制填充墙（含窗下墙）、外叶板及保温层的荷载和刚度对结构的影响。

### Ⅱ 材 料

4.2.13  灌浆孔下缘距构件底面不小于30mm，出浆孔下缘高于套筒上宝塔头不小于50mm。

4.2.14  PCF板、PB板以及剪力墙外叶板预留的保温拉结件不应松动、脱落、缺失。

4.2.15  预制剪力墙板宜采用堆放架立放或靠放，相邻构件间需用柔性垫片分隔开，支垫稳固，堆放架应有足够的强度与刚度。采用靠放时，宜对称靠放，饰面朝外，且与地面倾斜角度不宜小于80°，对连接止水条、高低口、墙体转角等薄弱部位，应采用定型保护垫块或专用套件加强保护。

4.2.16  预制剪力墙板构件的薄弱部位和门窗洞口宜采取防止变形开裂的临时加固措施。

### Ⅲ 施 工

4.2.17  预制剪力墙板吊装前准备工作应符合下列规定：

1 安装施工前，应核对已施工完成结构、基础的外观质量和尺寸偏差，确认混凝土强度和预留预埋符合设计要求，并应核对预制构件的混凝土强度及预制构件和配件的型号、规格、数量等符合设计要求；

2 吊装施工前，应进行测量放线、设置构件安装定位标识。在每层楼面引测出轴线控制点不宜少于4个，并据此设置纵横向控制线、剪力墙边线和端线；引测出高程控制点不少于1个。测量放线应符合现行国家标准《工程测量标准》GB 50026的有关规定；

3 构件底部应设置可调整接缝厚度和底部标高的垫块。应根据楼面高程控制点，抄出构件底部后浇混凝土表面标高，确定垫块高度，垫块高度宜为20mm，不应小于10mm，否则应对后浇混凝土表面采取局部剔除措施，并清理干净，每块构件下垫块不宜少于4个；

4 预制剪力墙安装前，应检查预制构件上的套筒、预留孔的规格、位置、数量和深度；当套筒、预留孔内有杂物时，应清理干净；

5 预制剪力墙安装前，应清洁结合面；应检查被连接钢筋的规格、数量、位置和长度。当连接钢筋倾斜时，应进行校直；连接钢筋偏离套筒或孔洞中心线不宜超过5mm。连接钢筋中心位置存在严重偏差影响预制构件安装时，应会同设计单位制定专项处理方案，严禁随意切割、强行调整定位钢筋；

6 后浇混凝土浇筑前，插入套筒的连接钢筋应采取可靠的固定措施控制连接钢筋的中心位置及外露长度满足设计要求，并采取钢筋防污染措施；

7 预制剪力墙处底部的后浇混凝土表面应设置粗糙面；吊装施工前，应检查后浇混凝土表面的粗糙面质量；

8 在后浇混凝土中埋设的斜支撑埋件规格、位置应符合方案要求；

9 安装预制剪力墙板的斜支撑、工具用具、吊索具应配备齐全。

4.2.18  预制剪力墙板安装应符合下列规定：

1 预制剪力墙板安装时，与现浇部分连接的墙板宜先行吊装，其他宜按照外墙先行吊装的原则进行吊装；

2 墙板以轴线和轮廓线为控制线，外墙应以轴线和外轮廓线双控制；

3 安装就位后应设置可调斜撑临时固定，测量预制墙板的水平位置、垂直度、高度等，通过墙底垫片、临时斜支撑进行调整；

4 每块预制墙板的临时支撑不宜少于2道，间距不宜大于4m。斜撑宜设置调节装置。对墙板的上部斜支撑，其支撑点距离板底的距离不宜小于构件高度的2/3，且不应小于构件高度的1/2；斜支撑应与构件可靠连接，斜支撑下端应采用预埋件安装固定，不得在混凝土上采用自攻螺钉和膨胀螺丝固定。

5 每件预制外墙板底部必须设置限位装置，且不少于2个，间距不宜大于4m；

6 构件安装就位后，可通过临时支撑对构件的位置和垂直度进行微调；预制构件与吊具的分离应在校准定位及临时支撑安装完成后进行；

7 PCF板、PB板安装摘钩前，应及时安装临时固定件；

8 预制夹心外墙板的上下外叶板和左右两侧相邻外叶板拼缝宜为20mm；

9 预制剪力墙板校核与调整，应以满足外墙板面垂直为主，并保证与相邻外墙板外侧的平整度；转角PCF板校核与调整，应以阳角垂直度为基准进行调整。

4.2.19  模板安装应符合下列规定：

1 装配式混凝土结构后浇混凝土部分的模板与支架宜采用工具式支架和定型模板；模板应保证后浇混凝土部分形状、尺寸和位置准确；模板与预制构件接缝处应采取防止漏浆的措施，可粘贴密封条；

2 预制剪力墙外叶板、PCF板、PB板加固背楞应安装牢固，间距符合设计要求，不得在背楞加塞木楔加固模板。

4.2.20  混凝土浇筑应符合下列规定：

1 混凝土分层浇筑高度应符合国家现行有关标准的规定，应在底层混凝土初凝前将上一层混凝土浇筑完毕；

2 浇筑时应采取保证混凝土浇筑密实的措施；

3 混凝土浇筑应布料均衡，浇筑和振捣时，应对模板及支架进行观察和维护，发生异常情况应及时处理；构件接缝混凝土浇筑和振捣应采取措施防止模板、相连接构件、钢筋、预埋件及其定位件移位。

4 混凝土振捣时，振动棒不得振捣在外叶板上，且不可过振；

5 混凝土浇筑时产生的外墙面污染应及时清理。

4.2.21  构件连接部位后浇混凝土及灌浆料的强度达到设计要求后，方可拆除临时支撑系统。拆模时的混凝土强度应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 5066的有关规定和设计要求。

4.2.22  预制外墙板的板缝宽度、嵌缝材料、嵌缝深度等应符合设计要求，预制外墙的外叶板接缝严禁采用砂浆填塞；

4.2.23  预制构件外墙安装完成后宜进行雨后或淋水检查，有构造防水的节点不应产生渗漏现象。预制构件密封防水施工完成后外墙应做淋水试验，并观察外墙内侧墙体有无渗漏。

### Ⅳ 检 测

4.2.24  预制构件的混凝土强度应在出厂前进行检测，检测方法按照《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23或《安徽省回弹法检测泵送混凝土强度技术规程》DB34/T 5012的标准规范执行。

4.2.25  构件的结构实体位置与尺寸偏差检验依据《混凝土结构工程质量验收规范》GB 50204执行。

4.2.26  在施工前宜依据《混凝土结构试验方法标准》GB/T50152进行结构性能检验，应采用短期静力加载试验的方式进行，有特殊要求的预制构件，由设计文件对其试验方法做出专门规定。

4.2.27  试件的结构性能检验指标及其检验允许值，应根据构件的受力特点和混凝土强度等级由设计文件计算确定。结构性能检验应在同条件养护的混凝土立方体抗压强度满足设计要求后进行。当试件在混凝土尚未达到设计强度等级，或在超过规定的龄期后进行结构性能检验时，检验所需的结构性能试验参数和检验允许值宜作相应的调整。

## 4.3 柱质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

4.3.1  矩形柱截面边长不宜小于400mm，圆形截面柱直径不宜小于450mm，且不宜小于同方向梁宽的1.5倍。

4.3.2  预制柱与预制梁中心线宜重合，预制柱与预制梁外边缘距离不宜小于50mm；同一梁柱连接节点的两个方向框架梁截面宜有不小于50mm的高差；

4.3.3  节点采用现浇做法时，预制柱纵向钢筋定位应与预制梁下部钢筋定位相协调，当节点区采用复合箍筋时宜采用拉筋与外围箍筋组成。

4.3.4  柱纵向受力钢筋在柱底连接时，柱箍筋加密区长度不应小于纵向受力钢筋连接区域长度与500mm之和；当采用套筒灌浆连接或浆锚搭接连接等方式时，套筒或搭接段上端第一道箍筋距离套筒或搭接段顶部不应大于50mm。

4.3.5  柱纵向受力钢筋直径不宜小于20mm，纵向受力钢筋的间距不宜大于200mm且不应大于400mm。柱的纵向受力钢筋可集中于四角配置且宜对称布置。柱中可设置纵向辅助钢筋且直径不宜小于12mm和箍筋直径；当正截面承载力计算不计入纵向辅助钢筋时，纵向辅助钢筋可不伸入框架节点。

4.3.6  采用预制柱及叠合梁的装配整体式框架节点，梁纵向受力钢筋应伸入后浇节点区内锚固或连接，应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GBT 51231中的有关规定。

4.3.7  梁、柱纵向钢筋采用锚固板时，应明确锚固板的材料，并应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规 程》JGJ 256中的有关规定。

4.3.8  预制柱底接缝宜设置在楼面标高处，并应符合下列规定：

1 后浇节点区混凝土上表面应设置粗糙面；

2 柱纵向受力钢筋应贯穿后浇节点区；

3 柱底接缝厚度宜为20mm,并应采用灌浆料填实。

4.3.9  预制柱钢筋采用套筒灌浆连接时，应明确钢筋外伸长度，确保进入套筒深度不小于8倍钢筋公称直径；预制柱外伸钢筋采用端头锚固板时，应明确锚固板的材料，并符合现行标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的规定。

4.3.10  预制柱底部应设置键槽且宜设置粗糙面，键槽应均匀布置，键槽深度不宜小于30mm，键槽端部斜面倾角不宜大于30°。

4.3.11  预制柱不应设置对拉螺栓孔。

4.3.12  预制柱有保温外叶板时，拉结件的数量、间距应经计算确定，并绘制拉结件布置图。

### Ⅱ 材 料

4.3.13  预制柱的编号、外形尺寸、混凝土强度、钢筋连接灌浆套筒的规格、数量、位置、预留钢筋的规格、数量、长度、位置、锚固板的规格、安装埋件等应符合设计文件要求。

4.3.14  预制柱进场时，混凝土不得有开裂、破损现象，混凝土强度必须符合设计要求；当设计无要求时，混凝土强度不应低于设计强度的75%。

4.3.15  预制柱的粗糙面和键槽设置应符合设计要求。

4.3.16  灌浆孔下缘距构件底面不小于30mm，出浆孔下缘高于套筒出浆孔宝塔头不小于50mm。

4.3.17  预制柱宜采用叠放方式堆放，每层构件间的垫木或垫块应在同一直线上，叠放层数不宜大于3层。

### Ⅲ 施 工

4.3.18  预制柱吊装前准备工作应符合下列规定：

1 吊装前，应设置纵横向控制线、柱轴线和边线；

2 吊装前，应设置柱底调平装置，控制柱安装标高；应根据楼面高程控制点，抄出预制桩底部后浇混凝土表面标高，确定垫块高度。垫块宜采用可调节高度的钢垫片，垫块高度宜为20mm，不应小于10mm，否则应对后浇混凝土采取局部剔除措施，并清理干净，垫块不宜少于4个；

3 后浇混凝土浇筑前，插入套筒的连接钢筋应采取可靠的定位固定措施控制连接钢筋的中心位置及外露长度满足设计要求，并采取钢筋防污染措施；

4 预制柱底，后浇节点区混凝土上表面应设置粗糙面；

5 预制柱安装前，应校核伸入套筒的连接钢筋位置和长度，连接钢筋偏离套筒不宜超过5mm。当偏位大于构件预留套筒的位置时或出筋长度不满足伸入套筒8ds时，应有可靠的技术处理措施。当出筋长度超过套筒允许长度时，应采用切割机将多余钢筋切除，确保切割截面平整；

6 在后浇混凝土中埋设的斜支撑埋件规格、位置应符合方案要求；

7 安装预制柱的斜支撑、工具用具、吊索具应配备齐全。

4.3.19  预制柱安装应符合下列规定：

1 预制柱宜按照角柱、边柱、中柱顺序进行安装，与现浇部分连接的柱宜先行吊装；

2 预制柱的就位以轴线和外轮廓线为控制线，对于边柱和角柱，应以外轮廓线控制为准；

3 预制柱安装就位后应在相邻两个方向设置可调节临时固定措施，并应进行垂直度、扭转调整；斜撑宜设置调节装置，支撑点位置距离柱底的距离不宜小于柱高度的2/3，且不应小于柱高的1/2，斜支撑下端应采用预埋件安装固定，不得在混凝土上采用自攻螺钉和膨胀螺丝固定；

4 预制柱相邻两面的底部必须设置限位装置；

5 采用灌浆套筒连接的预制柱调整就位后，柱脚连接部位宜采用模板封堵；

6 预制柱的纵向受力钢筋采用套筒灌浆连接时，柱底接缝厚度宜为20mm，不得小于10mm，该部位宜采用模板封堵，并应采用灌浆料填实。

7 施工过程应防止碰撞预制柱和斜支撑。

4.3.20  后浇混凝土施工应符合下列规定：

1 装配式混凝土结构的后浇混凝土部位在浇筑前应按规定进行隐蔽工程验收；

2 预制梁、柱混凝土强度等级不同时，预制梁柱节点区混凝土强度等级应符合设计要求；

3 在浇筑混凝土前应洒水润湿结合面，混凝土应振捣密实；

4 模板、外架等施工过程中，严禁随意拆除斜支撑。待该层混凝土强度达到设计强度后，方可拆除预制柱斜支撑。

### Ⅳ 检 测

4.3.21  参照4.2.24-4.2.27执行。

## 4.4 梁质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

4.4.1  应绘制预制梁钢筋布置图，明确钢筋间距，并与预制柱外伸钢筋以及交叉梁外伸钢筋相互错开，便于预制梁安装。

4.4.2  装配整体式框架结构中，当采用叠合梁时，框架梁的后浇混凝土叠合层厚度不宜小于150mm，次梁的后浇混凝土叠合层厚度不宜小于120mm；当采用凹口截面预制梁时，凹口深度不宜小于50mm，凹口边厚度不宜小于60mm。

4.4.3  叠合梁的箍筋配置应符合下列规定：

1 抗震等级为一、二级的叠合框架梁的梁端箍筋加密区宜采用整体封闭箍筋。

2 采用组合封闭箍筋的形式时，开口箍筋上方应做成135°弯钩。非抗震设计时，平直段长度不应小于5d（d为箍筋直径），抗震设计时，平直段长度不应小于10d。现场应采用箍筋帽封闭开口箍，箍筋帽末端应做成135°弯钩；非抗震设计时，平直段长度不应小于5d，抗震设计时，平直段长度不应小于10d。

4.4.4  主梁与次梁采用后浇段连接时，应符合下列规定：

1 在端部节点处，次梁下部纵向钢筋伸入主梁后浇段内的长度不应小于12d。次梁上部纵向钢筋应在主梁后浇段内锚固。当采用弯折锚固或锚固板时，锚固直段长度不应小于0.6lab；当钢筋应力不大于钢筋强度设计值的50%时，锚固直段长度不应小于0.35lab；弯折锚固的弯折后直段长度不应小于12d（d为纵向钢筋直径）；

2 在中间节点处，两侧次梁的下部纵向钢筋伸入主梁后浇段内长度不应小于12d；次梁上部纵向钢筋应在现浇层内贯通。

4.4.5  当预制叠合连梁端部与预制剪力墙在平面内拼接时，接缝构造应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1中的有关规定。

4.4.6  预制梁钢筋采用端头锚固板时，应明确锚固板的材料，并应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256中的有关规定。

4.4.7  预制梁与后浇混凝土叠合层之间的结合面应设置粗糙面；预制梁端面应设置键槽且宜设置粗糙面。键槽的深度不宜小于30mm，键槽宽度不宜小于深度的3倍且不宜大于深度的10倍；键槽贯通截面，当不贯通时槽口距离截面边缘不宜小于50mm；键槽间距宜等于键槽宽度；键槽端部斜面倾角不宜大于30°。

4.4.8  预制梁有保温外叶板时，拉结件的数量、间距应经计算确定，并绘制拉结件布置图。

### Ⅱ 材 料

4.4.9  预制梁的编号、外形尺寸、混凝土强度、箍筋、预留钢筋的规格、数量、长度、位置、锚固板的规格、安装预埋件等应符合设计和施工方案要求。

4.4.10  预制梁进场时，混凝土不得有开裂、破损现象，混凝土强度必须符合设计要求；当设计无要求时，混凝土强度不应低于设计强度的75%。

4.4.11  预制梁的粗糙面和键槽设置应符合设计要求。

4.4.12  预制梁宜采用叠放方式堆放，每层构件间的垫木或垫块应在同一直线上，叠放层数不宜大于3层。

### Ⅲ 施 工

4.4.13  预制梁吊装前准备工作应符合下列规定：

1 吊装前，应在已安装好的预制柱、墙上或在现浇柱、墙模板上标出预制梁的轴线和边线；

2 预制梁安装前，应测量并修正柱顶标高，确保与梁底标高一致；

3 复核柱钢筋与梁钢筋位置、尺寸，对钢筋位置有冲突的，应按经设计单位确认的技术方案调整；

4 外架等作业平台已安装并验收合格；

5 安装预制梁的工具用具、吊索具应配备齐全。

4.4.14  预制梁安装应符合下列规定：

1 安装顺序宜遵循先主梁后次梁、先低后高的原则；一个柱、墙接头处同时有2道及以上梁时，应制定安装顺序；

2 安装前，应测量并修正临时支撑标高，确保与梁底标高一致；安装后根据控制线进行精密调整；

3 安装时梁伸入支座的长度与搁置长度应符合设计要求；

4 安装就位后应对水平度、安装位置、标高进行检查；

5 梁底应设置不少于2道垂直支撑或一组支撑架，间距不大于1.2m，承载力应满足要求；

6 支撑架应有可调托撑，托撑内设置木方或型钢托梁，调整可调托撑高度，确保托梁标高与梁底标高一致；

7 叠合梁的临时支撑，应在后浇混凝土强度达到设计要求后方可拆除。

### Ⅳ 检 测

4.4.15  参照4.2.24-4.2.27执行。

## 4.5 套筒灌浆质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

4.5.1  应明确钢筋连接套筒的型式。剪力墙钢筋灌浆套筒可采用半灌浆套筒、全灌浆套筒，柱钢筋灌浆套筒宜采用全灌浆套筒，也可采用半灌浆套筒。

### Ⅱ 材 料

4.5.2  采用套筒灌浆连接的钢筋应采用符合现行有关技术标准规定的热轧带肋钢筋。套筒灌浆连接的钢筋直径不宜小于12mm，不宜大于40mm。

4.5.3  灌浆套筒灌浆端最小内径与连接钢筋公称直径的差值不宜小于表4.5.3规定的数值，灌浆连接端用于钢筋锚固的深度不宜小于插入钢筋公称直径的8倍。

表4.5.3 灌浆套筒灌浆段最小内径尺寸要求

| 钢筋直径（mm） | 套筒灌浆段最小内径与连接钢筋公称直径差最小值（mm） |
| --- | --- |
| 12～25 | 10 |
| 28～40 | 15 |

4.5.4  灌浆料性能及试验方法应符合现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T408的有关规定，并应符合下列规定：

1 灌浆料抗压强度应符合表4.5.4-1的要求，且不应低于接头设计要求的灌浆料抗压强度；灌浆料抗压强度试件尺寸应按40mm×40mm×160mm尺寸制作，其加水量应按灌浆料产品说明书确定，试件应按标准方法制作、养护；

2 灌浆料竖向膨胀率应符合表4.5.4-2的要求；

3 灌浆料拌合物的工作性能应符合表4.5.4-3的要求，泌水率试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的规定。

表4.5.4-1 灌浆料抗压强度要求

| 时间（龄期） | 抗压强度（N/mm2） |
| --- | --- |
| 1d | ≥35 |
| 3d | ≥60 |
| 28d | ≥85 |

表4.5.4-2 灌浆料竖向膨胀率要求

| 项目 | 竖向膨胀率（%） |
| --- | --- |
| 3h | ≥0.02 |
| 24h与3h差值 | 0.02~0.50 |

表4.5.4-3 灌浆料拌合物的工作性能要求

| 项目 | 工作性能要求 |
| --- | --- |
| 流动度（mm） | 初始 | ≥300 |
|  | 30min | ≥260 |
| 泌水率（%） | 0 |

4.5.5  套筒灌浆连接接头性能应符合《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》的相关要求。

4.5.6  灌浆料宜储存在室内，并应采取防雨、防潮、防晒措施。

4.5.7  属于下列情况时，应进行接头型式检验：

1 确定接头性能时；

2 灌浆套筒材料、工艺、结构改动时；

3 灌浆料型号、成分改动时；

4 钢筋强度等级、肋形发生变化时；

5 型式检验报告超过4年。

### Ⅲ 施 工

4.5.8  预制构件受力钢筋的套筒灌浆连接接头应采用由接头型式检验确定的匹配的钢筋、灌浆套筒和灌浆料。

4.5.9  钢筋套筒灌浆连接的预制构件就位前，应检查连接钢筋的规格、数量、位置和长度，当连接钢筋倾斜时，应进行校正，并清理套筒、预留孔内的杂物。

4.5.10  灌浆前应制定灌浆专项施工措施并交底，选择有代表性的单元或部位进行试灌浆，并对参加灌浆作业的操作人员及现场条件下的灌浆工艺进行确认。

4.5.11  竖向构件宜采用连通腔灌浆。预制墙板底部应根据设计和施工技术方案要求合理划分连通灌浆区域，灌浆区域的长度不宜大于1.5m。

4.5.12  预制墙、柱外侧面宜采用20mm宽30mm厚的PE棒粘贴在混凝土地坪上，PE棒距钢筋不小于10mm；预制墙、柱内侧面宜采用专用封仓材料封堵灌浆区域，封仓材料强度不低于C35，且封仓材料进入混凝土构件底部不得超过10mm。

4.5.13  应按产品说明书要求计量灌浆料和水的用量，采用电动设备搅拌充分、均匀，并静置2～3min 后使用。搅拌完成后，不得再次加水。每工作班应检查灌浆料拌合物初始流动度不少于1 次，搅拌后的灌浆料应在30min 内使用完毕。

4.5.14  竖向构件灌浆应采用压浆法从下灌浆孔注入，当灌浆料拌合物从构件其他灌浆孔、出浆孔成柱状均匀流出后应及时封堵，离注浆孔最远的出浆孔成柱状均匀流出后及时封堵，并应保持压力状态。

4.5.15  灌浆操作全过程应由专职质量检查员、监理人员旁站，并有相应文字、影像记录。

4.5.16  按要求每工作班制作一组且每层不应少于三组40mm×40mm×160mm 的长方体试件；标准养护28d后进行抗压强度试验，抗压强度应满足设计要求。

4.5.17  灌浆后12h 内不得使构件和灌浆层受到振动、碰撞。

4.5.18  施工时环境温度宜为5℃-30℃，当环境温度低于5℃时，应采取加热保温措施。

4.5.19  散落的灌浆料拌合物不得二次使用，剩余的拌合物不得再次添加灌浆料、水后混合使用。

4.5.20  当灌浆施工出现无法出浆的情况时，应及时查明原因并采取措施处理。对未密实饱满的灌浆应采取可靠措施处理。

4.5.21  灌浆料强度达到35.0MPa后，方可进行外挂架、模板、叠合板等施工作业。

### Ⅳ 检 测

4.5.22  钢筋套筒灌浆连接接头的工艺检验应在预制构件生产（套筒预埋）前完成。

4.5.23  接头试件及灌浆料试件应在标准养护条件下根据工程实际需求选择养护1d、3d或28d，试件送检应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355相关要求。

4.5.24  钢筋套筒灌浆连接及浆锚搭接连接用的灌浆料强度应符合国家现行有关标准的规定及设计要求。按批检验，以每层为一检验批；每工作班应制作1组且每层不应少于3组40mm×40mm×160mm的长方体试件，标准养护到达龄期后进行抗压强度试验。

4.5.25  预制构件底部接缝坐浆强度应满足设计要求。按批检验，以每层为一检验批；每工作班同一配合比应制作1组且每层不应少于3组边长为70.7mm的立方体试件，标准养护28d后进行抗压强度试验。

4.5.26  施工过程中宜对灌浆套筒的灌浆饱满性进行检测，检测方法及抽检频率按照《装配式混凝土结构检测技术规程》DB34/T5072附录B执行。

## 4.6 叠合楼板质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

4.6.1  叠合板的预制板厚度不宜小于60mm，后浇混凝土叠合层厚度不应小于60mm。

4.6.2  跨度大于3m的叠合板，宜采用桁架钢筋混凝土叠合板。

4.6.3  跨度大于6m的叠合板，宜采用预应力混凝土预制板。

4.6.4  板厚大于180mm的叠合板，宜采用混凝土空心板。混凝土空心板板端空腔应封堵。

4.6.5  叠合板可根据预制板接缝构造、支座构造、长宽比按单向板或双向板设计。当预制板之间采用分离式接缝时，宜按单向板设计。对长宽比不大于3的四边支承叠合板，当其预制板之间采用整体式接缝或无接缝时，可按双向板设计。

4.6.6  叠合板板边第一道纵向钢筋中线至板边的距离不宜大于50mm。

4.6.7  单向叠合板板侧的分离式接缝宜配置附加钢筋，并应符合下列规定：

1 接缝处紧邻预制板顶面宜设置垂直于板缝的附加钢筋，附加钢筋伸入两侧后浇混凝土叠合层的锚固长度不应小于15d（d为附加钢筋直径）；

2 附加钢筋截面面积不宜小于预制板中该方向钢筋面积，钢筋直径不宜小于6mm，间距不宜大于250mm。

3 垂直于附加钢筋的方向应布置横向分布钢筋，在搭接范围内不宜少于3根，横向分布钢筋直径不应小于6mm，间距不宜大于250mm。

4.6.8  双向叠合板板侧的整体式接缝宜设置在叠合板的次要受力方向上且宜避开最大弯矩截面。接缝可采用后浇带形式，并应符合下列规定：

1 后浇带宽度不宜小于200mm；

2 后浇带两侧板底纵向钢筋可在后浇带中焊接、搭接连接、弯折锚固。

3 接缝处顺缝板底纵筋的配筋率不应小于板缝两侧预制板板底配筋率的较大值。

4.6.9  桁架钢筋混凝土叠合板应符合下列规定：

1 桁架钢筋应沿主要受力方向布置；

2 桁架钢筋上弦钢筋至桁架预制板板边的水平距离不宜大于300mm，相邻钢筋桁架上弦钢筋的间距不宜大于600mm；

3 桁架钢筋弦杆钢筋直径不宜小于8mm，腹杆钢筋直径不应小于4mm；

4 桁架钢筋弦杆混凝土保护层厚度不应小于15mm；

5 桁架钢筋设计选型时，应计算板面钢筋的保护层，防止板面钢筋露筋；

6 上弦筋与叠合板上表面的净距不宜小于30mm；

4.6.10  桁架钢筋混凝土叠合板配筋设计时，桁架钢筋下弦钢筋可作为叠合楼板受力钢筋使用，下弦钢筋可不伸出底板边缘，可采用间接搭接方式锚入支承梁或墙的后浇混凝土中（间接搭接钢筋的直径、数量和锚固长度由设计人员确定）。

4.6.11  当预制叠合板开洞时，应符合下列规定：

1 桁架钢筋叠合板中钢筋桁架宜避开楼板开洞位置；当无法避开时，设计人员应另行设计；

2 洞口直径（或边长）小于300mm时，受力钢筋绕过洞口，不得切断；当洞口直径（或边长）大于等于300mm时，由设计人员应另行设计。

4.6.12  预制叠合板的吊点位置、数量、规格应经计算确定。当采用桁架钢筋作为吊点时，应标注吊点的具体位置，并应符合下列规定：

1 叠合板脱模验算时，等效静力荷载标准值应取叠合板自重标准值乘以动力系数后与脱模吸附力之和，且不宜小于叠合板自重标准值的1.5倍，动力系数不宜小于1.2，脱模吸附力不宜小于1.5kN/m2；

2 叠合板在运输、吊运、安装等短暂设计状况下的施工验算，应将叠合板自重标准值乘以动力系数后作为等效静力荷载标准值。叠合板运输、吊运时，动力系数宜取1.5；叠合板安装过程中就位，动力系数可取1.2；

3 当钢筋桁架下弦钢筋位于板内纵向钢筋上方时，应在吊点位置钢筋桁架下弦钢筋上方设置至少2根附加钢筋，附加钢筋直径不宜小于8mm，在吊点两侧的长度不宜小于150mm。

图4.6.12 吊点处附加钢筋示意

1—预制板；2—预制板内纵向钢筋；3—下弦钢筋；4—附加钢筋

4.6.13  预制叠合板与后浇混凝土之间的结合面应符合下列规定：

1 叠合板与后浇混凝土叠合层之间的结合面应设置粗糙面；

2 采用后浇带式整体接缝时，接缝处叠合板板侧与后浇混凝土之间的结合面应设置粗糙面；

3 板端支座处桁架预制板侧面应设置粗糙面。

4.6.14  预制叠合板的密拼式接缝，可采用底面倒角和倾斜面形成连续斜坡、底面设槽口和顶面设倒角、底面和顶面均设倒角等做法，并应符合下列规定：

1 当接缝处采用底面倒角和侧面倾斜面形成两道连续斜坡的做法时 ，底面倒角尺寸不宜小于10mm×10mm，倾斜面的坡度不宜小于 1：8；接缝应采用无机材料嵌填封闭，无机材料宜采用聚合物改性水泥砂浆；

2 当接缝处采用底面设槽口和顶面设倒角的做法时，底面槽口深度宜取5mm、长度宜取30mm，顶面倒角尺寸不宜小于15mm×15mm；底面槽口处宜粘贴网格布；

3 当接缝处采用底面和顶面均设倒角的做法时，底面倒角尺寸不宜小于10mm×10mm，顶面倒角尺寸不宜小于15mm×15mm。

(a) 底面倒角和侧面倾斜面做法

(b) 底面槽口和顶面倒角做法

(c) 底面和顶面倒角做法

图4.6.14 桁架预制板密拼式接缝构造示意

1—桁架预制板；2—后浇混凝土叠合层；3—密拼式接缝

4.6.15  当桁架钢筋混凝土叠合板的后浇混凝土叠合层厚度不小于100mm且不小于预制板厚度的1.5倍时，支承端预制板内纵向受力钢筋可采用间接搭接方式锚入支承梁或墙的后浇混凝土中，并应符合下列规定：

1 附加钢筋的面积应通过计算确定，且不应少于受力方向跨中板底钢筋面积的1/3；

2 附加钢筋直径不宜小于8mm，间距不宜大于250mm；

3 当附加钢筋为构造钢筋时，伸入楼板的长度不应小于与板底钢筋的受压搭接长度，伸入支座的长度不应小于15d（d为附加钢筋直径）且宜伸过支座中心线；当附加钢筋承受拉力时，伸入楼板的长度不应小于与板底钢筋的受拉搭接长度，伸入支座的长度不应小于受拉钢筋锚固长度；

4 垂直于附加钢筋的方向应布置横向分布钢筋，在搭接范围内不宜少于3根，且钢筋直径不宜小于6mm，间距不宜大于250mm。

图4.6.15 桁架钢筋混凝土叠合板板端构造示意

1—支承梁或墙；2—预制板；3—板底钢筋；

4—桁架钢筋；5—附加钢筋；6—横向分布钢筋

### Ⅱ 材 料

4.6.16  预制叠合板的编号、外形尺寸、预留洞、混凝土强度，钢筋和桁架钢筋的规格、间距、长度，预埋件、线盒、套管等应符合设计要求。

4.6.17  叠合板进场时，混凝土不得有开裂、破损现象，混凝土强度必须符合设计要求；当设计无要求时，混凝土强度不应低于设计强度的75%。

4.6.18  密拼式接缝嵌缝用聚合物改性水泥砂浆的物理力学性能应符合下表的规定：

表4.6.18 聚合物改性水泥砂浆物理力学性能要求

| 项 目 | 技术指标 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 保水率(%) | ≥92 | 现行行业标准《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70 |
| 凝结时间(h) | ≤5 |  |
| 2h稠度损失率(%) | ≤20 |  |
| 14d拉伸粘结强度(MPa) | ≥0.6 |  |
| 28d收缩率(%) | ≤0.12 |  |
| 质量损失率(%) | ≤2 |  |
| 28d抗压强度(MPa) | ≥20 |  |

4.6.19  叠合板应标注安装朝向，利用桁架筋作为吊点的叠合板，桁架钢筋应标注吊点位置。

4.6.20  接线盒应采用穿筋线盒，预留短线管朝向应避开叠合板腹筋，且高于叠合板面不应少于5mm。

4.6.21  有水房间的叠合板预留洞口应采用止水套管，或采用带有粗糙面的预留洞口。

4.6.22  开洞叠合板在制作、堆放、运输、安装过程应进行施工验算或采取可靠的技术措施。

4.6.23  叠合板宜采用叠放方式堆放，每层构件间的垫木或垫块应在同一直线上，叠放层数不宜大于6层。最下一层叠合板宜采用通长垫木或软垫条垫平。

### Ⅲ 施 工

4.6.24  预制叠合板吊装前准备工作应符合下列规定：

1 运送到施工现场的叠合板，应按规格、使用部位、吊装顺序分别堆放；

2 吊装前，应在已安装好的预制构件或现浇构件模板上标出叠合板边线；

3 临时支撑架体宜选用可调工具式支撑系统，吊装前，临时支撑架体材料应按照施工方案的要求配备齐全；

4 外架等作业平台已安装并验收合格；

5 安装叠合板的工具用具、吊索具应配备齐全，叠合板宜采用平衡架吊装。

4.6.25  预制叠合板安装应符合下列规定：

1 叠合板临时支撑架体必须有足够的强度、刚度和稳定性。板底支撑横梁宜垂直桁架钢筋方向设置，横梁及支撑立柱间距应根据施工验算确定，其中：支撑立柱间距不宜大于1.5m，立柱距预制楼板边缘距离不宜大于500mm。叠合板支撑架应避免与预制墙板、预制柱等竖向构件斜支撑的冲突，不得随意拆除竖向构件斜支撑；

2 叠合板竖向连续支撑层数不宜少于2层，且上下层支撑宜对准；

3 首层叠合板支撑架体的地基必须坚实；

4 支撑架体不得与外防护架相连接；

5 吊装叠合板的吊索水平夹角不宜小于60°，且不应小于45°；对尺寸较大的叠合板，宜采用平衡架吊装；

6 叠合板按照每个房间先边后中的顺序安装，方向应正确，不宜间隔吊装；

7 叠合板外伸预留钢筋伸入支座时，不得随意弯折；

8 叠合板吊装就位后，应对安装位置、安装标高、相邻构件平整度、高低差、接缝宽度进行校核和调整，并应采取临时固定措施；当不符合设计文件规定时，应将叠合板重新起吊，并通过调节装置进行调节；

9 叠合板后浇混凝土板带宜采用定型模板，保证接槎平顺；模板与叠合板接缝处应采取粘贴密封条等防止漏浆的措施；

10 叠合板与预制剪力墙、预制柱的接缝处宜采用模板封堵，模板与构件接缝处应采取粘贴密封条等防止漏浆的措施；采用其他方式封堵时，封堵措施应符合结合面承载力设计要求。不得使用水泥砂浆从后浇混凝土内封堵；

11 不应在叠合楼板上堆放钢筋、模板等施工集中荷载。

12 预埋水电管线在叠合板后浇混凝土叠合层中交叉布置不应超过2层。

4.6.26  后浇混凝土施工，应符合下列规定：

1 叠合板板面钢筋、附加钢筋的牌号、规格和数量应符合设计文件的规定；

2 后浇混凝土浇筑前叠合板面应清理干净；应对结合面及节点洒水湿润，但不得有积水；

3 按照先竖向、后水平向顺序浇筑混凝土，并振捣密实；

4 混凝土浇筑应布料均衡；浇筑和振捣时，应有专人对模板及支架进行观察和维护，发生异常情况应立即处理；

5 混凝土浇筑完应及时洒水覆盖养护；

6 待上层结构施工完成后，方可拆除本层支撑架；

7 采用泵送混凝土浇筑时，应采取防止泵送设备超重或冲击力过大影响叠合板及支撑架体安全的措施；

8 混凝土强度达到1.2N/mm2前，不得在其上踩踏、堆放荷载、安装模板及支架。

4.6.27  密拼式接缝嵌填施工应符合设计文件的规定；当设计无具体规定时，应符合下列规定：

1 接缝嵌填应在叠合层混凝土完成浇筑、拆除临时支撑架体后进行；

2 接缝嵌填施工前，应清理接缝间的浮浆和杂物；

3 接缝采用聚合物改性水泥砂浆嵌填时，宜按第一道嵌实、第二道抹平的工序进行施工。

### Ⅳ 检 测

4.6.28  施工完成后宜对叠合楼板与其他构件接合面的密实性进行检测。叠合楼板结合面密实性的检测可采用冲击回波法检测进行。检测方法按照《装配式混凝土结构检测技术规程》DB34/T 5072附录C执行。

4.6.29  叠合板与预制剪力墙、预制柱接缝处的封堵材料不应减少结合面的设计面积，检测可采用在接缝处使用电钻打眼，测量封堵材料的深度的方法进行。

## 4.7 楼梯质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

4.7.1  楼梯间尺寸应统一，预制混凝土楼梯应采用通用部件，同一住宅项目层高相同时标准层楼梯构件宜为一种。

4.7.2  预制楼梯与支承构件之间宜采用简支连接。采用简支连接时，应符合下列规定：

1 预制楼梯宜一端设置固定铰，另一端设置滑动铰，其转动及滑动变形能力应满足结构层间位移的要求，且预制楼梯端部在支承构件上的最小搁置长度应符合表4.7.2的规定；

表4.7.2  预制楼梯在支承构件上的最小搁置长度

| 抗震设防烈度 | 6度 | 7度 | 8度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小搁置长度（mm） | 75 | 75 | 100 |

2 预制楼梯设置滑动铰的端部应采取防止滑落的构造措施。

4.7.3  预制板式楼梯的梯段板底应配置通长的纵向钢筋。板面宜配置通长的纵向钢筋；当楼梯两端均不能滑动时，板面应配置通长的纵向钢筋。

4.7.4  预制楼梯的滑动和固定铰端，预制梯板与梯梁牛腿之间应设置隔离层，可采用改性沥青防水卷材等材料；预制梯板与梯梁之间填塞发泡聚氨酯等柔性材料；锚栓与销键预留孔之间应柔性灌浆料填塞密实，见下图4.7.4.a，4.7.4.b：

(a) 梯板下端安装节点大样

(b) 梯板上端安装节点大样

(c) A-A剖面图

图4.7.4梯板端部安装节点大样

4.7.5  预制楼梯的栏杆立柱处应设置预埋件或预留孔，在梯段的上下平台位置宜设置预埋件或预留孔。预制构件中外露预埋件凹入构件表面的深度不宜小于10mm。

4.7.6  预制楼梯宜采用清水混凝土面，楼梯平台采用现浇混凝土时，应根据平台面层做法的厚度，确定平台现浇混凝土的顶标高。

4.7.7  每个梯段的踏步高度、宽度应一致，相邻梯段踏步高度差不应大于0.01m，且踏步面应采取防滑措施。

### Ⅱ 材 料

4.7.8  预制楼梯的编号、外形尺寸、混凝土强度、预留钢筋的规格、数量、长度，预埋件、预留孔、踏步面的防滑措施等应符合设计要求。

4.7.9  预制楼梯进场时，混凝土不得有开裂、破损现象。除设计有要求外，混凝土强度不应低于设计强度的75%。

4.7.10  预制楼梯宜采用叠放方式堆放，每层构件间的垫木或垫块应在同一直线上，叠放层数不宜大于6层。

4.7.11  预制楼梯饰面应采用铺设木板或其他覆盖形式的成品保护措施。

### Ⅲ 施 工

4.7.12  预制楼梯安装前准备工作应符合下列规定：

1 预制楼梯安装前，应复核楼梯支承部位的控制线、标高及预制楼梯端部的搁置长度，并弹出楼梯构件的端部和侧边控制线以及标高控制线；

2 预制楼梯安装前，应检查楼梯支承部位锚栓的规格、位置和长度是否符合设计要求；当锚栓倾斜时，应进行校直；

3 预制楼梯安装前，应检查楼梯支承部位的找平层和隔离层是否符合设计要求；

4 安装楼梯的工具用具、吊索具应配备齐全。

4.7.13  预制楼梯安装应符合下列规定：

1 预制楼梯吊装时至少要有4个吊点，须用专用索链和专用吊具；吊装时应用一长一短的二对钢丝绳将楼梯放坡，吊装预制楼梯的吊索水平夹角不宜小于60°，且不应小于45°；对尺寸较大的预制楼梯，宜采用平衡架吊装；

2 两端简支的预制楼梯可不设置临时支撑，直接安装在支承梁上，楼梯与支承部位的连接构造应符合设计要求；楼梯梁采用现浇混凝土时，其混凝土的强度达到设计要求后，方可拆除临时支撑；

3 两端预留钢筋锚固在主体结构中的预制楼梯，安装时应在楼梯下设置临时支撑，支撑应有足够的强度、刚度及稳定性，楼梯就位后调节支撑立杆，确保所有立杆全部受力；

预制楼梯吊装时应保持踏面水平，休息平台处的上下跑预制楼梯的面标高应一致；

5 预制楼梯就位后，应及时调整并固定；

6 楼梯安装完成后，踏步口宜铺设木条或其他覆盖形式保护。

4.7.14  预制楼梯安装后，应及时按设计要求完成连接节点施工。

### Ⅳ 检 测

4.7.15  预制楼梯连接装置进场前宜在监理单位的见证下送至具有检测资质的检测单位进行检测，检测合格后方可进行使用。

## 4.8 阳台质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

4.8.1  预制阳台的拆分主要应考虑结构受力合理，预制构件的制作、运输、施工安装条件允许且便利，宜设计为叠合板。

4.8.2  预制阳台按照构件类型可分为：预制板式阳台、预制梁式阳台；阳台悬挑长度超过1500mm应采用预制梁式阳台。

4.8.3  外挑阳台、空调板等部品部件宜结合外立面效果进行标准化设计，选用通用部品部件。

4.8.4  预制阳台纵向受力钢筋宜在后浇混凝土内直线锚固，当直线锚固长度不足时可采用弯钩和机械锚固方式。

4.8.5  预制阳台纵向受力钢筋应与锚固区域的钢筋、预留孔洞、预埋件等进行碰撞检查并进行必要的避让调整。

4.8.6  阳台挂板拆分时，宜减少构件的数量，减少接缝。

4.8.7  阳台挂板与阳台采用点支承连接时，节点构造应符合下列规定：

1 连接点数量和位置应根据阳台挂板形状、尺寸确定，连接点不应少于4个，承重连接点不应多于2个；

2 在外力作用下，阳台挂板相对阳台在墙板平面内应能水平滑动或转动；

3 连接件的滑动孔尺寸应根据穿孔螺栓直径、变形能力需求和施工允许偏差等因素确定；

4 当节点连接件和预埋件在使用期间不易重新涂装时，宜采用耐候结构钢，并应在结构设计中留有适当的腐蚀裕量；

5 预制构件中外露预埋件凹入构件表面的深度不宜小于10mm，且连接件安装完成后，不宜突出装饰完成面。

4.8.8  阳台挂板接缝应采用构造防水、材料防水相结合的防排水设计；竖缝宜采用平口或槽口构造，水平缝宜采用企口构造。

(a) 阳台挂板水平缝企口构造示意

(b) 阳台挂板垂直缝槽口构造示意

图4.8.8 阳台挂板缝处理构造示意

4.8.9  预制阳台上落水管的位置应与外墙上的空调预留洞的位置进行碰撞检查（落水管中心线与空调预留洞中心线间距不应小于100mm），避免影响空调冷媒管的安装。

4.8.10  预制阳台叠合板板面应设置粗糙面；预制阳台板出筋的侧面应采用粗糙面；梁式阳台板的端面应设置键槽且宜设置粗糙面。键槽的深度不宜小于30mm，键槽宽度不宜小于深度的3倍且不宜大于深度的10倍；键槽贯通截面，当不贯通时槽口距离截面边缘不宜小于50mm；键槽间距宜等于键槽宽度；键槽端部斜面倾角不宜大于30°。

4.8.11  梁式阳台板的配筋应遵循“大规格、少钢筋”的原则，锚固长度应满足要求。

4.8.12  阳台窗楣、窗台、洞口以及空调板板底应设计滴水槽，也可设计滴水线。滴水槽距离边口宜为20mm。

4.8.13  阳台叠合板应明确桁架钢筋的上下弦筋和腹筋的规格、间距、高度，上弦筋与叠合板上表面的净距不应小于30mm。

4.8.14  构件上应至少设置4个吊点，利用桁架钢筋作为吊点的构件，应在桁架钢筋上标注。

### Ⅱ 材 料

4.8.15  预制阳台的编号、外形尺寸、混凝土强度、桁架钢筋高度、预留钢筋的规格、间距、长度、线盒、套管、预留洞等应符合设计要求。

4.8.16  构件进场时，混凝土不得有开裂、破损现象。除设计有要求外，混凝土强度不应低于设计强度的75%。

4.8.17  耐候结构钢应符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T4171的有关规定。

4.8.18  橡胶空心气密条宜采用三元乙丙橡胶，也可采用氯丁橡胶或硅橡胶；橡胶应符合现行国家标准《工业用橡胶板》GB/ T 5574的有关规定。

4.8.19  预制阳台叠放时，层与层之间应垫平、垫实，各层支垫应上下对齐，最下面一层支垫应通长设置。叠放层数不应大于6层。预制阳台板封边高度为800mm、1200mm时宜单层放置。

### Ⅲ 施 工

4.8.20  预制阳台、阳台挂板的临时固定措施、临时支撑系统应具有足够的强度、刚度和整体稳固性；阳台的竖向支撑与阳台挂板的斜支撑位置应合理避让，便于施工并保证施工安全。

4.8.21  临时支撑应在后浇混凝土强度达到设计要求后方可拆除。

4.8.22  连接节点采用焊接施工时，不应灼伤混凝土。

4.8.23  阳台挂板安装固定后应及时进行防腐涂装和防火涂装施工。

4.8.24  阳台和阳台挂板安装时，应以轴线和外轮廓同时控制阳台和阳台挂板的安装位置。

4.8.25  阳台挂板安装过程中应采取保护措施，避免墙板边缘及饰面层被污染、损伤。

4.8.26  阳台挂板吊装前，橡胶空心气密条粘贴前应先清除接缝侧面混凝土表面灰尘，并应涂刷专用胶粘剂。

### Ⅳ 检 测

4.8.27  参照4.2.24-4.2.27执行。

## 4.9 空调板质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

4.9.1  空调板宜集中设置，并宜与阳台合并设置。

4.9.2  空调板的设计应符合下列规定：

1 空调室外机应能通畅地向室外排放空气和自室外吸入空气；

2 在排出空气一侧不应有遮挡物；

3 应为室外机安装和维护提供方便操作的条件。

4.9.3  预制空调板结构标高宜比室内楼面结构标高低50mm；与阳台合并设置的空调板结构标高宜比阳台结构标高低20mm。

4.9.4  预制空调板纵向受力钢筋应与锚固区域的钢筋、预留孔洞、预埋件等进行碰撞检查并进行必要的避让调整。

4.9.5  空调板外侧底口应做滴水线或滴水槽，滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。

### Ⅱ 材 料

4.9.6  预制空调板可采用叠放方式，层与层之间应垫平、垫实，各层支垫应上下对齐，最下面一层支垫应通长设置，叠放层数不宜大于6层。

### Ⅲ 施 工

4.9.7  预制空调板吊装前准备工作应符合下列规定：

1 吊装前，应在已安装好的预制构件或现浇构件模板上标出构件安装边线；

2 外架等作业平台已安装并验收合格；

3 安装预制空调板的工具用具、吊索具应配备齐全。

4.9.8  预制空调板安装应符合下列规定：

1 预制空调板安装前应设置支撑架，防止构件倾覆；支撑架体必须有足够的强度、刚度和稳定性；

2 施工过程中，应连续两层设置支撑架；上下层支撑架应在一条竖直线上，临时支撑的悬挑部分不允许有施工堆载；

3 支撑架间距不宜大于1.5m，且不少于4个。支撑架应避免与预制墙板、预制柱等竖向构件斜支撑的冲突，不得随意拆除竖向构件斜支撑；

4 首层构件支撑架体的地基必须坚实；

5 支撑架应有可调托撑，托撑内设置木方或型钢托梁，调整托梁高度，确保托梁标高与梁底标高一致；

6 预制空调板预留负弯矩筋伸入主体结构后浇层，并与主体结构梁板钢筋可靠绑扎，浇筑成整体，预留钢筋不得随意弯折，也不得任意切割；

7 不应在预制空调板上堆放钢筋、模板等施工集中荷载。

8 临时支撑应在后浇混凝土强度达到设计要求后方可拆除。

### Ⅳ 检 测

4.9.9  预制空调板外观尺寸检验应符合《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014第11.4、13.3条规定。预制构件的外观质量不应有严重缺陷，且不宜有一般缺陷。对已出现的一般缺陷，应按技术方案进行处理，并应重新检验。

4.9.10  节点连接件和预埋件原材料检测应满足工程设计和国家标准的要求。

4.9.11  钢筋锚固板的检测应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的规定。

4.9.12  紧固件、焊接材料的检测应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661和《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。

## 4.10 转换层质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

4.10.1  转换层结构应满足设计和施工规范要求。

4.10.2  转换层现浇构件与预制构件连接的竖向钢筋应有钢筋定位图和施工大样图，确保构件竖向钢筋可靠连接。

4.10.3  转换层沿外墙宜在同一平面设置现浇水平线条，将预制层与现浇层分开，水平线条上表面应有泛水。

4.10.4  预制构件处的转换层现浇混凝土，应设计粗糙面，并对粗糙面提出技术要求。

### Ⅱ 材 料

4.10.5  竖向预制构件的套筒间距应符合设计要求。

4.10.6  竖向预制构件与现浇结构交接处的防水做法应符合设计要求。

### Ⅲ 施 工

4.10.7  转换层施工前准备工作应符合下列规定：

1 工程总承包单位应编制转换层专项施工方案，明确转换层现浇构件与预制构件连接的竖向钢筋定位方法、粗糙面制作方法、水平线条施工方法、防水做法、构件安装方法、质量、安全保证措施等内容；

2 转换层现浇构件与预制构件连接的竖向钢筋宜采用钢板、角钢、钢筋、木板等材料进行定位，定位点应准确，定位件不得影响混凝土浇筑；

3 预制构件安装前，应校核伸入套筒的连接钢筋位置和长度，连接钢筋偏离套筒中心线不宜超过5mm。当偏位大于构件预留套筒的位置时或出筋长度不满足伸入套筒8d时，应有可靠的技术处理措施。当出筋长度超过套筒允许长度时，应采用切割机将多余钢筋切除，确保切割截面平整；

4 转换层水平线条上表面应有不小于10mm的泛水；

5 转换层混凝土浇筑前，插入构件预留套筒的钢筋应有防污染措施；

6 构件安装前，在转换层楼面标出轴线控制点，且不宜少于4个，并设置构件纵横向控制线、边线；

7 构件底部均应超出标高，确定垫块高度。宜采用可调节高度的垫块，垫块高度宜为20mm，不应小于10mm，否则应对转换层后浇混凝土采取局部剔除措施，并清理干净，每块构件下垫块不宜少于4个。

4.10.8  转换层构件安装完成后，应根据实际校核斜支撑埋件位置，修正绘制斜支撑埋件布置图，以便指导下层施工。

### Ⅳ 检 测

4.10.9  转换层所用钢材力学性能、工艺性能等项目的检测应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1、《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2、《冷轧带肋钢筋》GB/T 13788、《碳素结构钢》GB/T 700、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591等的规定。

# 5 装配式混凝土工程外围护工程质量常见问题防治

## 5.1 一般规定

5.1.1  预制构件的设计应满足本规程4.1节相关内容。

5.1.2  预制构件的配筋设计应便于工厂化生产和现场连接。

5.1.3  预制构件、安装用材料及配件等应按照国家现行相关标准的规定进行进场验收；预制构件的质量应符合相关规范、国家现行有关标准的规定和设计的要求。

5.1.4  在装配式建筑方案设计阶段，对于屋面装饰造型设计，应协调建设、设计、制作、施工各方之间的关系，并应加强建筑、结构、设备、装修等专业之间的配合，对于突出屋面外墙的装饰造型设计应满足施工安全、方便、快捷的要求。

5.1.5  预制构件连接装置、密封等材料进场前应在监理或建设单位的见证下送至具有检测资质的检测机构进行检测，检测合格后方可进行使用。

5.1.6  钢筋锚固板的检测应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的规定。紧固件、焊接材料的检测应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661和《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。

5.1.7  密封材料应符合下列规定：密封胶应与基材具有相容性,以及规定的抗剪切和伸缩变形能力;密封胶尚应具有防霉、防水、防火、耐候等性能;硅酮、聚氨酯、聚硫建筑密封胶等防水材料检验应符合现行国家/行业标准《硅酮建筑密封胶》GB/T14683、《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482和《聚硫建筑密封胶》JC/T 483的有关规定。

5.1.8  后浇混凝土质量控制关键点在于混凝土强度控制，浇筑同时需留置同条件养护试块。同条件试件强度检测依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204执行。

5.1.9  接缝淋水试验应按每1000m²外墙(含窗)面积应划分为一个检验批，不足1000m²时也应划分为一个检验批；每个检验批应至少抽查一处，抽查部位应为相邻两层4块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域,面积不得少于10m²。

5.1.10  对于接缝淋水试验宜依据标准《建筑防水工程现场检测技术规范》JGJ/T 299执行。淋水管线内径宜为20±5mm，管线上淋水孔的直径宜为3mm，孔距宜为180~220mm，离墙距离不宜大于150mm，淋水水压不应低于0.3MPa，并应能在待测区域表面形成均匀水幕。淋水试验应自上而下进行，淋水孔布置应正对水平接缝，持续淋水时间不应少于30min。

5.1.11  外窗的性能检测结果应满足工程设计和国家标准的要求。竣工验收前，外窗应进行水密试验。已安装的建筑外窗现场水密性能检测依据《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JGT 211进行。检测对象除建筑外窗本身，还可包括其安装连接部位。

现场利用密封板、围护结构和外窗形成静压箱,通过供风系统从静压箱抽风或向静压箱吹风在检测对象两侧形成正压差或负压差。在静压箱引出测量孔测量压差,在管路上安装流量测量装置测量空气渗透量,在外窗外侧布置适量喷嘴进行水密试验,在适当位置安装位移传感器测量杆件变形。

5.1.12  预制构件外观尺寸检验应符合《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014第11.4、13.3条规定。预制构件的外观质量不应有严重缺陷，且不宜有一般缺陷。对已出现的一般缺陷，应按技术方案进行处理，并应重新检验。

5.1.13  屋面应进行蓄水试验。检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通，应在雨后或持续淋水2h后进行。有可能作蓄水检验的屋面，其蓄水时间不应少于24h。

5.1.14  对屋面出现裂缝时，可依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204及《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784进行检测。

5.1.15  当结构的裂缝部位只有一个可测面，裂缝的估计深度不大于500mm且比被测构件厚度至少小100mm以上时，可采用单面平测法检测混凝土裂缝深度。

5.1.16  单面平测法检测混凝土裂缝深度时，受检裂缝两侧均应具有清洁、平整且无裂缝的检测面，检测面宽度均不宜小于估计的缝深，被测裂缝中不应有积水或泥浆等。裂缝宽度宜采用精度为0.05mm的刻度放大镜等仪器进行观测，也可采用满足精度要求的裂缝检验卡进行观测。

## 5.2 外墙板后浇混凝土连接质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

5.2.1  预制夹芯外墙板深化设计时应明确内外叶墙板之间的拉结件类别、数量、使用位置及性能要求。

### Ⅱ 材 料

5.2.2  预制外墙板后浇混凝土内侧模板宜采用工具式支架和定型模板。

### Ⅲ 施 工

5.2.3  预制外墙板后浇混凝土内侧的模板及支架，应进行设计。模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性，应能可靠地承受施工过程中所产生的各类荷载。

5.2.4  与现浇部分连接的墙板宜先行吊装，其他宜按照外墙先行吊装的原则进行吊装。

5.2.5  钢筋安装时，受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。

5.2.6  内侧模板安装完成后，通过钢背楞，将模板和PCF板进行对拉固定，确保模板和PCF板加固到位。

5.2.7  模板与预制构件接缝处应采取防止漏浆的措施，宜粘贴密封条。

5.2.8  后浇混凝土部位在浇筑混凝土前应进行隐蔽工程验收。

5.2.9  混凝土浇筑应布料均衡，浇筑和振捣时，应对模板及支架进行观察和维护，发生异常情况应及时处理。

5.2.10  在浇筑混凝土前应洒水湿润结合面，混凝土应振捣密实。

5.2.11  预制外墙板后浇混凝土每层浇筑高度不宜大于2m。如需振捣时，宜采用微型振捣棒。

5.2.12  构件接缝混凝土浇筑和振捣应采取措施防止模板、相连接构件、钢筋、预埋件及其定位件移位。

### Ⅳ 检 测

5.2.13  后浇混凝土质量控制关键点在于混凝土强度控制，浇筑同时需留置同条件养护试块。同条件试件强度检测依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204执行。

5.2.14  同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位，应由施工、监理等各方共同选定，且同条件养护试件的取样宜均匀分布于工程施工周期内。

## 5.3 外墙板接缝处质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

5.3.1  接缝处应根据当地气候条件合理选用构造防水、材料防水相结合的防排水设计。接缝宽度及接缝材料应根据外墙板材料、立面分格、结构层间位移、温度变形等因素综合确定；所选用的接缝材料及构造应满足防水、防渗、抗裂、耐久等要求。

5.3.2  接缝位置宜与建筑立面分格相对应。

5.3.3  竖缝宜采用平口或槽口构造，水平缝宜采用高低缝或企口缝构造。

5.3.4  当板缝空腔需设置导水管排水时，板缝内侧应增设密封构造。

5.3.5  预制外墙板与底部加强部位的现浇混凝土外墙接缝处应进行连接构造节点设计，宜在现浇混凝土外墙设置混凝土外挑线条，防止雨水进入底部加强部位现浇混凝土外墙外保温层内。

5.3.6  毗邻有水房间的预制外墙板应采用灌浆连接，不宜采用坐浆连接。

### Ⅱ 材 料

5.3.7  接缝宽度及接缝材料应根据外墙板材料、立面分格、结构层间位移、温度变形等因素综合确定；所选用的接缝材料及构造应满足防水、防渗、抗裂、耐久等要求。

5.3.8  接缝材料应与外墙板具有相容性；外墙板在正常使用下，接缝处的弹性密封材料不应破坏。

5.3.9  若接缝位置表面有饰面层时，外墙饰面材料应与接缝材料具有相容性。

### Ⅲ 施 工

5.3.10  预制外墙板的安装应以轴线和外轮廓线双控制。

5.3.11  预制外墙板安装后，应对安装位置、安装标高、垂直度进行校核与调整，确保接缝宽度、相邻构件的平整度符合要求。

5.3.12  临时固定措施、临时支撑系统应具有足够的强度、刚度和整体稳固性。

5.3.13  外墙板接缝防水施工前，应将板缝空腔清理干净。

5.3.14  应按设计要求填塞背衬材料。

5.3.15  密封材料嵌填应饱满、密实、均匀、顺直、表面平滑，其厚度应满足设计要求。

### Ⅳ 检 测

5.3.16  外墙板的密封材料应符合下列规定：密封胶应与基材具有相容性，以及规定的抗剪切和伸缩变形能力；密封胶尚应具有防霉、防水、防火、耐候等性能；硅酮、聚氨酯、聚硫建筑密封胶等防水材料检验应符合现行国家/行业标准《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683、《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482和《聚硫建筑密封胶》JC/T 483的有关规定。

5.3.17  接缝淋水试验应按每1000m2外墙（含窗）面积应划分为一个检验批，不足1000m²时也应划分为一个检验批；每个检验批应至少抽查一处，抽查部位应为相邻两层4块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域，面积不得少于10m2。

5.3.18  对于预制外墙接缝淋水试验宜依据标准《建筑防水工程现场检测技术规范》JGJ/T 299执行。淋水管线内径宜为20±5mm，管线上淋水孔的直径宜为3mm，孔距宜为180~220mm，离墙距离不宜大于150mm，淋水水压不应低于0.3MPa，并应能在待测区域表面形成均匀水幕。淋水试验应自上而下进行，淋水孔布置应正对水平接缝，持续淋水时间不应少于30min。

## 5.4 外墙中外门窗质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

5.4.1  外门窗应采用在工厂生产的标准化系列部品，并应采用带有批水板等的外门窗配套系列部品。

5.4.2  外门窗应可靠连接，门窗洞口与外门窗框接缝处的气密性能、水密性能和保温性能不应低于外门窗的有关性能。

5.4.3  预制外墙中外门窗宜采用挡坎或预埋件等方法固定，外门窗可采用预装法或后装法设计，并应符合下列规定：

1 采用预装法时，外门窗框应在工厂与预制外墙整体成型；

2 采用后装法时，预制外墙的门窗洞口内侧应设置企口，企口高度宜为20mm，企口上应预留门窗固定片槽口，槽口位置和间距符合下图5.4.3要求：

图5.4.3 后装法槽口位置和间距

5.4.4  外门窗洞口外墙体应有排水措施，外门窗洞口上沿应做滴水线或滴水槽，滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。外窗窗台面应做15%～20%的排水坡度。

### Ⅱ 材 料

5.4.5  外露型材应进行贴膜保护，宜采用可降解的塑料薄膜。

5.4.6  采用预装法时，对于铝窗框应采取避免铝窗框与混凝土直接接触发生电化学腐蚀的措施。

5.4.7  采用预装法时，对于门窗框易发生踩踏和刮碰的部位，应在出厂前加设保护盒等有效保护措施。

### Ⅲ 施 工

5.4.8  铝合金门窗框安装完成后，其洞口不得作为物料运输及人员进出的通道，且铝合金门窗框严禁搭压、坠挂重物。

5.4.9  采用后装法时，当外门窗采用单侧固定时，固定片铁脚宜向内固定；对于易发生踩踏和刮碰的部位，现场应加设木板或围挡等有效的保护措施。

5.4.10  门窗框与洞口之间的缝隙，可采用闭孔单组份聚氨酯发泡剂塞缝。应在门窗洞口清理干净后施打发泡剂，发泡剂应连续施打、一次成型、充填饱满，溢出门窗框外的发泡剂应在固化前塞入缝隙内，发泡剂外膜不得破损。玻璃棉、毡等其他能吸水的开孔材料均不能采用。

5.4.11  铝合金门窗安装就位后，边框与墙体之间应做好密封防水处理，应采用粘接性能良好并相容的耐候密封胶；打胶前应清洁粘接表面，去除灰尘、油污，粘接面应保持干燥，墙体部位应平整洁净。

### Ⅳ 检 测

5.4.12  外门窗的性能检测结果应满足工程设计和国家标准的要求。

5.4.13  竣工验收前，外门窗应进行水密试验。已安装的建筑外窗现场水密性能检测依据《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JGT 211进行。检测对象除建筑外窗本身，还可包括其安装连接部位。

## 5.5 外墙预留孔洞质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

5.5.1  预制构件深化设计前，施工总包单位应提前策划施工总平面布置，确定塔吊和施工电梯的型号和安装位置，编制模板、外脚手架等施工方案，根据施工策划、施工方案确定预制外墙上的穿墙预留孔洞、预埋件的位置和规格尺寸。

5.5.2  设备和管线设计应与建筑设计同步进行，预留预埋应满足结构专业相关要求，不得在安装完成后的预制构件上剔凿沟槽、打孔开洞等。

5.5.3  预制外墙上的穿墙预留孔洞应设计有构造防水措施，可采取外大内小或外低内高的构造措施防止雨水倒灌。

图5.5.3 (a) 预制墙板穿墙螺栓孔大样     图5.5.3 (b) 外挂架预留孔做法大样

### Ⅱ 材 料

5.5.4  预制构件应按照国家现行相关标准的规定进行进场验收，预制外墙进场验收时应全面检查预留孔洞的位置、尺寸、形状和数量是否符合设计要求。

5.5.5  穿墙预留孔洞的封堵材料的质量应符合相关规范、国家现行标准的相关规定。

### Ⅲ 施 工

5.5.6  施工前应编制预制外墙的穿墙预留孔洞封堵施工方案。

5.5.7  未经设计允许不得对预制构件进行切割、开洞。

5.5.8  穿墙预留孔洞的封堵宜采取：中间填塞发泡剂，内外侧采用微膨胀水泥砂浆封堵的措施封堵，具体做法见下图5.5.8：

图5.5.8 穿墙预留孔洞的封堵大样

5.5.9  在封堵穿墙预留孔之前，必须清理穿墙预留孔，不能留有木屑、污渍。

5.5.10  封堵时，穿墙预留孔必须润湿，但不能有明水。

5.5.11  穿墙预留孔洞严禁全部使用发泡剂充填。

5.5.12  穿墙预留孔内外侧砂浆填塞深度不宜小于50mm，且必须密实。

5.5.13  穿墙预留孔内外侧砂浆应及时养护，并检查是否有微裂和脱落现象。

### Ⅳ 检 测

5.5.14  穿墙预留孔洞封堵后应进行淋水试验。具体试验方法可参照5.3.17执行。

## 5.6 屋面质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

5.6.1  屋面层宜采用现浇楼盖。

5.6.2  屋面以及立面收进的楼层，应在预制剪力墙顶部设置封闭的后浇钢筋混凝土圈梁，并应符合下列规定：

1 圈梁截面宽度不应小于剪力墙的厚度，截面高度不宜小于楼板厚度及250mm的较大值；圈梁应与现浇屋盖浇筑成整体；

2 圈梁内配置的纵向钢筋不应少于4φ12；且按全截面计算的配筋率不应小于0.5%和水平分布筋配筋率的较大值，纵向钢筋竖向间距不应大于200mm；箍筋间距不应大于200mm，且直径不应小于8mm。

5.6.3  屋面现浇板，应在板的表面双向配置防裂构造钢筋。配筋率均不宜小于0.10%，间距不宜大于200mm。

5.6.4  屋面现浇阳台与阳台挂板接缝处应进行连接节点设计，该部位应受力明确、构造可靠，防止接缝开裂和渗漏。

### Ⅱ 材 料

5.6.5  屋面工程所采用的防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合设计和产品标准的要求。材料进场后，应按规定抽样检验，提供检验报告。

### Ⅲ 施 工

5.6.6  屋面模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性，应能可靠地承受施工过程中所产生的各类荷载。

5.6.7  混凝土浇筑后应及时进行保湿养护，保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式。

### Ⅳ 检 测

5.6.8  屋面应进行蓄水试验。检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通，应在雨后或持续淋水2h后进行。有可能作蓄水检验的屋面，其蓄水时间不应少于24h。

5.6.9  对屋面出现裂缝时，可依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204及《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784进行检测。

5.6.10  当结构的裂缝部位只有一个可测面，裂缝的估计深度不大于500mm且比被测构件厚度至少小100mm以上时，可采用单面平测法检测混凝土裂缝深度。

5.6.11  单面平测法检测混凝土裂缝深度时，受检裂缝两侧均应具有清洁、平整且无裂缝的检测面，检测面宽度均不宜小于估计的缝深；被测裂缝中不应有积水或泥浆等。

5.6.12  裂缝宽度宜采用精度为0.05mm的刻度放大镜等仪器进行观测，也可采用满足精度要求的裂缝检验卡进行观测。

# 6 装配式混凝土工程设备与管线工程质量常见问题防治

## 6.1 一般规定

6.1.1  装配式混凝土住宅建筑的设备与管线的设计宜采用信息模型（BIM）技术，与建筑协同设计，采用标准化设计、模块化生产，同时应满足预制构件工厂化生产要求，满足施工安装及使用维护要求。

6.1.2  设备与管线应与主体结构相分离，应方便维修更换，且不应影响主体结构安全。

6.1.3  装配式住宅设备与管线应合理选型，并与建筑设计同步进行，预留预埋应满足结构专业相关要求，管道穿越预制墙体、楼板和预制梁的部位应预留孔洞或预埋套管，同时应采取防水、隔声、密封等措施。

## 6.2 给水排水质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

6.2.1  装配式住宅给水系统设计应符合下列规定：

1 给水系统配水管道与部品的接口形式及位置应便于检修更换，并应采取措施避免结构或温度变形对给水管道接口产生影响；

2 给水分水器与用水器具的管道接口应一对一连接，在架空层或吊顶内敷设时，中间不得有连接配件，分水器设置位置应便于检修，并宜有排水措施；

3 宜采用装配式的管线及其配件连接；

4 敷设在吊顶或楼地面架空层的给水管道应采取防腐蚀、隔声减噪和防结露等措施。

6.2.2  装配式住宅排水系统宜采用同层排水技术，同层排水设计应符合现行行业标准《建筑同层排水工程技术规程》CJJ 232的有关规定，并应符合下列规定：

1 应满足建筑层高、楼板跨度、设备及管线等设计要求；

2 同层排水的卫生间地面应有防渗漏水措施；

3 整体卫浴同层排水管道和给水管道应预留外部管道接口位置；

4 同层排水设计应满足维护检修的要求；

5 同层排水管道敷设在架空层时，宜设积水排出措施。

6.2.3  安装太阳能热水系统的装配式住宅应符合建筑一体化设计和部品通用化的要求，并应满足预留预埋的条件。给排水系统应纳入管线综合设计，室外太阳能板与主体结构应有可靠连接，设计文件应细化连接构造措施。

6.2.4  装配式住宅共用给水排水立管及控制阀门和检修口应设在共用空间管道井内，管道井内应做好排水设施，套内给水管线宜沿顶棚敷设，不得在楼面暗敷设。

### Ⅱ 设备及材料

6.2.5  装配式住宅给排水设备与管线应选用耐腐蚀、使用寿命长、降噪性能好、便于安装及维修的管材、管件，以及连接可靠、密封性能好的管道阀门设备。

6.2.6  装配式住宅给排水管线和管件材料应符合下列规定：

1 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水标准；

2 塑料生活给水管道系统的管材及配套管件应符合设计及相应标准的要求。管材及配件进场后应按照同厂家、同型号不少于1个规格进行现场见证取样送检，检测合格后方可使用；

3 管道阀门安装前应见证取样送检，进行强度和严密性试验。每批次按照同厂家、同型号、同规格抽查，抽查数量不少于10%，且不少于1个。

### Ⅲ 施 工

6.2.7  设备与管线施工前应按设计文件核对设备及管线参数，并应对结构构件预埋套管及预留孔洞的尺寸、位置进行复核，合格后方可施工。

6.2.8  给排水设备与管线不得在预制构件上剔除开槽、打孔安装。

## 6.3 供暖、通风、空调及燃气质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

6.3.1  装配式混凝土建筑的室内通风设计应符合国家现行标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736和《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309的有关规定。

6.3.2  燃气系统设计、安装应符合国家及地方有关规定。

6.3.3  装配式混凝土住宅采用集成式卫生间或采用同层排水架空地板时，不宜采用低温地板辐射供暖系统。

6.3.4  装配式混凝土建筑的暖通空调、防排烟设备及管线系统应协同设计，并应可靠连接。

6.3.5  装配式混凝土建筑的燃气系统设计应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028及地方行业的有关规定。

6.3.6  供暖系统共用管道与控制阀门部件应设置在住宅共用空间内。

6.3.7  卫生间宜设置水平排气系统，其室外排气口应采取避风、防雨、防止污染墙面和对周围空气产生污染等措施。

6.3.8  装配式住宅套内宜设置水平换气的分户新风系统。

6.3.9  装配式混凝土建筑应采用适宜的节能技术，维持良好的热舒适性，降低建筑能耗，减少环境污染，并充分利用自然通风。

### Ⅱ 设备及材料

6.3.10  装配式混凝土住宅建筑的供暖、通风、空调等设备，应按绿色建筑标准，采用节能技术、降低能耗、减少环境污染的原则，选择能耗比高的节能型产品，并进行协同设计。

6.3.11  管道保温应符合下列规定：

1 保温（绝热）材料的材质、规格、厚度以及耐火等级应符合设计图纸要求，并进行见证取样送检；

2 保温（绝热）管（板）的结合处不得出现裂缝、空隙等缺陷；管道保温（绝热）材料在过支架处应连续并结合紧密；管道过墙、楼层应设置套管并用保温材料封堵。阀门和其他部件应根据部件的形状选用专用保温（绝热）管壳，确保阀门、部件与保温（绝热）管壳能够结合紧密。

### Ⅲ 施 工

6.3.12  当墙板或楼板上安装供暖与空调设备时，其连接处应采取加强措施。

6.3.13  当采用集中供暖时，供暖系统宜采用干法施工的低温地板辐射供暖产品；当采用散热器供暖系统时，散热器安装应牢固可靠。

6.3.14  空调、供暖、通风等设备与管线穿越外墙体时，应采取防水、隔声、密封等措施。

## 6.4 电气与智能化质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

6.4.1  装配式混凝土住宅的防雷设计应符合下列规定：

1 当利用预制剪力墙、预制柱内的部分钢筋作为防雷引下线时，预制构件内作为防雷引下线的钢筋，应在构件接缝处作可靠的电气连接，并在构件接缝处预留施工空间及条件，连接部位应有永久性明显标记；

2 建筑外墙上的金属管道、栏杆、门窗等金属物需要与防雷装置连接时，应与相关预制构件内部的金属件连接成电气通路；

3 设置等电位连接的场所，各构件内的钢筋应作可靠的电气连接，并与等电位连接箱连通。

6.4.2  室内配电箱、智能化系统配线箱不应安装在预制竖向承重构件上，不应在预制构件受力部位和节点连接区域高置孔洞及接线盒。

6.4.3  装配式住宅套内电气管线宜敷设在楼板架空层或垫层内、吊顶内和隔墙空腔内等部位。

6.4.4  当装配式住宅电气管线铺设在架空层时，应采取穿管或线槽保护等安全措施。在吊顶、隔墙、楼地面、保温层及装饰面板内不应采用直敷布线。

6.4.5  电气管线的敷设方式应符合国家现行安全和防火相关标准的规定，与热水、燃气及其他管线的间距应符合安全防护的要求。

6.4.6  装配式混凝土建筑的电气和智能化设备与管线设置及安装应符合下列规定：

1 电气和智能化系统的竖向主干线应在公共区域的电气竖井内设置；

2 配电箱、智能化配线箱不宜安装在预制构件上；

3 当大型灯具、桥架、母线、配电设备等安装在预制构件上时，应采用预留预埋件固定；

4 设置在预制构件上的接线盒、连接管等应做预留，出线口和接线盒应准确定位；

5 不应在预制构件受力部位和节点连接区域设置孔洞及接线盒，隔墙两侧的电气和智能化设备不应直接连通设置。

6.4.7  预制构件上的套管、接线盒、开孔、开槽进行综合优化，精细定位，避免错漏碰缺，对于管线较多且集中的区域可采用现浇结构。

### Ⅱ 设备及材料

6.4.8  装配式住宅的智能化系统和设备设施应符合通用性的要求。

6.4.9  电气设备应采用安全节能的产品。公共区域的照明应设置自控系统。电气控制系统和计量管理等应符合现行行业标准《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242的要求。

6.4.10  配电箱（柜）应选用经认证，符合产品标准的成套产品，箱体尺寸、壁厚和器件技术参数应符合设计要求。

6.4.11  分户箱内部配线应排列整齐，无铰接和接头，导线不伤芯、不断股，端子接线不多于2根同截面导线，PE干线直接与PE排连接，分回路PE线应经汇流排单独配出。

6.4.12  箱内导线分色应符合规范要求，回路功能标识准确齐全。

6.4.13  开关、插座电气产品必须具有“3C”标记，其质量应符合产品标准要求。应按照同厂家不少于1个规格进行进场抽样见证检测，其电气强度、绝缘电阻、防潮、耐非正常热性能、正常操作、插座拔出能力技术参数应合格。

### Ⅲ 施 工

6.4.14  当利用预制剪力墙或柱的部分钢筋作为防雷引下线时，作为防雷引下线的钢筋，应在构件接缝处作可靠的电气连接，连接部位应有永久性明显标记，防雷引下线的钢筋应连接成电气通路。

6.4.15  设置等电位连接的场所，各构件内的钢筋应作可靠的电气连接，并与电位连接箱连通。

6.4.16  有防雷要求的外门窗，预制外墙板中应预埋防雷连接导体，连接导体宜采用直径不小于Φ8的圆钢或截面积不小于48mm²、厚度不小于4mm的扁钢。

6.4.17  有防雷要求的外门窗，采用预装法时，在工厂里，防雷连接导体与金属窗外框连接宜采用裸编织铜线或铜芯软导线，裸编织铜线截面积不小于10mm²，铜芯软导线截面积不小于6mm²，裸编织铜线应经搪锡处理。

6.4.18  有防雷要求的外门窗，预制外墙板安装固定后，应将墙板中预埋的防雷连接导体与建筑主体结构防雷装置焊接连接，焊接长度不小于100mm，焊接处涂防腐漆。采用后装法时，防雷连接导体与金属窗外框采用裸编织铜线或铜芯软导线连接。

图6.4.18 铝合金窗防侧击雷装置详图

# 7 装配式混凝土工程内装工程质量常见问题防治

## 7.1 一般规定

7.1.1  部品生产所用原材料应符合国家现行有关产品标准的规定，具有质量合格证明文件，并应按相关规定进行抽样检测，未经检验或检验不合格，不得使用。

7.1.2  部品包装应标识产品名称、规格型号、产地、质量等级、符合保障质量安全强制性标准的证明等内容，同批次部品应内置包装明细清单、产品说明书、作业指导说明书及产品合格证等。

7.1.3  设计应明确轻质条板隔墙、预制混凝土墙（顶板）等抹灰工程的具体做法、材料要求、构造详图等。

## 7.2 轻质内隔墙板质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

7.2.1  轻质内隔墙的选取应符合下列规定：

1 不应选择氯氧镁制品条板或非蒸压的泡沫混凝土条板；

2 石膏条板不宜用于湿度较大的房间；

3 单层轻质条板隔墙高度不超过3m时，宜采用整板。

7.2.2  轻质条板隔墙应符合下列规定：

1 应根据使用功能和使用部位需求，确定墙体的材料和厚度；

2 应与设备管线的安装敷设相结合，避免墙体表面的剔凿；

3 当轻质条板隔墙需吊挂重物和设备时，应根据板材性能采取必要的加固措施。

7.2.3  轻质条板隔墙的设计应执行现行行业标准《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157的规定，轻质条板隔墙与上部主体结构之间宜采用下列柔性连接措施，并应符合下列规定：

1 在两块条板顶端拼缝处宜设置U形或L形钢板卡与主体结构连接；

2 条板与结构之间宜留有不小于20mm的缝隙，缝隙宜采用柔性砂浆填实；

3 连接件应采取防腐措施。7.2.4  轻质隔墙板等易产生裂缝的墙体，应采用满铺热镀锌电焊网(直径≥0.9mm)或加强型耐碱玻纤网格布抹聚合物砂浆并锚固的抗裂处理。

7.2.5  当轻质条板隔墙用于厨房、卫生间及有防潮、防水要求的环境时，应采取防潮、防水处理构造措施。对于附设水池、水箱、洗手盆等设施的条板隔墙，墙面应作防水处理，且防水高度不宜低于1.8m。

### Ⅱ 材 料

7.2.6  轻质条板的原材料应符合国家现行有关产品标准的规定，并应优先采用节能、利废、环保的原材料，不得使用国家明令淘汰的材料。

7.2.7  用于轻质条板隔墙的板间接缝的密封、嵌缝、粘结及防裂增强材料的性能应与条板材料性能相适应。

7.2.8  轻质条板隔墙安装使用的镀锌钢卡和普通钢卡、销钉、拉结钢筋、锚固件、钢板预埋件等的用钢，应符合国家现行建筑用钢标准的规定。

7.2.9  对于两侧为凹凸榫槽的条板，凹凸榫槽不得有缺损，对接应吻合。

### Ⅲ 施 工

7.2.10  轻质条板隔墙的施工安装应符合下列规定：

1 板材安装部位的顶板、墙、柱面及地面应清理干净，粘结部位的光滑表面应打毛处理；

2 板材开槽切割应采用云石机，板材的打孔应采用电钻；安装时，不应直接剔凿、敲击；

3 板与板之间的缝隙应满铺粘结砂浆，拼接时应采取将砂浆挤出的方式，挤出砂浆后的缝隙不宜大于5mm，挤出的砂浆应及时清理；

4 玻璃纤维网格布的纬向应垂直于板与板、板与主体结构的接缝方向；

5 对厚度不大于90mm的隔墙板，不宜横向开槽埋管；当在墙板内竖向开槽走线时，线管直径不宜超过25mm；

6 顶板板缝柔性砂浆的封堵宜在楼面恒载基本完成后进行。

7.2.11  轻质条板的接缝处理应在门窗框、管线安装完毕7d后进行。接缝处理前，应检查所有的板缝，清理接缝部位，补满破损孔隙，清洁墙面。

7.2.12  对于有防潮、防渗漏要求的轻质条板隔墙，投入使用前应采用防水胶结料嵌缝，并应按设计要求进行墙面防水处理。

7.2.13  管线、开关盒敷设后，应及时回填、补强。水泥条板隔墙上开的槽孔宜采用聚合物水泥砂浆或专用填充材料填充密实；开槽的墙面可采用粘贴耐碱玻璃纤维网格布、无纺布或采取局部挂钢丝网等补强、防裂措施。空心条板隔墙可在局部堵塞横槽下部孔洞后，再作补强、修复。石膏条板宜采用同类材料补强。

## 7.3 抹灰工程质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

7.3.1  墙面抹灰层的抗裂措施设计应符合下列规定：

1 墙体管线槽处及施工洞口接茬处应采用金属网或玻璃纤维网格布进行加强处理；

2 墙面基层不同材料相交部位的抹灰层应采用金属网或玻璃纤维网格布进行加强，加强网应超过相交部位不少于100mm；

3 墙面内安装各种箱柜，其背面露明部分应加钉钢丝网；钢丝网与界面处墙面的搭接宽度应大于100mm。

7.3.2  预制混凝土墙（顶板）表面应设计界面处理剂进行界面处理。

### Ⅱ 材 料

7.3.3  预拌砂浆或干粉砂浆的抹灰应按砂浆说明书及国家现行相关标准执行。

7.3.4  抹灰基层处理用的界面处理剂，宜选用与墙体材料特性相匹配的专用界面剂。

### Ⅲ 施 工

7.3.5  墙面表面杂物和尘土应清除，抹灰前应湿润；混凝土和加气混凝土基层应凿毛或甩毛。

7.3.6  墙面基层不同材料相交部位的抹灰层应采用金属网或玻璃纤维网格布进行加强，加强网应超过相交部位不少于100mm。

7.3.7  轻质隔墙板板缝用50mm宽玻纤网贴平、压实，满刮胶泥一遍。充分干燥后，用胶泥分两次将凹槽处刮成与表面相平，再分层粉刷。

7.3.8  预制混凝土墙表面凸出部分应剔平，并将蜂窝、麻面、露筋、疏松部分剔到实处，刷胶粘性素水泥浆（内掺水重10%的建筑胶）或界面剂，然后用1:3的水泥砂浆分层抹平。

7.3.9  预制混凝土顶棚抹灰厚度不宜大于10mm。

7.3.10  预制混凝土顶棚找平、抹灰，抹灰砂浆应与基体粘接牢固，表面平顺。

## 7.4 楼地面质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

7.4.1  楼地面装饰工程设计应明确地面层的防裂技术措施和节点构造详图。

7.4.2  架空楼地面设计应符合下列规定：

1 架空楼地面与墙体交界处应设置伸缩缝，并宜采取美化遮盖措施；

2 宜在架空空间内分舱设置防水、防虫构造，并应采取防潮、防霉、易清扫、易维护的措施。

7.4.3  非架空干铺楼地面的面层和填充构造层强度应满足设计要求，当填充层采用压缩变形的材料时，易产生局部受压凹陷，应采取加强措施。

7.4.4  装配式楼地面系统应满足房间使用的承载、防水、防滑、隔声等各项基本功能需求，放置重物的部位应采取加强措施。

7.4.5  装配式楼地面系统宜与地面供暖、电气、给水排水、新风等系统的管线进行集成设计。

7.4.6  装配式楼地面系统应与主体结构有可靠连接，且施工安装时不应破坏主体结构。

7.4.7  装配式楼地面系统与地面辐射供暖、供冷系统结合设置时，宜选用模块式集成部品。

7.4.8  架空楼地面内敷设管线时，架空层高度应满足管线排布的需求，并应设置检修口或采用便于拆装的构造。

### Ⅱ 材 料

7.4.9  装修工程的饰面砖、饰面板和大理石及花岗岩板材等装饰面材在运输及储存时应采取避免损伤的措施；在使用前，应对其表面裂缝等缺陷进行检查，并对其体积稳定性、吸水率和强度指标进行检验。

### Ⅲ 施 工

7.4.10  建筑装修板块面层的施工应符合下列规定：

1 室内地面瓷砖宜采用干铺法施工；

2 地砖间留缝宜为1mm~3mm，与墙柱间留缝宜为3mm~5mm；

3 大理石、花岗石块材间留缝宜为1mm~2mm，与墙柱间留缝宜为8mm~12mm；面层宜每隔8m~10m设置伸缩缝，留缝宜为10mm~20mm；

4 预制板块之间留缝宜为3mm，与墙柱间留缝宜为8mm~12mm。

7.4.11  地面辐射供暖的整体面层铺设时不得扰动填充层，不得向填充层内楔入任何物件。

7.4.12  板材有裂缝、掉角、翘曲和表面有缺陷时应予剔除，品种不同的板材不得混杂使用；在铺设前，应根据石材的颜色、花纹、图案、纹理等按设计要求，试拼编号。

7.4.13  木、竹面层铺设在水泥类基层上，其基层表面应坚硬、平整、洁净、不起砂，表面含水率不应大于8%。

7.4.14  实木地板、实木集成地板、竹地板面层铺设时，相邻板材接头位置应错开不小于300mm的距离；与柱、墙之间应留8mm~12mm的空隙。

7.4.15  楼地面系统施工前应完成相关隐蔽I程验收，基层应进行清理，并应按设计图纸准确放线。

7.4.16  架空地板系统施工应符合下列规定：

1 架空地板的支撑件应与地面基层连接牢固，架空高度应符合设计要求；

2 架空地板系统应按设计要求布置支撑件的间距，与墙体交接处应做好封边处理；

3 采用地面辐射供暖系统复合脆性面材时，应采取防开裂措施。

7.4.17  非架空干铺地面系统的基层平整度和强度应满足干铺地面系统的铺装要求。

7.4.18  当采用地面辐射供暖系统时，应在辐射区与非辐射区、建筑物墙面与地面等交界处设置侧面或水半绝热层，防止热量渗出。

## 7.5 墙面、顶面质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

7.5.1  预制混凝土、轻质内隔墙墙面、顶层涂饰工程应明确所选涂料的品种、型号和性能；内墙饰面砖粘贴工程应明确所选饰面砖的品种、型号和性能。

7.5.2  内墙饰面砖接缝的宽度和深度应符合设计要求。

### Ⅱ 材 料

7.5.3  涂料的品种、规格和质量应满足设计要求，并符合现行国家相关标准规定，不得使用国家明令淘汰的材料。

7.5.4  涂料产品应有产品合格证书、说明书及相关性能的检测报告，并在有效期内。

7.5.5  建筑表饰腻子应符合《建筑室内用腻子》JG/T 298的有关规定。

7.5.6  内墙饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。内墙饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致，应无裂痕和缺损。

### Ⅲ 施 工

7.5.7  基层处应符合下列规定：

1 基层应平整，有起皮、松动、鼓包等缺陷，应把基层便面的灰尘、污垢和砂浆和流痕清除凿平；

2 用腻子将墙面、顶面的麻面、洞眼、残缺处填补平整；

3 板材隔墙板底和板顶间隙、隔墙间接缝处、与建筑主体、结构结合处等部位应采用水泥砂浆填缝，表面用防裂网带等进行防开裂处理；

4 混凝土或抹灰基层在用溶剂型腻子找平或直接涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于8%，在用乳胶液型腻子找平或直接涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于10%；

5 找平层应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝；内墙找平层的粘接强度应符合现行行业标准《建筑室内用腻子》JG/T 298的规定。

7.5.8  涂饰面层施工应符合下列规定：

1 涂饰面层施工流程应符合下列要求：

1）基层处理→基层腻子施工→底漆施工→面漆施工→清理；

2）涂饰面层应采用刷涂、滚涂和喷涂等施工方法。

2 涂饰面层施工应符合下列规定：

1）底漆干燥后，涂刷第一遍面漆；

2）第一遍面漆干燥后，涂刷第二遍面漆；

3）喷涂时，二行重叠宽度宜控制在喷涂宽度的1/3；

4）不得出现透底或流坠。

3 涂饰面层与不同材料收口、顶面与阴阳角等处收口，宜采用凹槽、收口条、高低差等处理措施；

4 水性涂料涂饰工程施工的环境温度应为5℃—35℃；

5 涂饰面层应涂饰均匀、粘接牢固，不得漏涂、透底、开裂、起皮和掉粉。溶剂型涂饰工程不应有反锈；

6 涂饰面层应具有较好的柔性，上下层涂料的收缩性、坚硬性、膨胀性应一致。

7.5.9  内墙饰面砖粘贴工程施工应符合下列规定：

1 墙面饰面块材的空鼓和开裂可采取下列措施预防：

1）墙面找平材料的抗拉强度不应小于饰面砖与找平层的粘结强度；

2）墙面饰面砖在粘贴前应放入净水中浸泡2h以上，取出晾干表面水分后方可使用，粘贴时基层的含水率宜控制为15%~25%；

3）饰面板安装时在墙面顶部和底部应留出10mm~20mm的缝隙；

4）在防水层上粘贴墙面饰面砖时，粘结材料与防水材料性能应相容。

2 内墙面凸出物周围的饰面砖应整砖套割吻合，边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致；

3 内墙饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实。

## 7.6 装配式吊顶面板质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

7.6.1  装配式吊顶系统可采用明龙骨、暗龙骨或无龙骨吊顶、软膜天花或其他干式工法施工的吊顶。

7.6.2  吊顶系统宜与新风、排风、给水、喷淋、烟感、灯具等设备和管线进行集成设计。

7.6.3  吊顶系统与墙或梁交接处，应设伸缩缝隙或收口线脚。

7.6.4  吊顶系统与设备管线应各自设置吊件，并应满足荷载计算要求。

7.6.5  重量较大的灯具应安装在楼板或承重结构构件上，不得直接安装在吊顶上，并应满足荷载计算要求。

7.6.6  吊顶系统主龙骨不应被设备管线、风口、灯具、检修口等切断。

### Ⅱ 材 料

7.6.7  吊顶工程所用材料的品种、规格和颜色应符合设计要求。饰面板、金属龙骨应有产品合格证书。木吊杆、木龙骨的含水率应符合国家现行标准的有关规定。

7.6.8  饰面板表面应平整，边缘应整齐、颜色应一致。穿孔板的孔距应排列整齐；胶合板、木质纤维板、大芯板不应脱胶、变色。

7.6.9  部品生产企业应对出厂合格产品签发产品合格证，合格证应标注产品相关信息，明确质量保证期限。

### Ⅲ 施 工

7.6.10  吊顶系统的施工安装应符合下列规定：

1 吊顶饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口等应按设计文件的规定进行安装，安装位置应准确，交接处应严密；

2 当吊件与设备位置冲突时，应调整吊点位置、构造或增设吊杆。

7.6.11  吊顶龙骨的施工应符合下列规定：

1 主龙骨应按短向宽度的1/200~1/300起拱；

2 当吊杆与设备相遇时，应调整或增设吊杆；

3 吊顶的次龙骨应紧贴主龙骨安装，间距宜为300mm~600mm；横撑龙骨应采用连接件将其两端连接在通长龙骨上，明龙骨系列的横撑龙骨搭接处的间隙不得大于1mm；龙骨之间的连接件应错位安装。

7.6.12  吊顶装修工程饰面板的安装可采取下列控制裂缝的措施：

1 饰面板安装应由吊顶的中部开始；

2 饰面板与龙骨嵌装时，应防止互相挤压；

3 饰面板与墙、柱边的留缝宜为10mm~20mm。

7.6.13  当采用软膜天花时，应做好软膜天花与边框接口处理。

7.7 集成式卫生间质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

7.7.1  集成式卫生间的设计应包括卫生间楼地面、吊顶、墙面和洁具设备及管线的设计，宜选择集成度高的整体卫生间产品，并应与内装修工程的其他系统进行协同设计。

7.7.2  集成式卫生间宜采用同层排水方式；当采取结构局部降板方式实现同层排水时，应结合排水方案及检修要求等因素确定降板区域；降板高度应根据防水底盘厚度、卫生器具布置方案、管道尺寸及敷设路径等因素确定。

7.7.3  集成式卫生间的设备管线应进行综合设计，给水、热水、电气管线宜敷设在吊顶内；设计时应充分考虑更新、维护的需求，并应在相应的部位设置检修口或检修门。

7.7.4  集成式卫生间的接口设计应符合下列规定：

1 应做好设备管线接口、卫生间边界与相邻部品部件之间的收口；

2 防水底盘与墙面板（壁板）连接处的构造应具有防渗漏的功能；

3 卫生间墙面板（壁板）和外墙窗洞口的衔接处应进行收口处理并做好防水；

4 卫生间的门框门套应与防水底盘、墙面板（壁板）、墙体做好收口和防水。

### Ⅱ 材 料

7.7.5  部品应成套供应，减少现场加工作业，并应明确部品之间的接口类型、连接方式与配套部件要求。

7.7.6  部品的接口设计应确保安全可靠，且宜便于拆装更换。

7.7.7  应对标准化部品与定制部品进行优化组合设计，标准部品与定制部品应同步配套生产供应。

### Ⅲ 施 工

7.7.8  集成式卫生间的施工安装应由专业人员进行，并应与其他施工工序进行协调；当采用整体卫生间时，宜优先安装整体卫生间，再施工安装整体卫生间周边墙体。

7.7.9  集成式卫生间的安装应符合下列规定：

1 集成式卫生间排水支管与主排水立管应连接牢靠，排水坡度符合设计要求；

2 集成式卫生间的门框门套应与防水底盘、壁板、外围合墙体做好收口处理和防水；

3 当集成式卫生间设置外窗时，壁板和窗洞口衔接处应通过窗套进行收口处理，并应做好防水。

7.7.10  各种卫生器具安装的管道连接件应易于拆卸、维修。排水管道连接应采用有橡胶垫片排水栓。卫生器具与金属固定件的连接表面应安置铅质或橡胶垫片。各种卫生陶瓷类器具不得采用水泥砂浆窝嵌。

7.7.11  各种卫生器具与台面、墙面，地面等接触部位均应采用硅酮胶或防水密封条密封。

# 8 装配式钢结构工程质量常见问题防治

## 8.1 一般规定

8.1.1  装配式钢结构建筑应满足安全、适用、耐久、经济和环保等综合性能要求。应将结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统采用集成的方法进行一体化设计。

8.1.2  装配式钢结构建筑应满足防火、防腐、防水和隔声等建筑整体性能和品质的要求。

8.1.3  装配式钢结构建筑的外围护系统应根据当地气候条件选用质量可靠、经济适用的材料和部品，并应选用技术成熟的施工工法进行安装。

8.1.4  装配式钢结构建筑设计宜遵循建筑全寿命期中使用与维护的便利性原则,设备管线与主体结构应分离，管线更换或装修时不应影响结构性能。

8.1.5  装配式钢结构建筑设计与建造应采用绿色建材和性能优良的部品部(构)件，并应建立部品部(构)件工厂化生产的质量管理体系。

## 8.2 钢结构安装质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

8.2.1  装配式钢结构住宅的结构体系的选择，宜符合下列规定：

1 低层或多层建筑宜选用钢框架结构，当地震作用较大，钢框架结构难以满足设计要求时，也可采用钢框架－支撑结构；

2 高层建筑宜选用钢框架－支撑结构体系或钢框架混凝土核心筒结构体系。

8.2.2  当管道穿过钢梁时，腹板中的孔口应予补强。补强时，弯矩可仅由翼缘承担，剪力可由孔口截面的腹板和补强板共同承担，梁腹板开孔及补强应满足下列要求：

1 不应在距梁端相当于梁高的范围内设孔，抗震设防的结构不应在梁端至临近的隅撑连接点之间设孔。孔口直径不得大于梁高的1/2。相邻圆形孔口边缘间的距离不得小于梁高，孔口边缘至梁翼缘外皮的距离不得小于梁高的1/4；

2 矩形孔口长度不得大于750mm，孔口高度不得大于梁高的1/2，其边缘应采用纵向和横向加劲肋加强。矩形孔口上下边缘的水平加劲肋端部宜伸至孔口边缘以外各300mm。当矩形孔口长度大于梁高时，其横向加劲肋应沿梁全高设置；

3 圆形孔直径小于或等于1/3梁高时，可不予补强。当大于1/3梁高时，可用环形加劲肋加强也可用套管或环形补强板加强。

8.2.3  中心支撑节点的构造应符合下列要求：

抗震设计时，中心支撑宜采用H型钢制作，在构造上两端应刚接。当采用焊接组合截面时，其翼缘和腹板应采用坡口全熔透焊接连接。H型截面支撑翼缘端部与框架构件连接处，宜做成圆弧。支撑通过节点板连接时，节点板边缘与支撑轴线的夹角不应小于30度。

### Ⅱ 材 料

### 8.2.4  钢结构紧固件连接工艺和质量应符合国家现行标准《钢结构工程施工规范》GB50755、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205和《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82的规定。

### 8.2.5  钢支撑制孔应在节点板和斜杆制作完成后采用配模套钻工艺制作，首件部品应在工厂进行实体预拼装，拼装后尺寸允许偏差应符合规定，其质量稳定后可采用实体预拼装或数字化虚拟顶拼装的方法。

8.2.6  柱梁焊接连接节点的过焊孔宜采用机械切削加工和锁口机加工，梁下翼缘的焊接衬板宜割除且反面应清根、补焊。

### Ⅲ 施 工

8.2.7  高层钢结构构件安装前，应对基础的轴线、标高进行复测，对基础施工资料进行核查，确定无误后进行安装。

8.2.8  框架柱定位轴线的控制应以地面控制轴线为基点逐层引测，楼层标高的控制宜由结构的角柱楼层标高控制向楼层中间控制。

8.2.9  高层钢结构构件安装中的测量可采用全过程监控技术。

高层钢结构构件安装可以通过三维激光扫描技术和BIM模型比对，进行全过程监控。

8.2.10  钢结构应根据结构特点选择合理顺序进行安装，并应形成稳固的空间单元，必要时应增加临时支撑或临时措施。

8.2.11  钢结构安装时应计入竖向压缩变形对结构的影响，并应根据结构特点和影响程度采取预调安装标高、设置后连接构件等措施。

8.2.12  钢结构施工期间，应对结构变形、环境变化等进行过程监测，监测方法、内容及部位应根据设计或结构特点确定。

8.2.13  钢结构现场焊接工艺和质量应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB50661和《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定。

8.2.14  钢结构钢梁钢柱安装后，及时在钢梁钢柱安装条板隔墙限位件、砌体墙拉结筋、门窗连接件、边柱边梁外侧外墙连接件。

8.2.15  钢管混凝土结构选用自密实混凝土浇筑，并应符合下列规定：

1应根据结构部位、结构形状、结构配筋等确定合适的浇筑方案；

2自密实混凝土粗骨料最大粒径不宜大于20mm；

3浇筑应能使混凝土充填到钢筋、预埋件、预埋钢构周边及模板内各部位；

4自密实混凝土浇筑布料点应结合拌合物特性选择适宜的间距，必要时可通过试验确定混凝土布料点下料间距。

## 8.3 钢结构涂装质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

8.3.1  钢结构现场涂装，构件表面的涂装系统应相互兼容。

### Ⅱ 材料

### 8.3.2  现场防腐涂装应符合现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB50755和《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定。

### Ⅱ 施工

8.3.3  钢结构普通防腐涂料涂装工程应在钢结构构件组装、预拼装或钢结构安装工程检验批的施工质量验收合格后进行。

8.3.4  采用涂料防腐时，表面除锈处理后宜在4h内进行涂装，采用金属热喷涂防腐时，钢结构表面处理与热喷涂施工的间隔时间，晴天或湿度不大的气候条件下不应超过12h，雨天、潮湿、有烟雾的气候条件下不应超过2h。

8.3.5  采用防火防腐一体化体系（含防火防腐双功能涂料）时，防腐涂装和防火涂装可以合并验收。

8.3.6  防腐涂装应在温度、湿度和清洁环境参数参照要求下进行，并应符合下列规定：

1 涂装前构件表面除锈应符合设计要求。构件的锐角应打磨成斜切角或圆角，并保证处理后表面没有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水、药皮、飞溅物、氧化铁皮和毛刺等缺陷，确认后再进行涂装；

2 防腐涂装应在油漆厂商提供的作业指导书下进行作业；

3 涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求；

4 钢构件涂底漆后，应在明显位置标注钢构件代号，代号应清晰完整；

5 施工图中注明暂不涂底漆的部分不得涂漆，待安装完毕后补涂。

## 8.4 钢结构防火保护质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

8.4.1  钢结构的防火设计文件应注明建筑的耐火等级、构件的设计耐火极限、构件的防火保护措施、防火材料的性能要求及设计指标。

8.4.2  当施工所用防火保护材料的等效热传导系数与设计文件要求不一致时，应根据防火保护层的等效热阻相等的原则确定保护层厚度，并应经设计单位认可。对于非膨胀型钢结构防火涂料、防火板，可按《建筑钢结构防火技术规范》实施。

8.4.3  钢结构住宅中构件（含钢管混凝土柱）宜采用下列防火构造措施：

1 低、多层钢柱可采用外包混凝土进行防火保护。外包混凝土内应配置构造钢筋；

2 采用防火涂料进行钢结构防火保护。可选用直接喷涂、内置镀锌钢丝网喷涂或外包防火板复合的方法。

对下列情形之一，钢结构防火保护的涂层内应设置与钢构件相连接的钢丝网：

（1）承受冲击、振动作用的梁；

（2）涂层厚度不小于40mm的梁；

（3）粘结强度不大于0.05MPa的钢结构防火涂料；

（4）腹板高度大于1.5m的梁。

8.4.4  钢结构连接节点处的防火保护层厚度，不应小于被连接构件防火保护层厚度的较大值，对连接表面不规则的节点，尚应局部加厚。

### Ⅱ 材 料

8.4.5  防火涂料、防火板、毡状防火材料等防火保护材料的质量，应符合国家现行产品标准的规定和设计要求，并应具备产品合格证、国家权威质量监督检验机构出具的检验合格报告和型式认可证书。

8.4.6  钢结构住宅中钢梁防火保护可采用加砌块砌筑。

8.4.7  防火涂料应呈碱性或偏碱性，底层涂料应与防锈漆或钢板做相容性试验确定相容，并有良好的结合力；当有可靠依据时，可选用有防锈功能的底层涂料。

### Ⅲ 施 工

8.4.8  防火涂料涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求。当产品说明书无要求时，环境温度宜为5℃～38℃，相对湿度不应大于85％。涂装时，构件表面不应有结露，涂装后4.0h内应保护免受雨淋、水冲等，并应防止机械撞击。

8.4.9  防火涂料的涂装遍数和每遍涂装的厚度均应符合产品说明书的要求。防火涂料涂层的厚度不得小于设计厚度。非膨胀型防火涂料涂层最薄处的厚度不得小于设计厚度的85％；平均厚度的允许偏差应为设计厚度的±10％，且不应大于±2mm。膨胀型防火涂料涂层最薄处厚度的允许偏差应为设计厚度的±5％，且不应大于±0.2mm。

8.4.10  膨胀型防火涂料涂层表面的裂纹宽度不应大于0.5mm，且1m长度内均不得多于1条；当涂层厚度小于或等于3mm时，不应大于0.1mm。非膨胀型防火涂料涂层表面的裂纹宽度不应大于1mm，且1m长度内不得多于3条。

## 8.5 预制外挂墙板质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

8.5.1  装配式钢结构建筑预制墙体设计内容应包括热工、隔声防火、防排水等建筑性能设计以及结构设计。

8.5.2  装配式钢结构建筑的预制外挂墙板高不宜大于6m，当板高大于6m时应进行专项设计。

8.5.3  预制外挂墙板与主体钢结构连接处应做防热桥处理，外墙设计应符合国家及地方相关建筑节能标准。外墙应做接缝处设计，外墙板的接缝宽度、接缝材料及构造应满足防火、防水、隔声、抗裂、耐久等性能要求。

8.5.4  预制外挂墙板与主体钢结构的连接应符合下列规定：

1 连接节点应具有足够的承载力；

2 连接节点应采用柔性连接方式，节点具有适应主体钢结构变形的能力；

3 连接节点的耐久性应满足设计使用年限的要求。

8.5.5  预制外挂墙板进行承载能力极限状态计算和正常使用极限状态验算时，非组合夹芯保温墙板宜按内叶墙板单独承受墙板水平荷载进行计算；组合夹芯保温墙板可按内外叶墙板共同承受墙板水平荷载进行计算，必要时面外受力性能宜进行试验验证；部分组合夹芯保温墙板的面外受力性能可经试验确定，无试验依据时可按内叶墙板单独承受墙板水平荷载计算。

### Ⅱ 材 料

### 8.5.6  预制外挂墙板的混凝土强度等级不应低于C30。

8.5.7  预制外挂墙板中的夹芯保温层可采用有机类保温材料或无机类保温材料作为保温层，其燃烧性能应符合现行国家标准的有关规定。

8.5.8  预制外挂墙板接缝处建筑密封胶宜选用低模量弹性密封胶，其技术性能应符合现行建材行业标准《混凝土建筑接缝用密封胶》JC/T881的有关规定。

8.5.9  预制外挂墙板接缝处建筑密封胶的背衬材料宜选用发泡型聚乙烯塑料棒或氯丁橡胶。

8.5.10  预制外挂墙板接缝处气密条宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶或硅橡胶，其技术能应符合现行国家标准《工业用橡胶板》GB/T 5574的有关规定。

### Ⅲ 施 工

8.5.11  点支撑外挂墙板与主体钢结构的连接节点施工除应符合现行国家标准的有关规定外，尚应符合下列规定：

1 利用节点连接件作为外挂墙板临时固定和支承系统时支承系统应具有调节外挂墙板安装偏差的能力；

2 有变形能力要求的连接节点，安装固定前应核对节点连接件的初始相对位置，确保连接节点的可变形量满足设计要求；

3 外挂墙板校核调整到位后，应先固定承重连接点后固定非承重连接点；

4 外挂墙板安装固定后应及时进行防腐涂装和防火涂装施工。

8.5.12  由于钢结构构件材料易受温度作用变形及钢框架弹性层间位移角等特点，外挂墙板与边柱交接接缝位置需要进行抗裂构造处理。

## 8.6 保温装饰板质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

8.6.1  保温装饰板应采用粘接、锚固、承托组合方式与基层墙体结构可靠连接。

8.6.2  保温装饰板建筑应进行立面排版设计、宜进行平面排版设计。

Ⅱ 材 料

8.6.3  保温装饰板锚固组件形状可为Z形、U形、L形，组件的机械性能尺寸及公差应与设计相符。锚固组件中，保温装饰板与卡件、连接件的主要连接方式有开槽插锚、板边卡锚、卡槽插锚、铆接压锚等。锚栓、连接件及卡件应符合下列要求：

1 螺栓应为旋入式，不得使用铝合金制作；

2 镀锌连接件板厚不应小于1.5mm(当为铝合金材质时板厚不小于2.5mm)；

3 卡件板厚不应小于1.5mm(当为铝合金材质时板厚不小于2.5mm)，宽度不小于

40mm。卡件板边与饰面板压卡深度为 3mm~5mm。

8.6.4  保温装饰板应设透气件，每层透气件数量不大于1个/10m2。

Ⅲ 施 工

8.6.5  保温装饰板基层处理需要进行以下要求：

1 外墙外保温工程施工前，先采用专用界面处理剂对基层墙体进行界面处理；

2 防水找平层应采用防水砂浆，满铺耐碱网格布，网格布尺寸不小于10mmX10mm，网格布铺设层沿厚度方向距砂浆层表面距离不小于5mm；

3 防水找平层的厚度、平整度、垂直度、阴阳角方正等应符合设计要求和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018的相关规定。

8.6.6  保温装饰板板边企口裁切应采用专用切割设备，保证裁切精度。

8.6.7  托架安装要符合设计要求，托架应采用不锈钢板或热镀锌角钢制作，其厚度不小于3.0mm。每层不少于一道托架，托架焊接在钢梁下翼缘上。

8.6.8  保温装饰板锚固件安装应满足，粘贴保温装饰板时，按照施工图的要求安装锚固件，锚固件数量应符合所提供的施工图的要求及系统相关应用规程规定。

8.6.9  保温装饰板施工应采用中性耐候硅酮密封胶，并满足以下要求：

1 密封胶颜色按专项设计方案要求，填缝应饱满、密实、连续、均匀、无气泡。挤注（中性）耐候硅酮密封胶应由专业技术人员施工，挤注前宜在板缝两侧饰面层上粘贴美纹纸；

2 耐候硅酮密封胶施工时，可采用平胶缝，密封胶的宽度不小于板缝宽度，密封深度不应小于5mm。挤注（中性）耐候硅酮密封胶后应顺一个方向立即进行胶缝的修刮平整，施胶表干完毕后揭除美纹纸。美纹纸粘贴在板面上的时间不得超过2小时，以免造成板面漆膜的破坏；

3 基材表面适宜温度≥0℃，≤50℃，施胶时基材表面必须干燥。

## 8.7 条板内隔墙质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

8.7.1  装配式钢结构建筑预制内墙系统设计应符合下列要求：

1 预制内墙宜选用条板与设备管线集成的部品，内墙部品之间应具有通用性和互换性；

2 预制内墙系统应做排板设计，内墙板的基本单元宜与柱网、层高尺寸协调一致，符合模数协调要求；

3 预制内墙系统应做接缝处理设计。内墙板与柱梁的连接措施、接缝材料以及内墙板缝之间的连接应满足防火、隔声、抗裂、耐久等性能要求；

4 有水房间的内墙板还应满足防水、防渗的性能要求。

8.7.2  条板隔墙工程安装前，工程设计单位应完成隔墙的设计技术文件。设计技术文件应符合下列规定：

1 应确定选用条板隔墙的种类和轴线分布，隔墙的厚度要求，门、窗分布位置和洞口尺寸，配电箱、控制柜和插座、开关盒及水电管线分布位置及开槽深度、宽度、长度和留洞尺寸；

2 根据建筑各部位功能要求，应明确条板隔墙的防火、隔声、防潮、防水、保温、防裂、防辐射等技术性能要求，采取相关措施；

3 应明确条板隔墙的吊挂重物要求，并采取相应的加固措施；

4 应明确条板隔墙的抗震功能要求，并采取相应抗震、加固措施。

### Ⅱ 材 料

### 8.7.3  条板的原材料应符合国家现行有关产品标准的规定，并应优先采用节能、利废、环保的原材料，不得使用国家明令淘汰的材料。

8.7.4  条板隔墙安装时采用的配套材料应符合国家现行有关标准的规定。

8.7.5  用于条板隔墙的板间接缝的密封、嵌缝、粘结及防裂增强材料的性能应与条板材料性能相适应。

8.7.6  固定条板隔墙的木楔宜采用三角形硬木楔，预埋木砖应作防腐处理。

8.7.7  条板隔墙安装使用的镀锌钢卡和普通钢卡、销钉、拉结钢筋、锚固件、钢板预埋件等的用钢，应符合国家现行建筑用钢标准的规定。

8.7.8  镀锌钢卡和普通钢卡的厚度不应小于1.5mm。镀锌钢卡的热浸镀锌层不宜小于175g/m2。

8.7.9  复合夹芯条板隔墙所用配套材料及嵌缝材料的规格、性能应符合设计要求，并应符合国家现行有关标准的规定。

### Ⅲ 施 工

8.7.10  条板隔墙安装应符合下列规定：

1 应按排板图在地面及顶棚板面上放线，条板应从主体墙柱的一端向另一端按顺序安装；当有门洞口时，宜从门洞口向两侧安装；

2 应先安装定位板；可在条板的企口处、板的顶面均匀满刮粘结材料，空心条板的上端宜局部封孔，上下对准定位线立板；条板下端距地面的预留安装间隙宜保持在30mm~60mm，并可根据需要调整；

3 可在条板下部打入木楔，并应楔紧，且木楔的位置应选择在条板的实心肋处；

4 应利用木楔调整位置，两个木楔为一组，使条板就位，可将板垂直向上挤压，顶紧梁、板底部，调整好板的垂直度后再固定；

5 应按顺序安装条板，将板榫槽对准榫头拼接，条板与条板之间应紧密连接；应调整好垂直度和相邻板面的平整度，并应待条板的垂直度、平整度检验合格后，再安装下一块条板；

6 应按排板图在条板与顶板、结构梁，主体墙、柱的连接处设置定位钢卡、抗震钢卡；

7 板与板之间的对接缝隙内应填满、灌实粘结材料，板缝间隙应揉挤严密，被挤出的粘结材料应刮平勾实；

8 条板隔墙与楼地面空隙处，可用干硬性细石混凝土填实；

9 木楔可在立板养护3d后取出，并应填实楔孔。

8.7.11  条板隔墙在门窗洞口、斜支撑位置、隔墙与钢梁接缝位置、隔墙与钢柱接缝位置等应采取有效的抗裂措施。

8.7.12  厨房卫生间区域内隔墙安装前应设置混凝土防水反坎。

8.7.13  安装条板隔墙应在窗台设置钢筋混凝土压顶。

## 8.8 楼板质量常见问题防治

### Ⅰ 设 计

8.8.1  楼地面设计应满足下列规定：

1 外墙与楼板端面间的缝隙应采用防火隔声材料填塞；

2 钢构件在套型间和户内空间的易形成声桥部位，应采用隔声材料或混凝土材料填充或包覆；

3 叠合楼板的现浇部分厚度应满足板内敷设管线的要求，且保温隔声楼板上C25配筋细石混凝土厚度不小于40mm厚；

4 厨房、卫生间等有水房间的楼板，应有可靠的防水措施；

5 管道穿过楼板应预埋金属套管采用防火封堵材料将空隙紧密填实管道应为阻燃材应在贯穿部位两侧采取阻火措施。

### Ⅱ 材 料

### 8.8.2  采用混凝土叠合板楼盖时，需要按照设计要求选择抗剪连接件、预埋线盒等材料。

8.8.3  采用压型钢板楼盖时，宜选用闭口型压型钢板，压型钢板厚度不应小于0.75mm，作为永久模板使用的压型钢板净厚度不宜小于0.5mm。

### Ⅲ 施 工

### 8.8.4  楼板施工需要采用减少裂纹的控制措施，可采用以下施工工艺：

1 钢筋保护层设置

确认钢筋保护层厚度，避免钢筋保护层偏差较大，导致混凝土受压变形能力弱导致楼板出现裂缝。

2 自承式楼板支撑系统

自承式楼板支撑系统施工工艺，主要根据钢结构构件特点，通过楼板支撑构件设置在每层钢梁下翼缘的方法，将楼板施工荷载直接传递到结构上，避免上层楼板荷载传递到下一层楼板上。

# 附录A 质量常见问题防治验收记录

| 工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  | 分包单位负责人 |  | 分包单位项目经理 |  |
| 序号 | 质量常见问题防治项目 | 施工单位 检查评定结果 | 监理（建设）单位验收意见 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 | 验 收 结 论 | 总监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

# 附录B 预制混凝土夹芯保温墙板FRP拉结件布置

1.0.1  本附录适用于保温板厚度不大于30mm的预制混凝土夹芯保温墙板。

1.0.2  FRP拉结件横向间距≤500mm，竖向间距≤600mm（图一）。

1.0.3  拉结件距内叶板左、右边缘不得小于100mm，且不得大于150mm，距上、下外叶板边缘不大于300mm（图一）。

图一

1.0.4  遇门窗洞口边的内叶板，150mm＜宽度≤300mm时，拉结件竖向可居中设置；300mm＜宽度≤400mm时，竖向宜采用梅花形式布置，也可居中设置；宽度＞400mm时，横向间距≤500mm，竖向间距≤600mm，且横向不得少于2个拉结件（图二）。

图二

1.0.5  当左、右外叶板外伸长度≤300mm时，外伸外叶板可不设置拉结件，但内叶板中的拉结件距边缘应为100mm，且应符合下列规定：

1  当外叶板外伸长度≤150mm时，外伸外叶板可不设置拉结件，内叶板边缘拉结件竖向间距应≤600mm；

2  当150mm＜外叶板外伸长度≤200mm时，内叶板边缘拉结件竖向间距应≤500mm（图三）；

3  当200mm＜外叶板外伸长度≤300mm时，内叶板边缘拉结件竖向间距应≤400mm（图三）。

图三

1.0.6  当外叶板外伸长度＞300mm时，外叶板应设置拉结件，且与内叶板拉结件横向间距≤500mm，竖向间距≤600mm（图四）。

图四

# 附录C 预制外叶保温板FRP拉结件布置

2.0.1  本附录适用于保温板厚度不大于30mm的预制外叶保温板。

2.0.2  PCF板FRP拉结件布置

1 拉结件距外叶混凝土板边缘不得小于100mm，且不得大于150mm。

2 当PCF板边宽≤300mm时，横向至少设置1个拉结件，竖向间距≤600mm（图五）。

图五

3  当PCF板边宽＞300mm时，横向至少设置2个拉结件，且拉结件横向间距≤500mm，竖向间距≤600mm（图六）。

图六

2.0.3  PB板FRP拉结件布置

1 拉结件距外叶混凝土板边缘不得小于100mm，且不得大于150mm。

2 拉结件横向至少设置2个拉结件，且拉结件横向间距≤500mm，竖向间距≤600mm（图七）。

图七

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

1） 表示很严格，非这样不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指定应按其他有关标准、规范执行时的写法为“应按……执行”或“应符合……的要求（规定）”。非应按所指定的标准执行时，写法为“可参照……执行”。

# 引用标准名录

国标强制

- 《钢结构设计规范》GB 50017-2017

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

- 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012

- 《钢结构焊接规范》GB 50661-2011

- 《住宅设计规范》GB 50096-2011

- 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015年版）

- 《建筑地面设计规范》GB 50037-2013

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

- 《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327-2001

- 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020

- 《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017

国标推荐

- 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016

- 《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232-2016

- 《钢结构住宅设计规范》CECS 261：2009

- 《混凝土结构试验方法标准》GB/T50152-2012

- 《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232-2016

行业标准

- 《预制混凝土外挂墙板应用技术标准》 JGJ/T 458-2018

- 《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T 398-2017

- 《混凝土建筑接缝用密封胶》JC/T 881-2017

- 《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355-2015

- 《建筑工程裂缝防治技术规程》JGJ/T 317-2014

- 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014

- 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010

- 《装配式内装修技术标准》JGJ/T 491-2021

- 《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157-2014

- 《装配式钢结构住宅建筑技术标准》JGJ/T 469-2019

- 《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220-2010

- 《室内装饰装修乳胶漆施工技术规程》T/CBDA 22-2018

地方标准

- 《高层钢结构住宅技术规程》 DB34/T 5001-2019

- 《装配整体式混凝土结构工程施工及验收规程》DB34/T5043-2016

- 《住宅工程质量常见问题防治技术规程》DB34 1659-2022

- 《装配式混凝土结构检测技术规程》DB34/T 5072-2017

- 《民用建筑外门窗工程技术标准》DB34/T 1589-2020

- 《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J 16-2014

- 《装配式钢结构预制墙板应用技术规程》DB34/T 3953-2021

安徽省地方标准

装配式住宅工程质量常见问题防治技术规程

Technical specification for general defect prevent in quality of

prefabricated residential building

（征求意见稿）

# 条文说明

目   次

1 总 则	112

3 基本规定	113

3.1 一般规定	113

3.2 建设单位	113

3.4 生产单位	113

3.5 施工单位	114

3.7 检测单位	114

4 装配式混凝土主体结构工程质量常见问题防治	115

4.1 一般规定	115

4.2 剪力墙板常见问题防治	116

4.3 柱质量常见问题防治	120

4.4 梁质量常见问题防治	120

4.5 套筒灌浆质量常见问题防治	121

4.6 叠合楼板质量常见问题防治	123

4.7 楼梯质量常见问题防治	125

4.8 阳台质量常见问题防治	126

4.9 空调板质量常见问题防治	128

4.10 转换层质量常见问题防治	129

5 装配式混凝土工程外围护工程质量常见问题防治	130

5.1 一般规定	130

5.2 外墙板后浇混凝土连接质量常见问题防治	131

5.3 外墙板接缝处质量常见问题防治	132

5.4 外墙中外门窗质量常见问题防治	132

5.5 外墙预留孔洞质量常见问题防治	133

5.6 屋面质量常见问题防治	134

6 装配式混凝土工程设备与管线工程质量常见问题防治	135

6.1 一般规定	135

6.2 给水排水质量常见问题防治	135

6.3 供暖、通风、空调及燃气质量常见问题防治	136

6.4 电气与智能化质量常见问题防治	137

7 装配式混凝土工程内装工程质量常见问题防治	139

7.1 一般规定	139

7.2 轻质内隔墙板质量常见问题防治	139

7.3 抹灰工程质量常见问题防治	140

7.4 楼地面质量常见问题防治	140

7.5 墙面、顶面质量常见问题防治	141

7.6 装配式吊顶面板质量常见问题防治	141

7.7 集成式卫生间质量常见问题防治	142

8 装配式钢结构工程质量常见问题防治	143

8.1 一般规定	143

8.2 钢结构安装质量常见问题防治	143

8.3 钢结构涂装质量常见问题防治	144

8.4 钢结构防火保护质量常见问题防治	145

8.5 预制外挂墙板质量常见问题防治	146

8.6 保温装饰板质量常见问题防治	146

8.7 条板内隔墙质量常见问题防治	147

8.8 楼板质量常见问题防治	148

# 1 总 则

1.0.1  发展装配式建筑是建造方式的重大变革，是推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的重要举措，有利于促进建筑业与信息化工业化深度融合、培育新产业新动能。我省装配式建筑发展起步较早、建设量较大，已形成了一批可复制可推广的典型经验。为全面提高我省装配式住宅工程质量水平，便于各地更有效地开展装配式住宅工程质量常见问题防治工作，编制本规程。

# 3 基本规定

## 3.1 一般规定

3.1.15  使用说明书应包含装配式建筑中采用的预制部品部件的类型和使用注意事项。

## 3.2 建设单位

3.2.1  建设单位与工程质量水平密切相关。明确建设单位对装配式住宅工程质量常见问题的责任和义务，有助于落实建设单位工程质量责任。《住房和城乡建设部关于落实建设单位工程质量首要责任的通知》（建质规〔2020〕9号）规定，建设单位作为工程建设活动的总牵头单位，承担着重要的工程质量管理职责，对保障工程质量具有主导作用。总包方和代建方不能免除建设单位的责任。

3.2.5  预制混凝土构件生产是装配式住宅工程建设的重要环节，其产品质量的高低直接影响装配式住宅工程质量。预制构件生产时，受到混凝土配比、原材料质量、隐蔽项目质量控制、施工工艺、过程控制等因素的影响，预制构件会出现平整度差、几何尺寸偏差大、预埋件位置不准等质量缺陷。但是，预制构件进场验收，预制构件有些质量缺陷难以发现。使用方往往要到安装前（甚至安装后）的质检时才能发现这些质量问题，易造成质量安全隐患，引发工程返工的突出问题。因此，实施驻厂监造，从源头上对预制构件质量进行管控，很有必要。《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》（国办函〔2019〕92号）就“健全支撑体系—加强建材质量管理”指出：“鼓励企业建立装配式建筑部品部件生产和施工安装全过程质量控制体系，对装配式建筑部品部件实行驻厂监造制度。建立从生产到使用全过程的建材质量追溯机制，并将相关信息向社会公示。”

## 3.4 生产单位

3.4.5  生产单位生产的同类型首个预制构件，应由建设单位组织设计、施工、监理、预制构件生产单位进行验收，验收内容包括构件生产全过程质量控制资料、构件成品质量合格证明文件、预埋件、预留孔洞、外观质量（包括标识）、结构性能检验等，合格后方可进行批量生产。

3.4.7  预制构件的质量包含原材料质量、钢筋加工和连接的力学性能、混凝土强度、构件结构性能、装饰材料、保温材料及拉结件的质量等。

3.4.9  合肥市城乡建设局《关于加强装配式建筑预制混凝土构件质量管理的通知》（合建产〔2021〕15号）二、规范预制构件生产行为 （四）预制构件出厂时，生产企业应按提供产品合格证、出厂检验报告、驻厂监造记录等质量证明文件，产品应在显著位置设置标识，标记内容包括生产单位、构件名称、构件编号、使用部位、生产日期等信息。质量证明文件应包括：出厂合格证、混凝土强度检验报告、钢筋复验单、钢筋套筒等其他构件钢筋连接类型的工艺检验报告、合同要求的其他质量证明文件等。

## 3.5 施工单位

3.5.2  实施方案（包含：设计、材料、工艺、生产、施工、实体等方面）。

3.5.3  施工单位编制的《装配式住宅工程质量常见问题防治措施及实施方案》中应包含：1、施工单位的吊装、灌浆人员应经培训合格后上岗；2、装配式建筑施工前，应进行吊装运输安装专项施工组织设计，并附计算书，经监理审核后方可施工。

3.5.6  质量证明文件应包括：出厂合格证、混凝土强度检验报告、钢筋复验单、钢筋套筒等其他构件钢筋连接类型的工艺检验报告、合同要求的其他质量证明文件等。

## 3.7 检测单位

装配式建筑对检测单位的检测过程要求是比较高的，既要控制构件原材料质量，又要控制现场施工拼装质量，检测单位在检测过程中要满足各种国家标准、行业标准、地方标准、政府文件的要求。这就要求检测单位要有较强的综合检测能力。

3.7.3  检测内容为建设单位委托和根据工程项目实际情况需要。

# 4 装配式混凝土主体结构工程质量常见问题防治

## 4.1 一般规定

4.1.1  预制构件深化设计在装配整体式混凝土结构施工中具有重要的作用，此项工作目前尚未形成成熟的制度和工作程序。构件的拆分主要应考虑结构受力合理，预制构件的制作、运输、施工安装条件允许且便利，成本可控。专项设计应包含预制构件设计详图和预制构件连接构造详图等，满足现行有关标准的规定，便于制作和安装；由生产制作及施工单位或具备资质能力的专业单位进行预制构件深化设计，并经设计单位确认。

预制构件深化设计应考虑构件脱模、堆放、运输、吊装等各种工况，并应考虑施工顺序及支撑拆除顺序的影响。深化设计分为验算和图纸两个部分，一般包括以下内容：1、构件三维模型图、构件模板图、构件配筋图、预埋件详图、机电设备专业管线及预留孔洞图、夹芯保温墙板的拉结件布置图及保温板排板图、带饰面砖或饰面板构件的排砖图或排板图、现场装配图等；2、预制构件脱模、翻转过程中混凝土强度、构件承载力、构件变形以及吊具、预埋吊件的承载力验算等；吊装、运输、堆放、后浇注混凝土等工序时预制构件、起吊设备与装置的承载力验算；预制构件安装过程中在各种施工临时荷载作用下构件支架系统和临时固定支撑的承载力验算；3、施工工艺要求。施工验算应符合《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定。

4.1.2  预制构件设计应符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666等的有关规定。

预制构件的标准化指在结构设计时，应尽量减少梁板墙柱等预制结构构件的种类，保证模板能够多次重复使用，以降低造价。

构件在安装过程中，钢筋对位直接制约构件的连接效率，故宜采用大直径、大间距的配筋方式，以便于现场钢筋的对位和连接。

4.1.3  实现建筑工业化的目的之一，是提高产品质量。预制构件在工厂生产，易于进行质量控制，因此对其采用的混凝土的最低强度等级的要求高于现浇混凝土。

4.1.6  预制构件的编号、外形尺寸、预留洞、混凝土强度、钢筋连接灌浆套筒的规格、数量、位置、预留钢筋的规格、数量、长度、位置、连接件及配件、防水构造做法、安装预埋件等应符合设计和施工方案要求。

4.1.9  《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1对预制构件的粗糙面的面积和凹凸深度做了具体要求，《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的11.3.7条也明确了粗糙面可采用化学处理、拉毛或凿毛等方法制作，确保后浇混凝土与预制构件结合面的有效粘结。目前，有些厂家的预制构件粗糙面采用花纹钢板边模等做法制作，无论是粗糙面的凹凸深度还是粗糙面的粗糙程度都不能满足要求，其构件结合面是带有凹凸面的光面，这就大大削弱了后浇混凝土与预制构件的粘结质量，应予以杜绝。构件生产时，使用花纹钢板作为叠合板侧面模板形成的带有一定的凹凸的光面，不得作为粗糙面。

4.1.10  装配整体式结构的后浇混凝土节点施工质量是保证节点承载力的关键，施工时应采取具体质量保证措施满足设计要求。节点处钢筋连接和锚固应按设计要求规定进行检查，连接节点处后浇混凝土同条件养护试块应达到设计规定的强度方可拆除支撑或进行上部结构安装。

4.1.12  同条件养护试件应在混凝土浇筑入模处见证取样。同条件养护试件应留置在靠近相应结构构件的适当位置，并应采取相同的养护方法。每组同条件养护试件的强度值应根据强度试验结果按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081的规定确定。

4.1.13  按照《混凝土结构试验方法标准》GB/T50152的要求，预制混凝土构件的检测内容较多。但预制剪力墙、柱梁的承重能力尤为的关键，要作为一个重要的技术指标进行。

4.1.15

2 预制构件进行脱模时，受到的荷载包括：自重、脱模起吊瞬间的动力效应、脱模时模板与构件表面的吸附力。其中，动力效应采用构件自重标准值乘以动力系数计算；脱模吸附力是作用在构件表面的均布力，与构件表面和模具状况有关，根据经验一般不小于1.5kN／m2。等效静力荷载标准值取构件自重标准值乘以动力系数后与脱模吸附力之和。

## 4.2 剪力墙板常见问题防治

4.2.2  为保证预制剪力墙板的外形尺寸、受力、保温、防水、装饰装修等满足要求，同时便于构件的生产、运输和安装，预制剪力墙板需要将建筑、结构、安装、施工等专业进行集成设计，来满足设计、生产、施工需要，对预制剪力墙板的设计提出了深化设计要求。

4.2.4  墙板开洞的规定参照现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的要求确定。预制墙板的开洞应在工厂完成。

4.2.6  灌浆套筒的材料及加工工艺主要分为两种：球墨铸铁铸造；采用优质碳素结构钢、低合金高强度结构钢、合金结构钢或其他符合要求的钢材加工。考虑我国钢筋的外形尺寸及工程实际情况，规程提出了灌浆套筒灌浆端用于钢筋锚固的深度及最小内径与连接钢筋公称直径差值的要求。全灌浆套筒的两个灌浆端均宜满足8ds的要求，半灌浆套筒的灌浆端宜满足8ds的要求，ds为连接钢筋公称直径。

4.2.7  试验表明，预制梁端采用键槽的方式时，其受剪承载力一般大于粗糙面，且易于控制加工质量及检验。键槽深度太小时，易发生承压破坏；当不会发生承压破坏时，增加键槽深度对增加受剪承载力没有明显帮助，键槽深度一般在30mm左右。梁端键槽数量通常较少，一般为1个～3个，可以通过公式较准确地计算键槽的受剪承载力。对于预制墙板侧面，键槽数量很多，和粗糙面的工作机理类似，键槽深度及尺寸可减小。

4.2.8

2 预制剪力墙的外叶板通过拉结件与混凝土内叶板连接，一旦拉结件的自身质量和连接质量出现问题，外叶板就有掉落的危险，造成安全事故。这就对拉结件的材料性能、受力性能以及拉结件的布置提出了要求。

拉结件通常由金属及非金属材料制成。我省目前常用的FRP拉结件由高强纤维增强材料制成，属非金属拉结件，并已有建筑行业国家推荐标准《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JGT561-2019。本条对我省目前常用的预制保温夹芯板保温层厚度不大于30mm的FRP拉结件布置，除要求进行专项设计外，还对拉结件布置进行了相关规定，旨在确保使用安全。当保温层厚度大于30mm时，应进行FRP拉结件布置专项设计。

当预制保温夹芯板采用金属拉结件时，因目前尚无国家、行业和安徽省地方标准，产品应有技术鉴定，并经专家评审通过后方可使用。

4.2.9  本条是防止雨水顺外墙面预留空调洞等穿墙套管向室内渗水的措施。

4.2.10  本条是防止雨水顺外墙面支模用对拉螺栓孔向室内渗水的措施。

4.2.11

3 装配式建筑外墙的设计关键在于连接节点的构造设计。对于承重预制外墙板、预制外挂墙板、预制夹芯外墙板等不同外墙板连接节点的构造设计，悬挑构件、装饰构件连接节点的构造设计，以及门窗连接节点的构造设计等，均应根据建筑功能的需要，满足结构、热工、防水、防火、保温、隔热、隔声及建筑造型设计等要求。预制外墙板的各类接缝设计应构造合理、施工方便、坚固耐久，并结合本地材料、制作及施工条件进行综合考虑。

材料防水是靠防水材料阻断水的通路，以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力。如预制外墙板的接缝采用耐候性密封胶等防水材料，用以阻断水的通路。用于防水的密封材料应选用耐候性密封胶；接缝处的背衬材料宜采用发泡氯丁橡胶或发泡聚乙烯塑料棒；外墙板接缝中用于第二道防水的密封胶条，宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶或硅橡胶。

构造防水是采取合适的构造形式，阻断水的通路，以达到防水的目的。如在外墙板接缝外口设置适当的线型构造（立缝的沟槽，平缝的挡水台、披水等），形成空腔，截断毛细管通路，利用排水构造将渗入接缝的雨水排出墙外，防止向室内渗漏。

4.2.13  灌浆孔下缘距构件底面不小于30mm有利于保证封仓材料与构件的粘结面面积，保证灌浆作业时不爆仓；出浆孔下缘高于套筒上宝塔头不小于50mm，有利于钢筋连接套筒内灌浆料的饱满度。

4.2.14  PCF板（Precast concrete facade panel，预制外挂墙板）、PB板以及剪力墙外叶板预留的保温拉结件在制作、装卸、运输过程中可能造成松动、脱落甚至缺失现象，混凝土浇筑完成后无法发现，所以应加强PCF板、PB板以及剪力墙外叶板预留的保温拉结件检查。

4.2.15  本条的规定主要是为了保护堆放中的预制构件。当垫木或垫块放置位置与脱模、吊装时的起吊位置一致时，可不再单独进行使用验算，否则应根据堆放条件进行验算。堆垛的安全、稳定特别重要，应根据不同的预制构件类型采取不同的堆放方式和叠放层数，如预制构件叠放层数过多时，应对垫木或垫块、地基承载力、堆垛稳定性以及预制构件的承载力、挠度和裂缝进行验算确认。

4.2.17

3 为保证灌浆作业质量，一般在预制剪力墙与后浇混凝土之间设置20mm预留缝，如果缝隙过小，则难以保证灌浆料充满剪力墙与后浇混凝土间的缝隙，影响预制剪力墙与后浇混凝土的连接质量，故对留缝大小作出要求。

6 插入套筒的钢筋位置直接影响预制构件的安装，故应采取钢筋定位固定措施。若插入套筒的钢筋有污染，则难以保证钢筋套筒灌浆连接质量，故应采取措施防止钢筋污染。

7 预制剪力墙处后浇混凝土的粗糙面可以采取拉毛、凿毛等处理措施。

4.2.18

4 竖向预制构件主要包括预制墙板、对于预制墙板，临时斜撑一般安放在其背面，且一般不宜少于2道。当墙板底没有水平约束时，墙板的每道临时支撑包括上部斜撑和下部支撑，下部支撑可做成水平支撑或斜向支撑。临时斜撑与预制构件一般做成铰接并通过预埋件进行连接。考虑到临时斜撑主要承受的是水平荷载，为充分发挥其作用，对上部的斜撑，其支撑点距离板底的距离不宜小于板高的2/3，且不应小于板高的1/2。斜支撑与地面或楼面连接应可靠，不得出现连接松动引起竖向预制构件倾覆等。剪力墙采用斜支撑固定，其倾覆力传递至斜支撑下端，所以斜支撑下端的锚固力是安全的保证，必须予以重视。斜支撑下端在混凝土上采用自攻螺钉和膨胀螺丝固定，其锚固力难以保证，应杜绝该种做法。

4.2.19

2 预制剪力墙外叶板、PCF板、PB板如在背楞加塞木楔加固模板，混凝土浇筑时，外叶板、PCF板、PB板承受加塞木楔的集中荷载，易造成外叶板变形、开裂。

4.2.22  预制外墙的外叶板间留缝，避免或减轻温度变化和地震荷载作用对外叶板产生的变形破坏。

4.2.27  按照《混凝土结构试验方法标准》GB/T50152的要求，预制混凝土构件的检测内容较多。但预制剪力墙的承重能力尤为的关键，要作为一个重要的技术指标进行。安徽省地方标准DB34/T5012中对泵送混凝土抗压强度检测方法做了要求，可以根据具体情况对预制构件选择采用。

## 4.3 柱质量常见问题防治

4.3.1  采用较大直径钢筋及较大的柱截面，可减少钢筋根数，增大间距，便于柱钢筋连接及节点区钢筋布置。要求柱截面宽度大于同方向梁宽的1.5倍，有利于避免节点区梁钢筋和柱纵向钢筋的位置冲突，便于安装施工。

4.3.5  采用较大直径钢筋及较大的柱截面，可减少钢筋根数，增大间距，便于柱钢筋连接及节点区钢筋布置。

4.3.11  预制柱为竖向受力构件，设置对拉螺栓孔对柱的承载力有一定影响，应优化模板加固方案。

4.3.20

4 装配整体式结构的后浇混凝土节点施工质量是保证节点承载力的关键，施工时应采取具体质量保证措施满足设计要求。节点处钢筋连接和锚固应按设计要求规定进行检查，连接节点处后浇混凝土同条件养护试块应达到设计规定的强度方可拆除支撑或进行上部结构安装。

## 4.4 梁质量常见问题防治

4.4.2  采用叠合梁时，楼板一般采用叠合板，梁、板的后浇层一起浇筑。当板的总厚度不小于梁的后浇层厚度要求时，可采用矩形截面预制梁。当板的总厚度小于梁的后浇层厚度要求时，为增加梁的后浇层厚度，可采用凹口形截面预制梁。某些情况下，为施工方便，预制梁也可采用其他截面形式，如倒T形截面或者传统的花篮梁的形式等。

4.4.3

2 采用叠合梁时，在施工条件允许的情况下，箍筋宜采用闭口箍筋。当采用闭口箍筋不便安装上部纵筋时，可采用组合封闭箍筋，即开口箍筋加箍筋帽的形式。本条中规定箍筋帽两端均采用135°弯钩。由于对封闭组合箍的研究尚不够完善，因此在抗震等级为一、二级的叠合框架梁梁端加密区中不建议采用。

4.4.4

2 对于叠合楼盖结构，次梁与主梁的连接可采用后浇混凝土节点，即主梁上预留后浇段，混凝土断开而钢筋连续，以便穿过和锚固次梁钢筋。当主梁截面较高且次梁截面较小时，主梁预制混凝土也可不完全断开，采用预留凹槽的形式供次梁钢筋穿过。次梁端部可设计为刚接和铰接。次梁钢筋在主梁内采用锚固板的方式锚固时，锚固长度根据现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》确定。

4.4.7  试验表明，预制梁端采用键槽的方式时，其受剪承载力一般大于粗糙面，且易于控制加工质量及检验。键槽深度太小时，易发生承压破坏；当不会发生承压破坏时，增加键槽深度对增加受剪承载力没有明显帮助，键槽深度一般在30mm左右。梁端键槽数量通常较少，一般为1个～3个，可以通过公式较准确地计算键槽的受剪承载力。对于预制墙板侧面，键槽数量很多，和粗糙面的工作机理类似，键槽深度及尺寸可减小。

4.4.14

5 梁底垂直支撑设计应经计算确定，间距过大，施工中易造成预制梁开裂。经多个项目实践，梁底垂直支撑间距不大于1.2m，能有效避免预制梁在安装和结构施工中的开裂现象。

由于装配整体式结构工程的构件不是整体预制，在吊装就位后不能承受自身荷载，因此梁底支撑间距不宜大于2m，每根支撑之间高差不得大于1.5mm、标高不得大于3mm。梁就位后调节支撑立杆，确保所有立杆全部受力，避免预制梁底开裂。

## 4.5 套筒灌浆质量常见问题防治

4.5.1  钢筋连接用灌浆套筒按结构型式分为半灌浆套筒和全灌浆套筒，按加工方式分为球墨铸铁套筒和钢制套筒。剪力墙竖向钢筋直径一般不大于18mm，可采用半灌浆套筒、全灌浆套筒。柱竖向钢筋直径一般不小于20mm，如采用半灌浆套筒，一端采用机械连接时，对钢筋丝扣的旋入长度和拧紧力矩要求较高，且由于出浆孔处的套筒直径变小而钢筋直径较大，灌浆时出浆困难，所以柱钢筋灌浆套筒建议采用全灌浆套筒。

4.5.6  灌浆料以水泥为基本材料，对温度、湿度均具有一定敏感性，因此在储存中应注意干燥、通风并采取防晒措施，防止其性态发生改变，灌浆料最好存储在室内。

4.5.7  灌浆套筒、灌浆料产品定型时，均应按相关产品标准的要求进行型式检验。灌浆套筒供应时，应在产品说明书中注明与之匹配检验合格的灌浆料。

当使用中灌浆套筒的材料、工艺、结构（包括形状、尺寸），或者灌浆料的型号、成分（指影响强度和膨胀性的主要成分）改动，可能会影响套筒灌浆连接接头的性能，应再次进行型式检验。现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》规定了我国热轧带肋钢筋的外形，进口钢筋的外形与我国不同，如采用进口钢筋应另行进行型式检验。

全灌浆接头与半灌浆接头，应分别进行型式检验，两种类型接头的型式检验报告不可互相替代。

对于匹配的灌浆套筒与灌浆料，型式检验报告的有效期为4年，超过时间后应重新进行检验。

4.5.8  工艺检验应符合相关标准、设计、产品说明书等要求。

4.5.10  灌浆实施前，监理（建设）、施工单位根据相关标准、设计及施工方案要求，应在现场条件下（作业人员、设备、材料、灌浆方法和作业环境）进行灌浆工艺确认，若上述因素发生变化时，需重新确认。

4.5.11  采用连通腔灌浆时，每个区域除留预留灌浆孔、出浆孔与排气孔外，应形成密闭空腔，不得漏浆；封堵材料不应减少结合面的设计面积，当采用砂浆封堵时，应采用专用封堵砂浆，其强度应高于预制构件的强度；带保温的外墙板宜采用密封带封堵，密封带要有足够厚，压扁到接缝高度后要有强度，且不吸水。

4.5.12  预制墙、柱内侧面采用专用封仓材料封堵灌浆区域时，封仓材料进入混凝土构件底部过深，会削弱预制墙、柱与后浇混凝土的剪切面，且影响灌浆料与构件底部钢筋的握裹力，所以对封仓材料进入混凝土构件底部的深度进行了规定。

4.5.13  灌浆料拌合物的流动度指标随着时间会逐渐下降，灌浆料拌合物不得再次添加灌浆料、水混合使用，超过规定时间后的灌浆料及使用剩余的灌浆料只能丢弃。

4.5.14  灌浆可采用控制灌浆料用量，实际用量应大于等于估算用量加损耗值，以及出气口处安装透明管控制回落度或多预留一个灌浆检验观察孔洞等多种方法控制灌浆，保证灌浆密实饱满。

4.5.18  当灌浆环境温度低于5℃时，应使用低温专用灌浆料，施工时必须有专项施工方案，审核合格后方可施工；当环境温度高于30℃时，应采取降低灌浆料拌合物温度的措施，控制搅拌用水的温度，防止灌浆料拌合物在烈日下暴晒，确保流动性指标符合要求。

4.5.20  对未密实饱满的竖向连接灌浆，当在灌浆料加水拌合30min内时，应首选在灌浆孔补灌；当灌浆料拌合物已无流动时，可从出浆孔补灌，并应采用手动设备结合细管压力灌浆。

4.5.21  预制构件钢筋采用套筒灌浆连接工艺，当灌浆料未达到一定强度时扰动预制构件，会破坏灌浆料的凝固体，影响灌浆料与混凝土的粘结质量，甚至影响钢筋套筒灌浆连接的质量，故要求灌浆料强度达到35.0MPa后，方可进行外挂架、模板、叠合板等施工作业。

4.5.22  灌浆套筒连接件在施工现场完成后送至试验室进行养护，到达龄期后进行检测，送至试验室的套筒连接件应与现场施工采用同等材料同等工艺。后期如工艺及材料发生变化时，应重新进行检测。

4.5.26  灌浆套筒连接件在施工现场完成后送至试验室进行养护，到达龄期后进行检测，送至试验室的套筒连接件应与现场施工采用同等材料同等工艺。后期如工艺及材料发生变化时，应重新进行检测。

## 4.6 叠合楼板质量常见问题防治

4.6.4  叠合板后浇层最小厚度的规定考虑了楼板整体性要求以及管线预埋、面筋铺设、施工误差等因素。预制板最小厚度的规定考虑了脱模、吊装、运输、施工等因素。在采取可靠的构造措施的情况下，如设置桁架钢筋或板肋等，增加了预制板刚度时，可以考虑将其厚度适当减少。

当板跨度较大时，为了增加预制板的整体刚度和水平界面抗剪性能，可在预制板内设置桁架钢筋。钢筋桁架的下弦钢筋可视情况作为楼板下部的受力钢筋使用。施工阶段，验算预制板的承载力及变形时，可考虑桁架钢筋的作用，减小预制板下的临时支撑。

当板跨度超过6m时，采用预应力混凝土预制板经济性较好。板厚大于180mm时，为了减轻楼板自重，节约材料，推荐采用空心楼板；可在预制板上设置各种轻质模具，浇筑混凝土后形成空心。

4.6.5  根据叠合板尺寸、预制板尺寸及接缝构造，叠合板可按照单向叠合板或者双向叠合板进行设计。当按照双向板设计时，同一板块内，可采用整块的叠合双向板或者几块预制板通过整体式接缝组合成的叠合双向板；当按照单向板设计时，几块叠合板各自作为单向板进行设计，板侧采用分离式拼缝即可。

4.6.7  本条所述的接缝形式较简单，利于构件生产及施工。理论分析与试验结果表明，这种做法是可行的。叠合板的整体受力性能介于按板缝划分的单向板和整体双向板之间，与楼板的尺寸、后浇层与预制板的厚度比例、接缝钢筋数量等因素有关。开裂特征类似于单向板，承载力高于单向板，挠度小于单向板但大于双向板。板缝接缝边界主要传递剪力，弯矩传递能力较差。在没有可靠依据时，可偏于安全地按照单向板进行设计，接缝钢筋按构造要求确定，主要目的是保证接缝处不发生剪切破坏，且控制接缝处裂缝的开展。

当后浇层厚度较大（＞75mm），且设置有钢筋桁架并配有足够数量的接缝钢筋时，接缝可承受足够大的弯矩及剪力，此时也可将其作为整体式接缝，几块预制板通过接缝和后浇层组成的叠合板可按照整体叠合双向板进行设计。此时，应按照接缝处的弯矩设计值及后浇层的厚度计算接缝处需要的钢筋数量。

4.6.8  当预制板侧接缝可实现钢筋与混凝土的连续受力时，即形成“整体式接缝”时，可按照整体双向板进行设计。整体式接缝一般采用后浇带的形式，后浇带应有一定的宽度以保证钢筋在后浇带中的连接或者锚固空间，并保证后浇混凝土与预制板的整体性。后浇带两侧的板底受力钢筋需要可靠连接，比如焊接、机械连接、搭接等。

利用预制板边侧向伸出的钢筋在接缝处搭接并弯折锚固于后浇混凝土层中，可以实现接缝两侧钢筋的传力，从而传递弯矩，形成双向板受力状态。接缝处伸出钢筋的锚固和重叠部分的搭接应有一定长度，以实现应力传递；弯折角度应较小以实现顺畅传力；后浇混凝土层应有一定厚度；弯折处应配构造钢筋以防止挤压破坏。

试验研究表明，与整体板比较，预制板接缝处应变集中，裂缝宽度较大，导致构件的挠度比整体现浇板略大，接缝处受弯承载力略有降低。因此，接缝应该避开双向板的主要受力方向和跨中弯矩最大位置。在设计时，如果接缝位于主要受力位置，应该考虑其影响，对按照弹性板计算的内力及配筋结果进行调整，适当增大两个方向的纵向受力钢筋。

4.6.9  在叠合板跨度较大、有相邻悬挑板的上部钢筋锚入等情况下，叠合面在外力、温度等作用下，截面上会产生较大的水平剪力，需配置界面抗剪构造钢筋来保证水平界面的抗剪能力。当有桁架钢筋时，可不单独配置抗剪钢筋；当没有桁架钢筋时，配置的抗剪钢筋可采用马镫形状，钢筋直径、间距及锚固长度应满足叠合面抗剪的需求。

4.6.19  叠合板大部分为矩形，安装时朝向应正确，为便于施工，构件进场时叠合板应标注安装朝向。

4.6.20  叠合板上预埋的接线盒采用穿筋线盒，可以保证线盒不脱落。预留短线管朝向避开叠合板腹筋，且高于叠合板面不应少于5mm，有利于管线安装。

4.6.25

1 对于支撑除应符合设计规定外，尚应考虑支撑系统本身的施工变形；每根支撑之间高差不应大于2mm、标高偏差不应大于3mm，悬挑板外端比内端支撑宜调高2mm。

5 吊具选用按起重吊装工程的技术和安全要求执行。为提高施工效率，可以采用多功能专用吊具，以适应不同类型的构件吊装。

9 预制墙板间后浇混凝土的模板支设是施工的重点，为了保证节点区模板支设的可靠性，通常采用螺栓连接或预留孔洞拉结固定，模板与预制墙板之间粘贴密封条，保证在混凝土浇筑过程中节点处模板不应产生变形和漏浆，另外还应控制预制墙板与后浇混凝土接槎平顺。

4.6.28  接合面的密实性检测在施工过程中是施工质量控制的重要指标之一，安徽省地方标准提供了一个检测参考依据，后期实施过程中根据项目特点结合标准制定相关检测方案参照执行。

## 4.7 楼梯质量常见问题防治

4.7.2

1 当采用简支的预制楼梯时，楼梯间墙宜做成小开口剪力墙。

4.7.3  预制板式楼梯在吊装、运输及安装过程中，受力状况比较复杂，规定其板面宜配置通长钢筋，钢筋量可根据加工、运输、吊装过程中的承载力及裂缝控制验算结果确定，最小构造配筋率可参照楼板的相关规定。当楼梯两端均不能滑动时，在侧向力作用下楼梯会起到斜撑的作用，楼梯中会产生轴向拉力，因此规定其板面和板底均应配通长钢筋。

4.7.12

1 楼梯间楼梯平台梁、板模板安装完毕后，复核楼梯边线位置，标出楼梯构件的端部和侧边控制线以及标高控制线，并在楼板和平台上做好标记。

4.7.13

2 两端简支的预制楼梯可不设置临时支撑。当采用预制楼梯与现浇梁或板之间采用预埋件焊接或螺栓杆连接方式时，应先施工现浇梁或板，再搁置预制楼梯进行焊接或螺栓孔灌浆连接。

3 当采用预留锚固钢筋方式安装时，应先放置预制楼梯，并保证预埋钢筋锚固长度和定位符合设计要求，再与现浇梁或板浇筑连接成整体。楼梯段宽度在1.5m以内采用两根垂直支撑搭设，支撑应有足够的强度、刚度及稳定性，垂直支撑应支在有足够承载力的地面或楼梯平台上；楼梯构件吊装前下部支撑体系必须完成，吊装前必须测量并修正标高，确保梁底标高一致，便于楼梯就位。

4

1）楼梯构件起吊时，应该先进行试吊，并且尽量让梯段保持水平；

2）预制楼梯吊装时至少要有4个吊点，须用专用索链和专用吊具；吊装时应用一长一短的二根钢丝绳将楼梯放坡；

3）吊装时按照工程适宜的吊装顺序起吊；

4）吊装时宜先吊装下跑楼梯，再吊装上跑楼梯；

5）构件吊至休息平台上方30-50cm后，调整楼梯位置使预埋筋与楼梯预留位置对正，楼梯边与边线吻合，然后将预制楼梯缓缓落下；脱钩前用撬棍调节楼梯段水平方向位置注意角铁位置预留螺丝的要相对应。

4.7.15  预制楼梯连接装置种类较多，具备相关检测能力的检测单位较少，装置进场后应及时进行取样送检，以免检测环节影响正常工作。

## 4.8 阳台质量常见问题防治

4.8.1  预制阳台板设计为叠合板有利于阳台与主体结构的连接以及阳台的抗倾覆性。

4.8.2  按构件型式分类包括叠合板式阳台、全预制板式阳台、全预制梁式阳台。

预制阳台板沿悬挑长度方向按建筑模数2M设计（叠合板式阳台、全预制板式阳台1000、1200、1400mm；全预制梁式阳台1200、1400、1600、1800mm），沿房间开间方向按建筑模数3M设计（2400、2700、3000、3300、3600、3900、4200、4500mm）。

4.8.4  预制阳台板纵向受力钢筋宜在后浇混凝土内直线锚固，当直线锚固长度不足时可采用弯钩和机械锚固方式。

4.8.5  预制构件的设计应满足标准化的要求，宜采用建筑信息化模型（BIM）技术进行一体化设计，确保预制构件的钢筋与预留洞口、预埋件等相协调，简化预制构件连接节点施工。

4.8.6  装配式建筑设计应遵循少规格、多组合的原则。

4.8.7

4 针对涂料涂层和金属热喷涂系统，现行行业标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》均进行了详细的规定。耐候结构钢由于在腐蚀性环境中具有优异的耐腐蚀性能、在经济技术指标分析合适的情况下，节点连接件及其埋件可采用耐候结构钢。通常外挂墙板投入使用后，其节点连接件及其预埋件在使用维护过程中重新进行防腐涂装的难度较大，为提高节点连接件及其预埋件的耐久性能，应适当提高防腐蚀保护层的设计使用年限并加大连接节点板件厚度。国外和我国台湾地区通常采用增大节点连接件及其预埋件的板厚（板厚通常大于20mm），并采取金属热喷涂系统的方法，使得连接节点在外挂墙板使用寿命期内无须进行防腐维护。

5 预制构件中外露预埋件凹入表面，便于进行封闭处理。

4.8.8  外墙板接缝是外围护系统设计的重点环节，设计的合理性和适用性，直接关系到外围护系统的性能。

4.8.9  预制空调板预留孔尺寸、位置、数量需与设备专业协调后，由具体设计确定。

4.8.10  预制构件与现浇结构的结合面应进行拉毛或凿毛处理，也可采用露骨料粗糙面，故要求预制阳台板和预制空调板出筋的侧面设置粗糙面。

4.8.17  通过添加少量合金元素Cu、P、Cr、Ni等，使其在金属基体表面形成保护层，以提高耐大气腐蚀性能的钢称为耐候结构钢。耐候结构钢的耐大气腐蚀性能为普通钢的2倍～8倍。耐候结构钢分为高耐候钢和焊接耐候钢两类，高耐候钢具有较好的耐大气腐蚀性能，而焊接耐候钢具有较好的焊接性能。当节点连接件和预埋件需要进行焊接，且采用耐候结构钢时，应采用现行国家标准《耐候结构钢》中的焊接耐候钢。

4.8.19  预制阳台板叠放时，层与层之间应垫平、垫实，各层支垫应上下对齐，最下面一层支垫应通长设置。叠放层数不应大于4层。预制阳台板封边高度为800mm-1200mm 时宜单层放置。

4.8.20  预制构件安装就位后应对安装位置、标高、垂直度进行调整，并应考虑安装偏差的累积影响，安装偏差应严于装配式混凝土结构分项工程验收的施工尺寸偏差。装饰类预制构件安装完成后，应结合相邻构件对装饰面的完整性进行校核和调整，保证整体装饰效果满足设计要求。

4.8.22  当外挂墙板与主体结构的连接节点采用焊接连接时，施工过程中极易因焊接作业损伤混凝土墙板，因此连接节点不宜采用焊接连接。

4.8.26  为提高外挂墙板的气密性能，通常会在接缝内侧设置橡胶空心气密条。气密条宜在完成侧面混凝土清理和涂刷专用胶粘剂之后、墙板吊装之前粘贴在墙板侧面。由于墙板安装完成后无法对气密条的粘贴质量进行检查，因此需在墙板吊装前检查气密条粘贴的牢固性和完整性。

## 4.9 空调板质量常见问题防治

4.9.1  集中布置空调板，目的是提高预制外墙板的标准化和经济性。

4.9.3  《预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙》图集中预制阳台板标高设计：封闭式阳台结构标高与室内楼面结构标高相同或比室内楼面结构标高低20mm，开敞式阳台结构标高比室内楼面结构标高低50mm。

4.9.4  预制构件的设计应满足标准化的要求，宜采用建筑信息化模型（BIM）技术进行一体化设计，确保预制构件的钢筋与预留洞口、预埋件等相协调，简化预制构件连接节点施工。

4.9.6  预制壁空调板可采用叠放方式，层与层之间应垫平、垫实，层支垫应上下对齐，最下面一层支垫应通长设置，叠放层数不宜大于6层。

4.9.8

1 预制空调板安装前应设置支撑架，防止构件倾覆。施工过程中，应连续两层设置支撑架。

2 施工过程中，应连续两层设置支撑架；上下层支撑架应在一条竖直线上，临时支撑的悬挑部分不允许有施工堆载。

3 对于支撑除应符合设计规定外，尚应考虑支撑系统本身的施工变形；每根支撑之间高差不应大于2mm、标高偏差不应大于3mm，悬挑板外端比内端支撑宜调高2mm。

6 预制空调板预留负弯矩筋伸入主体结构后浇层，并与主体结构梁板钢筋可靠绑扎，浇筑成整体，负弯矩筋伸入主体结构水平段长度应不小于1.1la。

4.9.9  预制空调板的检测除了对尺寸测量做了要求外，混凝土强度、钢筋配置等也应依据相应的标准执行。

## 4.10 转换层质量常见问题防治

4.10.2  转换层施工时，按照绘制的钢筋定位图预留出筋，可以避免钢筋位置预留错误，保证竖向构件的顺利安装。

4.10.3  转换层沿外墙在同一平面设置现浇水平线条，是解决外墙面装配层与现浇层建筑做法厚度不一致难以处理的有效做法。同时，为防止水平线条上表面积水渗入墙面，要求水平线条上表面向外泛水。

4.10.8  条文说明：转换层施工是竖向结构构件的首层安装，应做好图示记录，以便后续施工。

# 5 装配式混凝土工程外围护工程质量常见问题防治

## 5.1 一般规定

5.1.3  预制构件、安装用材料及配件进场验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》及产品应用技术手册等的有关规定。确保预制构件、安装用材料及配件进场的产品品质。

本条对预制构件的质量提出了基本要求。对专业企业生产的预制构件，进场时应检查质量证明文件。质量证明文件包括产品合格证明书、混凝土强度检验报告及其他重要检验报告等；预制构件的钢筋、混凝土原材料、预应力材料、预埋件等均应参照本规范及国家现行相关标准的有关规定进行检验。其检验报告在预制构件进场时可不提供，但应在构件生产企业存档保留，以便需要时查验。对于进场时不做结构性能检验的预制构件，质量证明文件尚应包括预制构件生产过程的关键验收记录。对总承包单位制作的预制构件，没有“进场”的验收环节，其材料和制作质量应符合相关规定。

5.1.4  装配式结构与全现浇混凝土结构的设计和施工过程是有一定区别的。对装配式结构，建设、设计、施工、制作各单位在方案阶段就需要进行协同工作，共同对建筑平面和立面根据标准化原则进行优化，对应用预制构件的技术可行性和经济性进行论证，共同进行整体策划，提出最佳方案。与此同时，建筑、结构、设备、装修等各专业也应密切配合，对预制构件的尺寸和形状、节点构造等提出具体技术要求，并对制作、运输、安装和施工全过程的可行性以及造价等做出预测。此项工作对建筑功能和结构布置的合理性，以及对工程造价等都会产生较大的影响，是十分重要的。

5.1.5  预制构件连接装置、密封材料种类较多，具备相关检测能力的检测机构较少，装置进场后应及时进行取样送检，以免检测环节影响正常工作。

5.1.6  用锚固板锚固的钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2及《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014 的规定:用全锚固板锚固的钢筋可选用光圆钢筋，且光圆钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499.1的规定。

GB 50661适用于工业与民用钢结构工程中承受静荷载或动荷载、钢材厚度不小于3mm的结构焊接。本规范适用的焊接方法包括焊条电弧焊、气体保护电弧焊、药芯焊丝自保护焊、埋弧焊、电渣焊、气电立焊、栓钉焊及其组合。

5.1.7  由于很多接缝材料与饰面材料对相容性试验暂无国家或行业标准，后期可根据现行的产品或企业标准进行检测。

5.1.11  外窗水密试验操作难度较大，检测实施前可以根据现场情况编制检测方案，检测方案应与现场实际情况相结合，并具备可操作性。检测应在监理或建设单位的见证下进行。

5.1.12  预制空调板的检测除了对尺寸测量做了要求外，混凝土强度、钢筋配置等也应依据相应的标准执行。

5.1.13  屋面防水工程是建筑施工的关键点，也是难点。通过对混凝土裂缝的检测及采用蓄水试验的方式进行控制。

## 5.2 外墙板后浇混凝土连接质量常见问题防治

5.2.2  工具式模板与支架宜具有标准化、模块化、可周转、易于组合、便于安装、通用性强、造价低等特点。定型模板与预制构件之间应粘贴密封封条，在混凝土浇筑时节点处模板不应产生变形和漏浆。

5.2.3  模板及支架是施工过程中的临时结构，应根据结构形式、荷载大小等结合施工过程的安装、使用和拆除等主要工况进行设计，保证其安全可靠，具有足够的承载力和刚度，并保证其整体稳固性。根据现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》的有关规定，本规程中的“模板及支架的稳固性”系指在遭遇不利施工荷载工况时，不因构造不合理或局部支撑杆件缺失造成整体性坍塌。模板及支架设计时应考虑模板及支架自重、新浇筑混凝土自重、钢筋自重、新浇筑混凝土对模板侧面的压力、施工人员及施工设备荷载、混凝土下料产生的水平荷载、泵送混凝土或不均匀堆载等因素产生的附加水平荷载、风荷载等。

5.2.4  设计有预制PCF板的后浇混凝土连接区，应先安装预制PCF板。预制PCF板就位时，应由专人负责PCF板下口定位、对线，并用靠尺板找直，做到标高准确，外墙面墙身垂直，缝隙一致，企口缝不得错位。预制PCF板就位后，通过预埋螺栓、连接角码进行临时固定。

5.2.5  钢筋隐蔽工程反映钢筋分项工程施工的综合质量，在浇筑混凝土之前验收是为了确保受力钢筋等的加工、连接、安装满足设计要求和本规范的有关规定。

5.2.11  装配式结构连接施工的浇筑用材料主要为混凝土、砂浆、水泥浆及其他复合成分的灌浆料等，不同材料的强度等级值应按相关标准的规定进行确定。对于混凝土、砂浆，可采用留置同条件试块或其他实体强度检测方法确定强度。连接处可能有不同强度等级的多个预制构件，确定浇筑用材料的强度等级值时按此处不同构件强度设计等级值的较大值即可，如梁柱节点一般柱的强度较高，可按柱的强度确定浇筑用材料的强度。当设计通过设计计算提出专门要求时，浇筑用材料的强度也可采用其他强度。可采用微型振捣棒等措施保证混凝土或砂浆浇筑密实。

5.2.14  同条件养护试件应留置在靠近相应结构构件的适当位置，并应采取相同的养护方法。每组同条件养护试件的强度值应根据强度试验结果按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081的规定确定。对同一强度等级的同条件养护试件，其强度值应除以0.88后按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定进行评定，评定结果符合要求时可判结构实体混凝土强度合格。

## 5.3 外墙板接缝处质量常见问题防治

5.3.7  外墙板接缝是外围护系统设计的重点环节，设计的合理性和适用性，直接关系到外围护系统的性能。

5.3.11  预制构件安装就位后应对安装位置、标高、垂直度进行调整，并应考虑安装偏差的累积影响，安装偏差应严于装配式混凝土结构分项工程验收的施工尺寸偏差。

5.3.18  由于很多接缝材料与饰面材料对相容性试验暂无国家或行业标准，后期可根据现行的产品或企业标准进行检测。

## 5.4 外墙中外门窗质量常见问题防治

5.4.1  采用在工厂生产的外门窗配套系列部品可以有效避免施工误差，提高安装的精度，保证外围护系统具有良好的气密性能和水密性能要求。

5.4.2  门窗洞口与外门窗框接缝是节能及防渗漏的薄弱环节，接缝处的气密性能、水密性能和保温性能直接影响到外围护系统的性能要求，明确此部位的性能是为了提高外围护系统的功能性指标。

5.4.3  门窗与洞口之间的不匹配导致门窗施工质量控制困难，容易造成门窗处漏水。门窗与墙体在工厂同步完成的预制混凝土外墙，在加工过程中能够更好地保证门窗洞口与框之间的密闭性，避免形成热桥。质量控制有保障，较好地解决了外门窗的渗漏水问题，改善了建筑的性能，提升了建筑的品质。

5.4.5  外涂施工时门窗施工基本完成，门窗自身保护清理工作基本结束，其施工对门窗造成严重污染，需外涂施工方对门窗整体进行二次保护。

5.4.13  现场利用密封板、围护结构和外窗形成静压箱，通过供风系统从静压箱抽风或向静压箱吹风在检测对象两侧形成正压差或负压差。在静压箱引出测量孔测量压差，在管路上安装流量测量装置测量空气渗透量，在外窗外侧布置适量喷嘴进行水密试验，在适当位置安装位移传感器测量杆件变形。

外窗水密试验操作难度较大，检测实施前可以根据现场情况编制检测方案，检测方案应与现场实际情况相结合，并具备可操作性。检测应在监理或建设单位的见证下进行。

## 5.5 外墙预留孔洞质量常见问题防治

5.5.1  预制构件深化设计的深度应满足建筑、结构和机电设备等各专业以及构件制作、运输、安装等各环节的综合要求。

在预制构件加工制作阶段，应将各专业、各工种所需的预留孔洞、预埋件等一并完成，避免在施工现场进行剔凿、切割，伤及预制构件，影响质量及观感。因此，在一般情况下，装配式结构的施工图完成后，还需要进行预制构件的深化设计，以便于预制构件的加工制作。这项工作应由具有相应设计资质的单位完成。预制构件的深化设计可以由设计院完成，也可委托有相应设计资质的单位单独完成深化设计详图。

5.5.2  预制构件上为管线、设备及其吊挂配件预留的孔洞、沟槽宜选择对构件受力影响最小的部位，并应确保受力钢筋不受破坏，当条件受限无法满足上述要求时，建筑和结构专业应采取相应的处理措施。设计过程中设备专业应与建筑和结构专业密切沟通，防止遗漏，以避免后期对预制构件凿剔。

5.5.6  装配式结构施工前应制定施工方案，施工方案的内容应包括构件安装及节点施工方案、构件安装的质量管理及安全措施等。

应制定装配式结构施工专项施工方案。施工方案应结合结构深化设计、构件制作、运输和安装全过程各工况的验算，以及施工吊装与支撑体系的验算等进行策划与制定，充分反映装配式结构施工的特点和工艺流程的特殊要求。

## 5.6 屋面质量常见问题防治

5.6.2  封闭连续的后浇钢筋混凝土圈梁是保证结构整体性和稳定性，连接楼盖结构与预制剪力墙的关键构件，应在楼层收进及屋面处设置。

5.6.3  混凝土收缩和温度变化易在现浇楼板内引起约束拉应力而导致裂缝，近年来现浇板的裂缝问题比较严重。重要原因是混凝土收缩和温度变化在现浇楼板内引起的约束拉应力。设置温度收缩钢筋有助于减少这类裂缝。该钢筋宜在未配筋板面双向配置，特别是温度、收缩应力的主要作用方向。鉴于受力钢筋和分布钢筋也可以起到一定的抵抗温度、收缩应力的作用，故应主要在未配钢筋的部位或配筋数量不足的部位布置温度收缩钢筋。

板中温度、收缩应力目前尚不易准确计算，本条根据工程经验给出了配置温度收缩钢筋的原则和最低数量规定。如有计算温度、收缩应力的可靠经验，计算结果亦可作为确定附加钢筋用量的参考。此外，在产生应力集中的蜂腰、洞口、转角等易开裂部位，提出了配置防裂构造钢筋的规定。

5.6.4  采用预制构件与后浇混凝土相结合的方法，通过连接节点合理的构造措施，将装配式结构连接成一个整体，保证其结构性能具有与现浇混凝土结构等同的整体性、延性、承载力和耐久性能，达到与现浇混凝土等同的效果。对于多层装配式剪力墙结构，应根据实际选用的连接节点类型和具体采用的构造措施的特点，采用相应的结构分析的计算模型。

5.6.7  混凝土早期塑性收缩和干燥收缩较大，易于造成混凝土开裂。混凝土养护是补充水分或降低失水速率，防止混凝土产生裂缝，确保达到混凝土各项力学性能指标的重要措施。在混凝土初凝、终凝抹面处理后，应及时进行养护工作。混凝土终凝后至养护开始的时间间隔应尽可能缩短，以保证混凝土养护所需的湿度以及对混凝土进行温度控制。覆盖养护可采用塑料薄膜、麻袋、草帘等进行覆盖；喷涂养护剂养护是通过养护液在混凝土表面形成致密的薄膜层，以达到混凝土保湿目的。洒水、覆盖、喷涂养护剂等养护方式可单独使用，也可同时使用，采用何种养护方式应根据工程实际情况合理选择。

# 6 装配式混凝土工程设备与管线工程质量常见问题防治

## 6.1 一般规定

6.1.1  预制构件深化设计时，可采用包括信息模型（BIM）技术在内的多种技术手段展开三维管线综合设计，对电气设备与管线在预制构件上的预留预埋等进行综合及优化，并与建筑专业协同设计，形成标准化方案，所有强弱电插座、开关等电气设备在一张图纸中做好精细化设计定位（强弱电插座设置需满足后期用户使用要求）。做好精细化设计定位，避免错漏碰缺，减少构件种类、形成标准化设计、模块化生产，降低制作及安装的成本。电气和智能化设备、管线的设计应充分考虑预制构件的标准化设计，减少预制构件的种类，以适应工厂化生产和施工现场装配安装的要求，提高生产效率。

6.1.2  设备与管线埋设于主体结构中，使用年限及耐久性不同，变形不协调，若干年后，设备与管线的老化、变形渗漏，改造更新困难；如给排水设备与管线埋设于主体结构中，因装配式结构现浇叠合层厚度一般小于100mm，常常因埋设不当，削弱主体结构，影响装配式结构主体安全。

6.1.3  根据装配式住宅特点，给排水设备与管线选型，应与建筑设计同步进行，给排水设备与管线设计不合理，会影响住宅使用功能。预制构件上的管线、设备及其吊挂热水器等设备预留的空洞、沟槽等应在预制构件受力影响最小的部位，并应确保受力钢筋不受破坏，预制构件生产前应根据设备与管线选型，在充分考虑结构安全的前提下，做好预留预埋，给排水专业应将预留套管、孔洞及预埋管线的定位、大小提交土建专业，在建筑和结构图纸上进行表达。

## 6.2 给水排水质量常见问题防治

6.2.1  为便于日后管道维修拆卸，给水系统的给水立管与部品配水管道的接口宜设置内螺纹活接连接。实际工程中由于未采用活接头，在遇到有拆卸管路要求的检修时，只能采取断管措施，增加了不必要的施工量。

6.2.2  当采用排水集水器时，应设置在套内架空地板处，同时应方便检修。排水集水器管径规格由计算确定。积水的排出宜设置独立的排水系统或采用间接排水方式。

住宅卫生间采用同层排水，即排水横支管布置在排水层、器具排水管不穿越楼层的排水方式，此种排水管设置方式可避免上层住户卫生间管道故障检修、卫生间地面渗漏及排水器具楼面排水接管处渗漏对下层住户的影响。装配式住宅建筑设计宜避免套内排水系统传统设计中排水立管竖向穿越楼板的布线方式，套内排水管道宜优先采用同层敷设。国家标准《住宅设计规范》中规定，污废水排水横管宜设置在本层套内。国家标准《建筑给水排水设计规范》规定，住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。当采用同层排水设计时，应协调厨房和卫生间位置、给水排水管道位置和走向，使其距离公共管井较近，并合理确定降板高度。

6.2.3  装配式住宅太阳能热水系统宜采用一体化的集成部品，除应考虑其管道和设备设计及其运维要求外，同时尚需满足预制构件的施工安装要求。本着绿色建筑的设计理念，太阳能系统宜采用一体化的集成部品，除应考虑其管道和设备设计及其运维要求外，同时尚需满足预制构件的施工安装要求。太阳能热水系统应纳入建筑的总体设计中，统筹综合考虑，外太阳能板与预制主体结构构件有可靠连接，同时应考虑防坠落措施。

6.2.6

1 目前市场上可供选择的给水系统管材种类繁多，每种管材均有自己的专用管道配件及连接方法，故强调给水管道必须采用与管材相适应的配件，以确保工程质量。这防止了生活饮用水在输送中受到二次污染，也强调了生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

2 目前市场上塑料管材、配件质量参差不齐，所以要求进场后应抽样进行检测。为确保送检材料和实际使用材料的一致性，强调进行见证取样，且工序验收时应检查是否与报验材料相同。

3 因材料进场把关不严，阀门渗漏现象经常发生，为防止渗漏，安装前应对阀门的质量进行抽检。不论规格数量多少，同时进场的阀门为一批次。

6.2.8  预制构件上剔除开槽影响构件安全、打孔安装安全可靠度无法保障。

## 6.3 供暖、通风、空调及燃气质量常见问题防治

6.3.3  集成式卫浴和同层排水的架空地板下面有很多给水和排水管道，为了方便检修，不建议采用地板辐射供暖方式。而有外窗的卫生间冬季有一定的外围护结构耗热量，而只采用临时加热的浴霸等设备不利于节能，宜采用散热器供暖。

6.3.7  当前住宅建筑的厨卫排气系统及设计大多采用共用竖向管道井的方式，存在各楼层厨房或卫生间使用串味、物权不清和不利于标准化模块化设计建造上的许多问题，根据国内外装配式住宅的建造和使用经验，厨卫设置水平式排气系统有利于解决上述问题。

6.3.11

1 进场材料必须进行抽检，检验的方法可以采用外观检查和点燃试验的方法进行抽检，有异常可理解为外观检查有瑕疵，即可见证取样委托有资质的检测单位进行复试。

2 绝热材料材质首先要符合环保的要求；其次，粘接牢固。管道可采用定型管壳，而阀门应尽量采用专用阀门管壳。

6.3.12  当采用散热器供暖系统时，散热器安装应牢固可靠，安装在轻钢龙骨隔墙上时，应采用隐蔽支架固定在结构受力件上；安装在预制复合墙体上时，其挂件应预埋在实体结构上，挂件应满足刚度要求；当采用预留孔洞安装散热器挂件时，预留孔洞的深度应不小于120mm。

6.3.13  集成卫生间内给排水管道交错复杂，不宜采用地板辐射供暖产品，装配式住宅建筑的隔墙板多采用预制墙板，散热器安装挂件应预埋在实体结构上，挂件应满足强度及刚度要求。

6.3.14  预制外墙板深化设计时，应配合设备专业预埋穿墙套管，应采取防水、隔声、密封等构造措施，防止外墙渗漏、透风。

## 6.4 电气与智能化质量常见问题防治

6.4.2  设备的预留孔洞、沟槽削弱构件截面、可能会破坏构件钢筋，影响结构安全，预制构件受力部位及构件节点连接区域受力复杂，留设空洞、接线盒等设施影响结构安全。

6.4.7  预制构件深化设计时，应进行三维管线综合设计，预制构件结构深化设计时，预制构件上的管线、设备的预留孔洞、沟槽宜选择在构件受力较小的部位，不得削弱构件截面、不得破坏构件钢筋，综合管线较多且集中的区域可采用现浇结构，并做好防裂措施。

6.4.9  电气设备应采用安全可靠、高效节能的产品，公共区域的照明系统应符合节能设计控制原则，走廊、楼梯间和门厅等公共部位的照明应设置声控、光控、定时、感应等自控装置。电气控制系统、计量仪表及其控制管理等应符合相关节能设计标准的规定。

6.4.10  针对目前市场上配电箱质量参差不齐的现象，强调进场的各类配电箱、配电柜、配电屏（台）必须选用成套产品。由于内部空间尺寸小、箱体厚度不够，将影响到整体安装质量，因此进场时应严格检查抽测。

6.4.11  箱内设铜排是便于接线和提高连接可靠性，铜排上的螺柱（钉）数量根据配出线数量和截面进行匹配选择，螺柱（立体）式铜排的压接扭矩优于平面排，建议使用。配电箱内接线断股、配线有接头、同一端子接多根导线、短股和伤线芯是经常出现的质量通病。

6.4.12  配电箱内接线无固定、电导线分色凌乱、回路标识不规范也时有发生，故通过本条的要求和强调，来达到逐步消除的目的。

6.4.13  施工人员常常见到插座等电气器具的合格证即可，往往忽略“3C”认证的确认，这里予以强调。

6.4.14  防止防雷引下线不连续，防雷引下线的钢筋连接应采取可靠措施，确保连接成电气通路。

6.4.15  预制构件结构深化设计时，应根据三维管线综合设计，确保各构件内的钢筋有可靠的电气连接，并与电位连接箱连通。

6.4.16  门窗框与建筑主体结构防雷装置连接导体采用直径不小于8mm的圆钢或截面积不小于48mm2、厚度不小于4mm的扁钢，是采用《建筑物防雷设计规范》第4章防雷装置中第2节引下线的规定。铝合金门窗框扇杆件所用的铝合金建筑型材，有电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂等非导电性的表面处理层，应将其除去后再安装防雷连接件。与铝合金不同的金属防雷连接件则应采取相应措施，防止双金属接触产生电化学腐蚀。防雷连接导体分别与门窗框防雷连接件和建筑主体结构防雷装置连接的具体做法，可参照国家建筑标准设计图集《防雷与接地装置》中的有关内容。

# 7 装配式混凝土工程内装工程质量常见问题防治

## 7.1 一般规定

7.1.2  包装明细清单应包括本包装始发地、到货地、批次编码、部品明细表及装配位置、使用期限。产品说明书、作业指导书说明书宜包含部品维修、更换的必要信息。

带有饰面的部品应对饰面进行贴膜或用其他专用材料保护。暴露在空气中的金属部件应采取防锈或封闭措施。部品接口、转角等薄弱部位，应采用定型保护包装或套件加强保护。

## 7.2 轻质内隔墙板质量常见问题防治

7.2.1  本条第1款提出的原因是氯氧镁制品板材和非蒸压的泡沫混凝土板吸水性强，吸水后会产生变形。

7.2.3  避免上部构件受荷变形后使隔墙受压的技术措施。

7.2.5  某些材质的条板隔墙在潮湿环境下，会引起强度降低。部分隔墙还会出现烂根、起鼓、脱皮等问题。因此，对防水性能差的条板隔墙的处理措施作出了规定。

7.2.6  生产条板应使用符合国家节能、节材、环保等产业政策的原材料，不仅应对人体无害，而且不应对环境造成污染，能够实现资源综合利用。不得使用国家明令禁止使用的材料和制品，如黏土制品、石棉及含石棉制品、未经改性的菱苦土制品以及含有辐射超标的各类工业废渣等。

7.2.7  条板接缝部位使用的密封、嵌缝、粘结材料及条板的防裂盖缝材料，以及墙面抹灰材料应与条板材料相适应，能够减少和避免出现墙面开裂、空鼓、脱落等质量问题。

7.2.8  拉结钢筋的技术指标应符合现行国家标准《低碳钢热轧圆盘条》的要求。对普通钢卡做防锈处理，是为了避免出现锈蚀，保证工程质量和安全，钢卡材料可采用Q235钢，并提出防腐处理的要求。

7.2.10  本条提出了施工中防止裂缝的一些具体技术措施。

7.2.11  条板隔墙墙面易产生裂缝是条板隔墙使用过程中普遍存在的问题，在条板生产、施工安装过程中严格控制质量，才能解决这个问题。条文对施工过程中条板接缝部位的做法及选用材料提出了具体要求，并对有防水要求的条板隔墙接缝部位处理作出了专门规定。

7.2.12  条板隔墙墙面易产生裂缝是条板隔墙使用过程中普遍存在的问题，在条板生产、施工安装过程中严格控制质量，才能解决这个问题。条文对施工过程中条板接缝部位的做法及选用材料提出了具体要求，并对有防水要求的条板隔墙接缝部位处理作出了专门规定。

7.2.13  对条板隔墙管线安装、固定、开槽、板面修补、加固作出了明确规定。在条板隔墙上开槽、留洞，需要采用专用切割工具，不能随意敲砸。为保证隔墙使用性能，开槽、留洞后宜尽快敷设管线，同时对修补、加固作了规定。

## 7.3 抹灰工程质量常见问题防治

7.3.1  本条提出了防止抹灰面层开裂的措施。

7.3.5  本条提出墙面抹灰防止开裂的构造层要求和防止开裂的施工措施。

7.3.6  本条提出了防止抹灰面层开裂的措施。

7.3.9  顶棚抹灰层不宜太厚，太厚易出现开裂、空鼓和脱落等现象，预制混凝土板顶棚基体平整度较差规定抹灰厚度不宜大于10mm；现浇混凝土顶棚基体平整度较好规定抹灰厚度不宜大于5mm。

7.3.10  在混凝土顶棚上找平、抹灰，抹灰砂浆与基体粘结牢固，不发生开裂、空鼓和脱落等现象尤为重要。因此，强调粘结牢固，对平整度不提出过高要求，表面平顺即可。

## 7.4 楼地面质量常见问题防治

7.4.2

1 为了避免因热胀冷缩现象造成地板起拱变形甚至开裂，架空地板周边脱开墙体，留有不小于5mm宽的伸缩缝很有必要。为了减少累计伸缩量，避免因过大伸缩导致地板损坏，对超过6m长的架空地板采取分段设缝的措施。

2 与架空楼地面架空层连通的缝隙、孔洞应有防止昆虫和小动物进入的措施，架空楼地面的架空层应按房间或套型进行分舱，分舱构造和材料应能防止水漫延或防止昆虫和小动物扩散。

7.4.9  本条规定适用于墙面、地面及吊顶装饰工程的块材、板材等装饰面板。这些材料在加工、运输和堆放过程中易造成损坏和暗伤，施工中用皮锤锤击或安装受力时易出现裂缝。

7.4.10  本条提出防止出现控制缝、伸缩缝采取的引导措施和掩蔽措施。

7.4.11  提出本条是为了保护地面辐射供暖系统免遭损坏，从而保证地面辐射供暖的效果。

7.4.12  本条为板材的现场检验、使用品种、试拼等的规定。

7.4.13  木、竹面层铺设在水泥类基层上，其基层的技术质量标准应符合本规范整体面层的要求。水泥类基层通过质量验收后方可进行木、竹面层铺设施工。

7.4.14  为了防止实木地板、实木集成地板、竹地板面层整体产生线膨胀效应，规定木搁栅与柱、墙之间应留出20mm的缝隙；垫层地板与柱、墙之间应留出8mm~12mm的缝隙；实木地板、实木集成地板、竹地板面层与柱、墙之间应留出8mm~12mm的缝隙。

## 7.5 墙面、顶面质量常见问题防治

7.5.4  室内装饰装修乳胶漆应符合下列要求：应有产品合格证书、说明书及相关性能的检测报告，并在有效期内。

7.5.7

4 不同类型的涂料对混凝土或抹灰基层含水率的要求不同，涂刷溶剂型涂料时，参照国际一般做法规定为不大于8%；涂刷乳液型涂料时，基层含水率控制在10%以下时涂饰质量较好，同时，国内外建筑涂料产品标准对基层含水率的要求均在10%左右，故规定涂刷乳液型涂料时基层含水率不大于10%。

5 基层处理的质量优劣直接关系到涂饰工程的最终质量，故本章将基层处理作为涂饰工程的一个工序来看待。对基层进行处理的做法一般包括清理、涂刷抗碱封闭底漆或界面剂、用腻子找平等。

7.5.8

6 面层材料硬度过高于抗裂不利，其性能要求可防止基层湿度的渗透造成面层材料开裂。

## 7.6 装配式吊顶面板质量常见问题防治

7.6.9  生产厂家应对自身的检测能力进行资格认定，应对仪器设备进行定期校验，确保检测数据的准确性和可靠性。产品相关信息包括编码、数量、型号、质量情况、生产单位、出厂日期、检验员代码等。

7.6.11  本条提出吊顶的一般要求，满足以上条件是保证吊顶不开裂的前提条件。

## 7.7 集成式卫生间质量常见问题防治

7.7.5  本条强调部品在生产制造时应该成套供应，减少现场二次加工和接口处理。部品制造时，就应该考虑装配现场遇到的各种情况，提供系统解决方案，如整体卫生间部品，不仅应该提供防水底盘、壁板、顶板等主体框架、各种洁具及功能配件，还应该对给水排水接口、电气接口等连接方式进行探讨，并对如何与主体结构、隔墙等其他系统进行交接提供处理方案，提供配套部件；当配套部件容易获得时，应该明确配套部件要求。避免在现场与其他部品、其他系统对接时进行大量现场加工的情况。

7.7.7  标准化部品和定制部品生产供应时，应该考虑现场施工和管理的方便性，同步优化组合设计、同步配套生产供应，避免造成现场的管理混乱，影响工期。

7.7.11  各种卫生器具是盛水性的器具，使用时与建筑面层连接部位可能产生渗水、溅水而影响环境，本条是基于这些要求提出的。密封材料要求有可靠防渗性能，又不能有坚实牢固的胶结性，以免更换、维修器具时，损坏表面质量。特别是坐便器底部坐落地坪位置不得采用水泥砂浆等材料窝嵌，而应采用硅酮胶、橡胶垫或油灰等材料。

# 8 装配式钢结构工程质量常见问题防治

## 8.1 一般规定

8.1.1  采用结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统采用集成的方法，是从源头上控制装配式钢结构建筑质量问题的有效方法。

8.1.2  钢结构建筑因其钢结构部品件材料的特点，需要重点考虑防火、防腐、防水和隔声等功能在建设过程中质量问题防治方法。

8.1.3  外围护结构设计和施工是钢结构建筑建设过程中难点和关键技术，需要选用与建筑使用功能相匹配的材料和施工工艺。

8.1.4  装配式钢结构建筑宜结合装配式装修技术、采用SI体系建造进而减少后期维护成本。

## 8.2 钢结构安装质量常见问题防治

8.2.1  本条给出初步设计阶段做方案设计的参考。值得注意的是，大开间不一定就是大柱网，应避免大柱网带来的“肥梁胖柱”。

8.2.2  高层钢结构建筑布置建筑设备需要对钢梁腹板进行开孔时，腹板中的孔口应予补强。

8.2.5  支撑与节点板的螺栓孔不易对中，推荐采用套钻进行钻孔。

8.2.6  震害表明，梁柱连接在下翼缘的焊缝容易破坏，原因是此处焊缝反面没有清根，有缺陷，采用磁衬板可以解决这一问题。当采用钢衬板时，若不割除清根，则应将钢衬板两边与梁焊接。

8.2.7  本条规定需要对基础的轴线、标高进行复测，主要考虑钢柱、钢梁安装过程的准确性，直接影响内外墙墙板的垂直度和平面定位，进而影响房屋实际建筑面积。

8.2.8  本条规定需要对楼层标高的控制，会影响各楼层层高，进而影响实际使用功能和居住体验。

8.2.10  本条规定的合理顺序需考虑到平面运输、结构体系转换、测量校正、精度调整及系统构成等因素。安装阶段的结构稳定性对保证施工安全和安装精度非常重要，构件在安装就位后，应利用其他相邻构件或采用临时措施进行固定。临时支撑或临时措施应能承受结构自重、施工荷载、风荷载、雪荷载、吊装产生的冲击荷载等荷载的作用，并且不使结构产生永久变形。

8.2.11  钢结构安装时，随着楼层升高结构承受的荷载将不断增加，这对已安装完成的竖向结构将产生竖向压缩变形，同时也对局部构件（如伸臂桁架杆件）产生附加应力和弯矩。在编制安装方案时，应根据设计文件的要求，并结合结构特点以及竖向变形对结构的影响程度，考虑是否需要采取预调安装标高、设置后连接构件固定等措施。

8.2.12  钢结构工程施工监测内容主要包括结构变形监测、环境变化监测（如温差、日照、风荷载等外界环境因素对结构的影响）等。不同的钢结构工程，监测内容和方法不尽相同。一般情况下，监测点宜布置在监测对象的关键部位以便布设少量的监测点，仍可获得客观准确监测结果。

8.2.14  在钢结构建筑项目实施过程中，墙体安装连接辅材可在钢梁钢柱安装后、防火涂料施工前完成，可避免二次返工并提高墙体安装质量和构件的涂装及防火质量。

8.2.15  在混凝土浇筑过程中，在横隔板与钢管壁交接处、预埋件周边、模板角部等位置容易产生蜂窝麻面等质量问题，需要对浇筑工艺、原材料骨料粒径等方面进行改善。

## 8.3 钢结构涂装质量常见问题防治

8.3.1  本条主要规定现场涂装要求：

1 构件在运输、安装过程中涂层破损、焊接烧伤等，应根据原涂装规定进行补漆；表面涂有工程底漆的构件，因焊接、火焰校正、暴晒和擦伤等造成重新锈蚀或附有白锌盐时，应经表面处理后再按原涂装规定进行补漆；

2 条款中的兼容性是指构件表面防腐油漆的底层漆、中间漆和面层漆之间的搭配相互兼容，以及防腐油漆与防火涂料相互兼容，以保证涂装系统的质量。整个涂装体系的产品应尽量来自同一厂家，以保证涂装质量的可追溯性；

3 设计应明确防腐涂装系统分层做法、设计使用年限；

4 设计应对不需要防腐涂装的部位做出说明；

5 防腐设计应综合考虑项目特征、所处环境类别、项目使用需求等。

8.3.4  依据国内外研究资料，表面处理得适当与正确性影响防腐效果的百分比高达49.5％，故本条规定了构件表面处理与涂装的时间间隔。

## 8.4 钢结构防火保护质量常见问题防治

8.4.1  本条规定了在钢结构防火设计技术文件中应注明的基本事项，这些事项与钢结构防火工程的质量密切相关。防火保护措施及防火材料的性能要求、设计指标包括：防火保护层的等效热阻、防火保护材料的等效热传导系数、防火保护层的厚度、防火保护的构造等。

8.4.2  等效热阻是衡量防火保护层防火保护性能的技术指标。非膨胀型钢结构防火涂料、防火板等材料的等效热传导系数与防火保护层厚度无关，因此根据防火保护层的等效热阻相等原则确定实际施工厚度。膨胀型钢结构防火涂料的等效热传导系数与防火保护层厚度有关，最好直接根据等效热阻确定防火保护层的厚度（涂层厚度）。

8.4.3  钢结构构件在实际使用过程中，防火涂料因其材料强度低，抗裂性能差，需要在涂料表面进行外包混凝土提高抵抗外界对构件表面破坏的能力，也需要在防火涂料层敷设钢丝网片提高抗裂能力。

8.4.5  钢结构防火保护材料的使用直接关系到结构构件的耐火性能，关系到结构的耐火能力与防火安全。因此，防火保护材料必须选用经过检验的合格产品，并应注意其检验报告的有效性。

8.4.6  钢结构住宅在实际使用过程中，可结合钢梁防火、隔声、吊挂、表面抗裂等要求采用加砌块等砌筑方法。

8.4.8  本条规定防火涂料涂装时的环境温度以5℃～38℃为宜，但该规定只适合于室内无阳光直接照射的情况（通常钢材表面温度要比气温高2℃～3℃）。在阳光直接照射下，钢材表面的温度会比气温高8℃～12℃涂装时漆膜的耐热性一般在40℃以下，高于该温度后，漆膜就容易产生气泡而局部鼓起，使附着力降低；低于0℃时，在室外钢材表面涂装容易使漆膜冻结而不易固化。湿度大于85％时，钢材表面有露点凝结，漆膜附着力差。室外涂装时，最佳涂装时间是日出3.0h之后，这时附在钢材表面的露点基本干燥；在日落后3.0h之内，应停止作业，此时空气中的相对湿度尚未回升，钢材表面尚存的温度不会导致露点形成。涂层在4.0h之内，漆膜表面尚未固化，容易被雨水冲坏，故规定在4.0h之内不得淋雨。

8.4.9  本条规定了防火涂料涂层厚度的允许偏差，涂层厚度对防火保护效果影响重大，应从严要求。膨胀型防火涂料涂层厚度小，施工时要严格控制，因此以涂层最小厚度作为控制。

## 8.5 预制外挂墙板质量常见问题防治

8.5.1  装配式钢结构建筑预制墙体系统建筑性能设计应根据本地区的气候条件综合确定防火性能、水密性能、气密性能、隔声性能、热工性能和耐久性能等要求。

墙板结构设计应考虑持久设计工况和短暂设计工况所承受的水平荷载和竖向荷载，进行承载能力极限状态设计和正常使用极限状态设计。

8.5.2  当建筑层高大于6m时，可采用板高小于6m的预制外挂墙板进行拼板设计，若采用板高大于6m的预制外挂墙板，则需要进行专项设计。

8.5.7  材料燃烧性能应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》、《建筑设计防火规范》的有关规定。

8.5.8  接缝处建筑密封胶宜选用低模量弹性密封胶，位移能力不宜低于20级，弹性恢复率不低于70%。

8.5.11  点支承外挂墙板与主体钢结构的连接节点施工应符合《钢结构工程施工规范》的有关规定。

8.5.12  外挂墙板需要适应钢结构变形，可在接缝处覆盖接缝布带，并在缝隙位置压入布带深入缝隙中，形成3~5mm深度、2~3mm宽度凹槽。该凹槽为一条真缝，在墙体相对位移过程中，接缝布带可以完成变形伸缩。

## 8.6 保温装饰板质量常见问题防治

8.6.1  采用粘结锚固指的是保温装饰板通过专用粘接砂浆与基墙防水砂浆层粘接，锚固指的是通过专用锚固件与基墙进行锚固连接，承托指的是通过设置托架与主体结构进行锚固或者焊接连接。

8.6.4  透气件为单向排气件，在板材十字交接缝位置斜向下布置，主要对板材内部受热膨胀后进行泄压，同时在板材局部漏水后会发挥单向排水作用。

8.6.8  安装锚固件应采用直径8mm的钻头，在墙体上钻好孔后，要进行清孔处理，将膨胀套管压入钻好的墙体孔内，调整好扣件与保温装饰板的扣点位置，且扣件锚固孔要对应膨胀管，将螺钉从扣件锚固孔穿插到膨胀管内，拧紧螺钉，确保膨胀锚栓尾部回拧使之与基层充分锚固，钻孔时不能损伤保温装饰板。

## 8.7 条板内隔墙质量常见问题防治

8.7.1  装配式钢结构建筑内墙通常是与设备管线集成为内墙部品，因为设备管线使用年限、检修更换情况及物权归属等要求，内墙部品的选用要便于施工安装和维修更换，同时不影响临近部品的使用。此外，装配式钢结构建筑提倡结构主体与内装部品构成开放性体系，内部空间具有适应性、灵活性和可变性，内墙要具有可拆卸可更换的便利性，以适应家庭结构变化产生的住宅套内户型变化及公共建筑使用功能变化产生的空间分隔变化。

8.7.2  本条规定条板隔墙工程需要进行设计，并且要求设计文件针对条板隔墙主要建筑功能、使用功能，提出主要指标要求及构造要求。

8.7.3  生产条板应使用符合国家节能、节材、环保等产业政策的原材料，不仅应对人体无害，而且不应对环境造成污染，能够实现资源综合利用。不得使用国家明令禁止使用的材料和制品，如黏土制品、石棉及含石棉制品、未经改性的菱苦土制品以及含有辐射超标的各类工业废渣等。

8.7.4  条板隔墙施工配套材料的选用是保证隔墙质量的重要因素。鉴于各地在配套材料的选用和做法上不尽相同，本条规定所用配套材料应符合国家现行有关标准要求：

1 玻纤涂塑网格布的技术指标应符合现行行业标准《耐碱玻璃纤维网布》的相关要求规定；

2 用作条板接缝、密封、嵌缝、填充部位的水泥砂浆、粘结材料的强度等级不应小于M5，细石混凝土强度等级不应小于C15。

8.7.5  条板接缝部位使用的密封、嵌缝、粘结材料及条板的防裂盖缝材料，以及墙面抹灰材料应与条板材料相适应，能够减少和避免出现墙面开裂、空鼓、脱落等质量问题。

8.7.7  拉结钢筋的技术指标应符合现行国家标准《低碳钢热轧圆盘条》的要求。对普通钢卡做防锈处理，是为了避免出现锈蚀，保证工程质量和安全，钢卡材料可采用Q235钢，并提出防腐处理的要求。

8.7.9  复合夹芯条板隔墙所用配套材料及嵌缝材料的规格种类较多，其性能应符合设计要求，并应符合国家现行有关标准的规定。例如，选用镀锌轻钢龙骨加工制作连接件、定位卡，其型材规格、性能应符合《建筑用轻钢龙骨》的规定。

8.7.10  目前在条板隔墙工程中，单层条板隔墙的应用量最多，已积累了丰富的安装经验。但只有按排板图和施工工序安装条板隔墙，才能保证质量。本条文提供了常用的下楔顶板安装条板隔墙的方法。

8.7.11  在门窗洞口四个角部采用耐碱网格布或者钢丝网进行加强处理。网格布应垂直于角中分线布置。在斜支撑所在墙体应满铺钢丝网处理，在隔墙与钢梁钢柱接缝位置，耐碱网格布应跨缝布置。

8.7.12  防水反坎高度不小于200mm，涉及管线需提前预埋。

8.7.13  压顶高度不小于80mm，压顶梁端应深入条板墙不小于100mm。

## 8.8 楼板质量常见问题防治

8.8.1  厨房卫生间可靠的防水措施可包括：楼板设置止水反坎；钢柱防火涂料外侧包覆钢筋混凝土等构造；楼板薄弱处应采用加大板厚，双层双向配筋、加大配筋率；楼板内穿管线时，管线上方需要覆盖钢筋网片。

8.8.4

1 因此施工前需对劳务管理人员及班组长进行交底，明确采用通长的马凳架立筋，焊接成支架腿，确保板上部钢筋保护层15mm。同时，强化交接验收工作，钢筋未验收前，不得进入下道工序施工。

2 钢梁与钢柱支撑体系存在着受力不均的情况，导致楼板裂缝逐渐产生，且影响程度较大，故在所有楼层板设置装配式钢结构建筑自承式楼板支撑系统。其中支撑体系工装梁材料可选用12a以上的工字钢或壁厚为8m以上100mm*150mm的方管做为主材；顶托采取直径为25mm以上的直托；采用50mm木龙骨纵横向布置。经局部试点验证采用自承式楼板支撑的部位均未发现楼板裂缝，且混凝土成型效果较好，楼板裂缝合格率较高，降低了楼板因承担施工荷载而产生的裂纹可能性，同时有利于加快整体施工进度。